Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

(ГБПОУ«ВАТТ-ККК»)

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.03 Материаловедение

Общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной

программы среднего профессионального образования по профессии среднего профессионального образования

35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве

Верхнеуральск,2025 г.

Фонд оценочных средств разработан с учетом требований

-	Приказа Минпросвещения России от 13.05.2022 N 329 (ред. от 03.07.2024) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68879)

-	Приказа Минпросвещения России, утвержденного от 03 июля 2024 года № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2024 г., регистрационный № 79088);

-	Приказа Министерства просвещения Российской Федерации

№ 762 от 24 августа 2022 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-	Программы профессионального воспитания и социализации ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» и рабочей программы воспитания по профессии «35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве».

-	на основе Примерной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по профессии 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве, рекомендованной Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (ФГБОУ ДПО ИРПО).

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Рассмотрено и утверждено

Протоколом педагогического совета

ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Протокол № 6 от 30.06.2025 г.

Разработчик: Каминский С.И., преподаватель высшей категории.

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ...............................................4.

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .....................6

- Оценка освоения учебной дисциплины .....................................................................9

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)………9

3.2. Перечень вопросов и заданий для входного контроля знаний по дисциплине ....10

3.3. Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине …14

3.4. Перечень вопросов и заданий для рубежного контроля знаний по дисциплине__25

3.5. Пакет экзаменатора …………………………………………………………………--49

3.6. Критерии оценки ……………………………………………………………………55

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 03. Материаловедение

ФОС включают контрольные материалы для проведения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Освоение содержания учебной дисциплины ОП 03.Материаловедение обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

| Наименование учебной дисциплины |  | Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) |
| --- | --- | --- |
| Материаловедение |  |  |

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОП 03.Материаловедение В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 3.1., ПК 3.2 | - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; - выбирать способы соединения материалов и деталей; - назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления при ремонте электрооборудования исходя из их эксплуатационного назначения; - обрабатывать детали из основных материалов | - области применения материалов; -классификацию и маркировку основных материалов, применяемых в электрооборудовании; - методы защиты от коррозии; - способы обработки материалов; - инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета режимов резания |

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно сочетанию квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО:

4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности:

-монтаж, обслуживание, ремонт и наладка производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин

ПК 1.1. Производить обслуживание и ремонт производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин. ПК 1.2. Производить монтаж и наладку производственных сельскохозяйственных электроустановок, осветительных приборов, электроаппаратов и электрических машин.

- монтаж, обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей.

ПК 2.1. Производить монтаж силовых и осветительных проводов и кабелей.

ПК 2.2. Производить обслуживание и ремонт силовых и осветительных проводов и кабелей.

- обслуживание, ремонт и наладка устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры.

ПК 3.1. Производить обслуживание и ремонт устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры.

ПК 3.2. Производить наладку устройств силовой электроники и пускозащитной аппаратуры.

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:

	Входной контроль;

	текущий  контроль;

	рубежный контроль;

	промежуточный контроль.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения внеаудиторных самостоятельных заданий или в режиме  тестирования

результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих результатов по учебной дисциплине: ОП 03. Материаловедение.

| Результаты обучения | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания. |
| --- | --- | --- |
| У1- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - З1-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - З4--классификацию материалов, металлов, сплавов их области применения | Распознавание характерных признаков и свойств материалов. Использование различных источников информации для сравнения образца: фотографии, микрошлифы, справочные материалы, образцы. Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала. Овладение информацией о современных способах и методах исследований свойств материалов. Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов | - устный опрос -ТЕСТ№1-№3 - ПЗ №1-№3 -кр№1 -лр№1 |
| У1- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; У2- определять виды конструкционных материалов; З1-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; З4--классификацию материалов, металлов, сплавов их области применения | Определение видов и свойств конструкционных материалов по маркировке и характеристикам. Определять марку материала , исходя из условий работы аналогичных деталей и узлов машин и механизмов. Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала.Рациональный выбор конструкционных материалов, исходя из их свойств, для работы в различных условиях. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала, способного работать в заданных условиях эксплуатации. | - устный опрос П/З №1-№5 Тест № 1-№4 Кр№2 -лр№2 |
| У1- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; У2- определять виды конструкционных материалов; У3- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; У4- проводить исследования и испытания материалов; - З1-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - З2-классификацию и способы получения композиционных материалов; -З3-принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; -строение и свойства металлов, методы их исследования; З4--классификацию материалов, металлов, сплавов их области применения | Выбор наиболее оптимальных материалов для выплавки сталей, чугунов и сплавов цветных металлов. Распознавание характерных признаков и свойств материалов. Использование различных источников информации для сравнения образца: фотографии, микрошлифы, справочные материалы, образцы. Определение видов и свойств конструкционных материалов по маркировке и характеристикам. Определять марку материала , исходя из условий работы аналогичных деталей и узлов машин и механизмов. Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала. Рациональный выбор конструкционных материалов, исходя из их свойств, для работы в различных условиях. Осуществление выбора по техническим характеристикам материалов, исследованиям аналогов в определенных условиях Использование справочной и технической литературы, ГОСТов для определения вида материала, способного работать в заданных условиях эксплуатации. Определение количественных характеристик свойств материалов с использованием испытательного оборудования. Грамотный подбор оборудования для испытания материалов изделий. Овладение информацией о современных способах и методах исследований свойств материалов. Изучение конструкций и области применения современного испытательного оборудования. Способность выполнять испытания в команде Развитие навыков принятия решения, выдачи задания и отчетности за работу Рациональный выбор вида термообработки металлов и сплавов по заданным условиям Выбор оптимальных способов защиты от коррозии, исходя из структуры и свойств металлов и сплавов | - устный опрос ТЕСТ№1-№4 - ПЗ №1-№6 - К/р №1- №3 КР№1;2 -лр№1-2. |

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) .

Таблица№3

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация. |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые результаты | Формы контроля | Проверяемые результаты | Формы контроля | Проверяемые У,З,К. |
| Раздел 1. Металлы и сплавы | Устный опрос п/з№1-4 Тест №1-3 ЛР№1,2 | . Понятие о металлах и сплавах. Кристаллические решетки металлов. Типы связей. Кристаллизация металлов. Строение слитка. Изучение микроструктуры металлов и сплавов Определение твердости, пластичности, ударной вязкости металлов. Технология термической обработки сталей Классификация сталей и чугунов их маркировка. - свойства, применение цветных металлов. | Кр№1 | -понятие о кристаллических решетках металлов; Технология термической обработки сталей Классификация сталей и чугунов. Сплавы на основе меди, алюминия, титана: свойства, применение | зачёт | У1, -У4, З1-З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |
| Раздел 2 Неметаллические материалы | Устный Опрос Тест№4 п/з№5-6 | -понятие о составе и строении полимеров. резин, клеящих материалов. лакокрасочных материалов. нефти, бензинов, смазочных материалов. | КР№2 | Понятие и применениеполимеров,пластических масс; резин, клеящих материалов, лакокрасочных материалов, Нефти, бензинов, смазочных материалов. | зачёт | У1- У4;З1-З4. ОК1-11 ПК1.1-1.4 |

3.2.	Перечень	вопросов	 и заданий	для	входного контроля знаний по  дисциплине:

Устный опрос. Контрольные вопросы.

Что изучает материаловедение?

Что называется структурой материалов?

Что называется фазой состояния вещества?

Опишите строение кристаллических веществ.

Какие существуют основные показатели свойств материалов?

Какие параметры определяют техническую прочность материалов?

Что понимают под триботехникой?

Каким образом улучшить коррозионную стойкость материала?

Назовите основные технологические характеристики материалов.

Как классифицируются материалы по своим структурным признакам?

Перечислите нормативно-техническую документацию, устанавливающую комплекс норм, правил и требований к материалам.

Чем необходимо руководствоваться при выборе материалов?

Что является основными свойствами изделия?

Из чего складывается показатель – материалоемкость продукции?

Назовите основные свойства металлов.

Что называется кристаллизацией расплавов?

Назовите основные виды коррозии металлов.

Что называется сплавом?

Что называется эвтектикой?

Какая существует связь между твердым раствором и свойствами сплава?

Какими свойствами характеризуются металлы?

Какие существуют виды деформации металлов?

Что является основными характеристиками механических свойств металлов?

Какие существуют методы определения твердости металлов и сплавов?

Что называется технологическими свойствами материалов?

Какие существуют технологические пробы металлов?

Что называется термической обработкой металлов?

Назовите виды термической обработки стали.

Какие структурные превращения происходят при термической обработке стали?

С какой целью проводится термическая обработка сталей?

Какая структура обеспечивает высокий комплекс механических свойств стали послетермической обработки?

Что азывается отжигом стали?

Чтоназывается закалкой сталей?

Новите способы закалки сталей.

то называется отпуском стали?

В чем заключается термомеханическая обработка стали?

Какие свойства обеспечивает поверхностная закалка сталей?

Назовите виды химико-термической обработки сталей.

Какие виды брака изделий могут возникнуть в результате нарушения технологии термической обработки сталей?

Опишите технологию изготовления отливок в песчаных формах.

Перечислите специальные способы литья.

Каким образом подразделяются прокатные изделия?

В чем состоит сущность процесса волочения?

Что называется сваркой металлов?

На чем основана работа резания режущего инструмента?

Каким образом получается чугун?

Какие существуют плавильные агрегаты для получения чугуна?

Опишите технологический процесс получения алюминия.

Что представляет собой порошковая металлургия?

Что называетсячугуном?

Какими параметрами определяются типы чугунов?

По каким признакам осуществляется классификация чугунов?

Назовите структурные составляющие чугунов.

Чем обусловлены механические свойства высокопрочного чугуна?

Каким образом получается ковкий чугун?

Каким образом подразделяются легированные чугуны по своему назначению?

Каким образом производится сталь?

Какие существуют процессы получения стали?

В каких плавильных агрегатах может выплавляться сталь?

Каким образом классифицируются стали?

Как подразделяются стали по своему назначению?

Какие существуют группы углеродистых сталей?

С какой целью осуществляется легирование сталей?

Какие стали относятся к группе инструментальных?

Что представляют собой твердые сплавы?

Каким образом классифицируются алюминиевые сплавы?

Что называется силумином?

Что называется бронзой?

Какие сплавы используют в качестве антифрикционных материалов?

С какой целью используются припои?

Тестовые задания для входного контроля:

Вариант 1

1.Сталями называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

2.Чугунами называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода

2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

3.Эвтектоидной сталью называют:

1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,8 % углерода

2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода

3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % углерода

4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода

4.Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным:

1. кремний 2 марганец 3. сера 4. фосфор

5.Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным:

1. кремний 2. марганец 3. сера 4. фосфор

6. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств.

1. углеродистые 2. легированные 3. раскисленные 4. улучшаемые

7. Для кристаллического состояния вещества характерны:

1. высокая электропроводность; 2. анизотропия свойств; 3. высокая пластичность; 4. коррозионная устойчивость.

8. Твердое тело, представляющее собой совокупность неориентированных относительно друг друга зерен-кристаллитов, представляет собой:

1. текстуру; 2. поликристалл; 3. монокристалл; 4. композицию.

9. Кристалл формируется путем правильного повторения микрочастиц (атомов, ионов, молекул) только по одной координате:

1. верно; 2. верно только для монокристаллов; 3. неверно; 4. верно только для поликристаллов.

10. Для аморфных материалов характерно:

1. наличие фиксированной точки плавления; 2. наличие температурного интервала плавления; 3. отсутствие способности к расплавлению.

Вариант 2

1.К цветным металлам и сплавам относятся:

а) медь, бронза, дюралюминий; б) алюминий, железо, чугун; в) сталь, латунь, бронза; г) железо, сталь, чугун

2). Лёгкий металл серебристо-белого цвета, самый распространённый на Земле- это:

А) железо; б) алюминий; в) медь; г) дюралюминий.

3) Изделия из чугуна нельзя подвергать ударам, потому что чугун;

А) мягкий; б) упругий; в) пластичный; г) хрупкий.

4) К технологическим свойствам металлов и сплавов относятся:

А) прочность и твёрдость; б) упругость и пластичность; в) ковкость и свариваемость; г) прочность и жидкотекучесть

5.	Какой из перечисленных элементов лишний?
а) марганец

б)ниобийв в)кислород

6.	Какие из перечисленных элементов наиболее сильно повышают твердость стали?

а)	марганец

б)	хром
в)титан

7.	Выберите правильную маркировку, соответствующую данному описанию:
высококачественная легированная сталь содержит 0,30 % углерода, до 1 % хрома,
марганца, кремния и до 2 % никеля.

а)	30Х2Н4А

б)	ЗОХГСА

в)	30ХГСН2А

8.	Чем насыщают цементируемые стали?
а)кислородом

б)водородомв) углеродом

9.	Избыточные карбиды в составе стали способствуют:

а)	хрупкому разрушению

б)	увеличению прокаливаемости

в)	снижают теплостойкость

Эталоны ответов

| вопрос | Тест |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | А |
| 12 | Б |
| 13 | А |
| 14 | Б |
| 15 | В |
| 16 | В |
| 17 | А |
| 18 | А |
| 19 | А |

Критерии оценки: правильных ответов 16- 19 Отлично; 11-15- хорошо; 8-10- удовлетворительно; 7 и менее — неудовлетворительно.

Вариант 3.

Закончите предложение:

1). Сплавы получают путём смешивания...

2) Латунь- это сплав...

3). Свойство металлов соединяться в пластичном или расплавленном состоянии называется...

4). Из меди делают электрические провода, потому что она...

5). В авиации требуются лёгкие и прочные конструкции, поэтому их

Эталоны ответов:1-2-х и более различных металлов. 2- меди и цинка. 3-свариваемость: 4-высокоэлектропроводна; 5-легируют и изготавливают из композитов.

3.3. Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Тест 1 Выберите правильный вариант ответа:

1.	Назвать тип кристаллической решетки металла

а)	объемно центрированная

б)	гранецентрированная кубическая

в)	гексагональная плотноупакованная

2.	Какой дефект кристаллической решетки является точечным?
а) граница зерен

б)дислокация в) вакансии

3.	Неодинаковость свойств металла в разных кристаллографических направлениях
называется ...

а)	аллотропия;

б)	анизотропия;

в)	полиморфизм;

4.	Как называется переход металла из твердого состояния в жидкое?

а)	рекристаллизация;

б)	плавление;

в)	кристаллизация;

5.	Возможна ли 100-процентная концентрация растворяемого компонента в решетке
растворителя?

а)	Возможна в системе неограниченных твердых растворов.

б)	Нет.

в)	Возможна в системе механических смесей.

Тест №2 Выберите правильный вариант ответа:

1.	Какой из перечисленных элементов лишний?
а) марганец

б)ниобийв)кислород

2.	Какие из перечисленных элементов наиболее сильно повышают твердость стали?

а)	марганец

б)	хром
в)титан

3.	Выберите правильную маркировку, соответствующую данному описанию:
высококачественная легированная сталь содержит 0,30 % углерода, до 1 % хрома,
марганца, кремния и до 2 % никеля.

а)	30Х2Н4А

б)	ЗОХГСА

в)	30ХГСН2А

4.	Чем насыщают цементируемые стали?
а)кислородом

б)водородомв) углеродом

5.	Избыточные карбиды в составе стали способствуют:

а)	хрупкому разрушению

б)	увеличению прокаливаемости

в)	снижают теплостойкость

Тест № 3

Выберите правильный вариант ответа:   1. К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

а)	к благородным металлом

б)	к цветным

в)	к легким

г)	к редкоземельным

2.	Что такое латунь?

а)	сплав меди с цинком

б)	сплав железа с никелем

в)	сплав меди с оловом

г)	сплав алюминия с кремния

3.	Как называются сплавы меди с элементами (кремний, алюминий, олово, бериллий и

ДР)?

а)	бронзы

б)	латуни

в)	инвары

г)	баббиты

4.	Дюралюмины- это...

а)	сплав железа с углеродом

б)	сплавы алюминия с медью в) сплавы алюминия с кремнием
г) сплав алюминия с цинком

5.	Силумины - это ...

а)	сплав свинца с углеродом

б)	сплав алюминия с цинком

в)	сплавы алюминия с кремнием

г)	сплавы алюминия с медью

Тест №4 Выберите правильный вариант ответа:

1.	Термопластичные полимеры имеют структуру ...

а)	линейную

б)	сферолитную

в)	фибрилярную

г)	сетчатую

2.	Термореактивные полимеры имеют структуру...

а)	разветвленную

б)	линейную

в)сферолитную

г) пространственную (сшитую)

3.	Процесс самопроизвольного необратимого изменения свойств полимера в процессе
его хранения или эксплуатации называется...

а) деструкцией

б) старением в)абляцией

4.	К термопластам относятся...
а) полипропилен

б)стеклотекстолит

в)гетинакс

г) эпоксидная смола

5.	Для защиты пластмасс от старения в их состав вводят...

а)	отвердитель

б)	наполнитель

в)	стабилизатор

г)	пластификатор

6.	Наибольшую теплостойкость имеют пластмассы на основе..

а)	полиэтилена

б)	фенолформальдегидных смол

в)	полиамидов

г)	кремнийорганических полимеров

7.	Для повышения прочности и износостойкости в состав резин вводят.

а)	стабилизаторы

б)	наполнители

в)	пластификаторы

г)	регенерат

8.	Ухудшение свойств резин при эксплуатации и хранении называется .
а) деградацией

б)коррозией

в)	деструкцией

г)	старением

9.	Наполнителем в текстолите является...

а)	древесная мука

б)	хлопчатобумажная ткань

в)	хлопковые очесы

г)	бумага

10.	Композиционным называется материал...
а) состоящий из различных полимеров

б)	в состав которого входят различающиеся по свойствам нерастворимые друг в друге
компоненты, разделенные ярко выраженной границей

в)	макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочетающихся с
органическими радикалами.

11.	Неметаллическим проводниковым материалом является...

а)	графит

б)	железо

в)	кремний

г)	сера

12.	Наиболее часто применяемым жидким диэлектриком является ...

а)	трансформаторное масло

б)	растительное масло

в)	фторорганическая жидкость

г)	кремний органическая жидкость

13.	Какие вещества называются полимерами?

а)	вещества, полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений

б)	высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых состоит из
атомов углерода.

в)	высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа
мономерных звеньев

14.	Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна,
стеклянные нити является полимерным материалом?

а)	ни один из названных наполнителей не является полимером

б)	асбестовые волокна и слюдяная мука

в)	все названные наполнители - полимеры

15.	Какие материалы называют пластмассами?

а)	материалы органической и неорганической природы, обладающие высокой пластичностью

б)	высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа
мономерных звеньев

в)	материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации

г)	искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных
связующих

Эталоны ответов

| вопрос | Тест1 | Тест2 | Тест3 | Тест4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | В | А | А |
| 2 | В | Б | А | Б |
| 3 | Б | В | Г | Б |
| 4 | В | Б | Б | В |
| 5 | А | А | В | В |
| 6 |  |  |  | Г |
| 7 |  |  |  | А |
| 8 |  |  |  | Г |
| 9 |  |  |  | Б |
| 10 |  |  |  | Б |
| 11 |  |  |  | А |
| 12 |  |  |  | А |
| 13 |  |  |  | В |
| 14 |  |  |  | В |
| 15 |  |  |  | Г |

Закончите предложение:

1). Сплавы получают путём смешивания...

2) Латунь- это сплав...

3). Свойство металлов соединяться в пластичном или расплавленном состоянии называется...

4). Из меди делают электрические провода, потому что она...

5). В авиации требуются лёгкие и прочные конструкции, поэтому их

Эталоны ответов:1-2-х и более различных металлов. 2- меди и цинка. 3-свариваемость: 4-высокоэлектропроводна; 5-легируют и изготавливают из композитов.

Вариант 4.

Выберите из предложенных  вариантов правильный ответ

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение» а) да б) нет

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью» а) да 6) нет

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение» а) да б) нет

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна? а) кристаллизация 6) легирование в) модифицирование

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам: а) железо 6) молибден в) свинец 15 г) ванадий

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита: а) серый б) белый в) высокопрочный г) ковкий

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств: а) углеродистые б) легированные в) раскисленные г) улучшаемые

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей: а) отжиг б) нормализация в) закалка г) отпуск

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах: а) кремний б) хром в) марганец г) фосфор д) cepa е) никель

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали: а) вольфрам 6) хром в) кобальт г) никель д) марганец

Эталоны ответов:1-а; 2-б; 3-б; 4-в; 5-в; 6-г; 7-б; 8-в; 9-г;д; 10-д.

Задание

Тест состоит из открытых и закрытых вопросов.

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное задание выставляется два балла.

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу – 70.

Часть А

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение»

а) да б) нет

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью»

а) да б) нет

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение»

а) да б) нет

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

а) кристаллизация б) легирование в) модифицирование

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам:

а) железо б) молибденв) свинец г) ванадий

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита:

а) серыйб) белый в) высокопрочный г) ковкий

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств:

а) углеродистые б) легированные в) раскисленные г) улучшаемые

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей:

а) отжиг б) нормализация в) закалка г) отпуск

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах:

а) кремний б) хром в) марганец г) фосфор д) сера е) никель

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали:

а) вольфрам б) хром в) кобальт г) никель д) марганец

11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали:

а) сталь 45 б) А20 в) БСт3 г) У7 д) 5ХНМ

12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства:

а) баббит б) латунь в) оловянистая бронза г) алюминиевая бронза

д) шарикоподшипниковая сталь

13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми:

а) трещина б) пережог в) перегрев г) окисление д) мягкие пятна

14. В чем заключается сложность при сварке меди?

а) повышенные теплопроводность и электропроводность

б) повышенные теплопроводность и жидкотекучесть

в) повышенные жидкотекучесть и электропроводность

15. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов?

а) увеличивает твердость б) увеличивает пластичность в) увеличивает ударную вязкость

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

а) титан б) марганец в) фтор г) кислород д) алюминий

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:

а) содержанием углерода б) содержанием легирующих элементов

в) содержанием вредных примесей

18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах:

а) до 0,65% б) свыше 0,6% в) от 0,25 – 0,45 %

19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к:

а) упрочнению шва б) изменению его химического состава в) пористости

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к:

а) высокоуглеродистой б) низкоуглеродистой в) среднеуглеродистой

21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки:

а) сталь 35 б) сталь 15 в) СТ 2 КП г) 30

22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не разрушаясь – это

а) твердость б) прочность в) пластичность

23. Свариваемость металлов и сплавов – это

а) способность металла и сплава расплавляться б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение  в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы

24. Температура плавления – это свойство

а) механическое б) физическое в) технологическое

25. Как влияет на качество стали фосфор?

а) улучшает б) ухудшает в) не влияет никак

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается

а) медь б) ванадий в) кремний г) марганец

27. Количество углерода в стали 20 равно

а) 0,20% б) 2% в) 20%

28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т?

а) не более 8% б) не более 0,8% в) не более 0,08%

29. Установите соответствие:

1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения 1. упругость 2. твердость 3. прочность 4. пластичность 5. вязкость 6. выносливость 7. ползучесть

2. способность материала изменять свою форму и размеры

под действием внешних сил

3. способность материала восстанавливать первоначальную

форму и размер после прекращения действия внешних сил

4. способность материала оказывать сопротивление

проникновению в него другого более твердого тела

5. способность материала работать в условиях циклических

нагрузок

Часть В

30. Перечислить четыре основных вида термообработки стали

31. Вставьте пропущенные слова: «Сталь - _____________________, в которой ___________________ содержится до 2%»

32. Вставьте пропущенные слова: «Чугун – это ______________ сплав, в котором _______________ содержится свыше 2%»

33. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

34. Вставьте пропущенное слово: «В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается металл ___________________».

35. Дополните предложение: «Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________»

36. Температура плавления стали ______________________________ градусов

37. Приведите примеры сплавов повышенной обрабатываемости резанием.

38. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л

39. Расшифруйте марку сплава: 30ХН2МА

40. Приведите способы защиты металлов от коррозии.

Часть С

41. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал из стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9.

42. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на более высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей.

43. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей?

44. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей?

45. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как повысить износостойкость и работоспособность изделий? Какие износостойкие материалы вы могли бы предложить?

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | а | 1 |
| 2. | б | 1 |
| 3. | а | 1 |
| 4. | в | 1 |
| 5. | в | 1 |
| 6. | г | 1 |
| 7. | б | 1 |
| 8. | в | 1 |
| 9. | а, в, г, д | 1 |
| 10. | б, г | 1 |
| 11. | б, в | 1 |
| 12. | а, в, д | 1 |
| 13. | а, б | 1 |
| 14. | б | 1 |
| 15. | а | 1 |
| 16. | в | 1 |
| 17. | а | 1 |
| 18. | в | 1 |
| 19. | в | 1 |
| 20. | в | 1 |
| 21. | б | 1 |
| 22. | б | 1 |
| 23. | б | 1 |
| 24. | б | 1 |
| 25. | б | 1 |
| 26. | г | 1 |
| 27. | а | 1 |
| 28. | в | 1 |
| 29. | 1.3; 2.4; 3.1; 4.2; 5.6 | 1 |
| 30. | Отпуск, отжиг, закалка, нормализация | 2 |
| 31. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 32. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 33. | Фтор | 2 |
| 34. | Марганец | 2 |
| 35. | Свариваемость металлов и сплавов | 2 |
| 36. | 1200 – 1500 градусов | 2 |
| 37. | Серые чугуны и автоматные стали | 2 |
| 38. | Литейная латунь. Содержание элементов: медь – 80%; кремний – 3%; цинк – 17% | 2 |
| 39. | Конструкционная высококачественная легированная сталь. Содержание элементов: углерод – 0,30%; хром – около 1%; никель – 2%; молибден – около 1% | 2 |
| 40. | Легирование сплавов, нанесение защитных пленок (оксидирование), диффузионная металлизация (хромирование, алитирование, оцинкование), защита лакокрасочными материалами. | 2 |
| 41. | В одном охладителе можно закаливать вал из стали 40 и ролики из стали У9, т.к. они имеют простую форму. Сверло закаливать этим способом нельзя, появятся трещины. | 3 |
| 42. | Карбиды тугоплавких металлов придают твердым сплавам более высокую твердость, красностойкость и износоустойчивость. | 4 |
| 43. | Для сталей с содержанием углерода 0,5% лучше применить полный отжиг (t нагрева 800-820˚) для сталей с содержанием углерода 0,9% и более - неполный отжиг (t нагрева 760-780˚) | 4 |
| 44. | Рессорно-пружинные стали должны обладать высокими пределом упругости и пределом выносливости. Для изготовления рессорно-пружинных сталей применяют конструкционные стали с высоким содержанием углерода 0,5-0,7%, дополнительно легированные кремнием, марганцем, хромом и ванадием. Стали должны обладать хорошей закаливаемостью и прокаливаемостью. Срок службы можно увеличить путем поверхностного наклепа. | 4 |
| 45. | Износ – процесс постепенного разрушения рабочих поверхностей. Различают износ контактный и абразивный. Абразивный износ - истирание металлической поверхности в результате трения твердых частиц о поверхность. Чтобы материал имел повышенную износостойкость в таких условиях, необходима высокая твердость. Высокую твердость обеспечивают высокоуглеродистые и высокомарганцовистые стали, белый чугун. Так же повысить износостойкость сплава можно путем введения в сплав элементов, образующих химическое соединение (карбидообразующие элементы). Контактный износ происходит при трении одной поверхности о другую. Хорошей стойкостью к истиранию обладают шарикоподшипниковые сплавы (шарикоподшипниковые хромистые стали, серый и ковкий антифрикционный чугун), графитизированная сталь, сплавы на основе меди (свинцовистая бронза, баббиты). Для снижения сил трения нужно использовать смазку. | 4 |
|  | Всего баллов: | 70 |

Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся

| оценка | правильных ответов | количество баллов |
| --- | --- | --- |
| отлично | 91-100% | 64-70 |
| хорошо | 81-90% | 57-63 |
| удовлетворит. | 51-80% | 36-56 |
| неудовл. | менее 51% | менее 36 |

Установите соответствие:

| 1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения | 1. упругость 2. твердость 3. прочность 4. пластичность 5. вязкость 6. выносливость 7. ползучесть |
| --- | --- |
| 2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил |  |
| 3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил |  |
| 4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела |  |
| 5. способность материала работать в условиях циклических нагрузок |  |

Эталоны ответов: 1-2; 2-4; 3-1; 4-3; 5-6.

Контрольная работа№1 «Железоуглеродистые и легированные сплавы» и «Сплавы цветных металлов»

Вариант №1.

1.   Расшифруйте марки сплавов черных металлов

# Вариант №2.

1.   Расшифруйте марки сплавов черных металлов

| • ЕХ5К5 | • ШХ15 |
| --- | --- |
| • У13А | • СЧ45 |
| • 15ХСН | • БСт2п с |
| • КЧ60-3 | • 55 |

Инструкция

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время выполнения задания 45 минут.

- Критерии оценки результата:

Контрольная работа оценивается по следующей схеме:

- «отлично» - теоретическое содержание тем 1. и 2 освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все задания выполнены;

-	«хорошо»- теоретическое содержание тем 1. и 2  освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, все задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат
незначительные ошибки;

- «удовлетворительно» -теоретическое содержание тем 1. и 2 освоено частично,
но пробелы не носят систематического характера,  необходимые практические навыки
работы   с  освоенным  материалом  в   основном  сформированы,   большинство,   заданий
выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание тем 1. и 2 не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство заданий не
выполнено

Контрольная работа№2

Тема 	Классификация и применение смазочных материалов.

вариант 1

Задание 1 Что такое нефть и из чего она состоит.

Задание 2 Каковы требования к дизельным топливам.

Задание 3 Каковы требования к качеству масла.

Вариант 2

Задание 1 Что такое природный газ и какой он бывает.

Задание 2 Каковы требования к бензину.

Задание 3 Дать определение детонационная стойкость.

Инструкция

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время выполнения задания 45 минут.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если дал полные ответы на все 3 задания;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если дал неполные ответы на все 3 задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дал полные ответы на все 2 задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не ответил на все 3 задания.

3.4. Перечень вопросов и заданий для рубежного контроля знаний по дисциплине

Вариант 1

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 90 минут.

Задание

Тест состоит из открытых и закрытых вопросов.

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное задание выставляется два балла.

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу – 70.

Часть А

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение»

а) да б) нет

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью»

а) да б) нет

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение»

а) да б) нет

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

а) кристаллизация б) легирование в) модифицирование

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам:

а) железо б) молибден в) свинец г) ванадий

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита:

а) серый б) белый в) высокопрочный г) ковкий

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств:

а) углеродистые б) легированные в) раскисленные г) улучшаемые

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей:

а) отжиг б) нормализация в) закалка г) отпуск

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах:

а) кремний б) хром в) марганец г) фосфор д) сера е) никель

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали:

а) вольфрам б) хром в) кобальт г) никель

11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали:

а) сталь 45 б) А20 в) БСт3  д) 5ХНМ

12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства:

а) баббит б) латунь в) оловянистая бронза г) алюминиевая бронза

д) шарикоподшипниковая сталь

13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми:

а) трещина б) пережог в) перегрев г) окисление д) мягкие пятна

14. В чем заключается сложность при сварке меди?

а) повышенные теплопроводность и электропроводность

б) повышенные теплопроводность и жидкотекучесть

в) повышенные жидкотекучесть и электропроводность

15. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов?

а) увеличивает твердость  б) увеличивает пластичность в) увеличивает ударную вязкость

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

а) титан б) марганец в) фтор г) кислород д) алюминий

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:

а) содержанием углерода б) содержанием легирующих элементов в) содержанием вредных примесей

18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах:

а) до 0,65% б) свыше 0,6% в) от 0,25 – 0,45 %

19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к:

а) упрочнению шва б) изменению его химического состава в) пористости

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к:

а) высокоуглеродистой б) низкоуглеродистой в) среднеуглеродистой

21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки:

а) сталь 35 б) сталь 15 в) СТ 2 КП г) 30

22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не разрушаясь – это

а) твердость б) прочность в) пластичность

23. Свариваемость металлов и сплавов – это

а) способность металла и сплава расплавляться б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы

24. Температура плавления – это свойство

а) механическое б) физическое в) технологическое

25. Как влияет на качество стали фосфор?

а) улучшает б) ухудшает в) не влияет никак

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается

а) медь б) ванадий в) кремний г) марганец

27. Количество углерода в стали 20 равно

а) 0,20%  б) 2%  в) 20%

28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т?

а) не более 8% б) не более 0,8% в) не более 0,08%

29. Установите соответствие:

1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения 1. упругость 2. твердость 3. прочность 4. пластичность 5. вязкость 6. выносливость 7. ползучесть

2. способность материала изменять свою форму и размеры

под действием внешних сил

3. способность материала восстанавливать первоначальную

форму и размер после прекращения действия внешних сил

4. способность материала оказывать сопротивление

проникновению в него другого более твердого тела

5. способность материала работать в условиях циклических

нагрузок

Часть В

30. Перечислить четыре основных вида термообработки стали

31. Вставьте пропущенные слова: «Сталь - _____________________, в которой ___________________ содержится до 2%»

32. Вставьте пропущенные слова: «Чугун – это ______________ сплав, в котором _______________ содержится свыше 2%»

33. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

34. Вставьте пропущенное слово: «В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается металл ___________________».

35. Дополните предложение: «Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________»

36. Температура плавления стали ______________________________ градусов

37. Приведите примеры сплавов повышенной обрабатываемости резанием.

38. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л

39. Расшифруйте марку сплава: 30ХН2МА

40. Приведите способы защиты металлов от коррозии.

Часть С

41. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал из стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9.

42. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на более высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей.

43. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей?

44. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей?

45. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как повысить износостойкость и работоспособность изделий? Какие износостойкие материалы вы могли бы предложить?

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | а | 1 |
| 2. | б | 1 |
| 3. | а | 1 |
| 4. | в | 1 |
| 5. | в | 1 |
| 6. | г | 1 |
| 7. | б | 1 |
| 8. | в | 1 |
| 9. | а, в, г, д | 1 |
| 10. | б, г | 1 |
| 11. | б, в | 1 |
| 12. | а, в, д | 1 |
| 13. | а, б | 1 |
| 14. | б | 1 |
| 15. | а | 1 |
| 16. | в | 1 |
| 17. | а | 1 |
| 18. | в | 1 |
| 19. | в | 1 |
| 20. | в | 1 |
| 21. | б | 1 |
| 22. | б | 1 |
| 23. | б | 1 |
| 24. | б | 1 |
| 25. | б | 1 |
| 26. | г | 1 |
| 27. | а | 1 |
| 28. | в | 1 |
| 29. | 1.3; 2.4; 3.1; 4.2; 5.6 | 1 |
| 30. | Отпуск, отжиг, закалка, нормализация | 2 |
| 31. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 32. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 33. | Фтор | 2 |
| 34. | Марганец | 2 |
| 35. | Свариваемость металлов и сплавов | 2 |
| 36. | 1200 – 1500 градусов | 2 |
| 37. | Серые чугуны и автоматные стали | 2 |
| 38. | Литейная латунь. Содержание элементов: медь – 80%; кремний – 3%; цинк – 17% | 2 |
| 39. | Конструкционная высококачественная легированная сталь. Содержание элементов: углерод – 0,30%; хром – около 1%; никель – 2%; молибден – около 1% | 2 |
| 40. | Легирование сплавов, нанесение защитных пленок (оксидирование), диффузионная металлизация (хромирование, алитирование, оцинкование), защита лакокрасочными материалами. | 2 |
| 41. | В одном охладителе можно закаливать вал из стали 40 и ролики из стали У9, т.к. они имеют простую форму. Сверло закаливать этим способом нельзя, появятся трещины. | 3 |
| 42. | Карбиды тугоплавких металлов придают твердым сплавам более высокую твердость, красностойкость и износоустойчивость. | 4 |
| 43. | Для сталей с содержанием углерода 0,5% лучше применить полный отжиг (t нагрева 800-820˚) для сталей с содержанием углерода 0,9% и более - неполный отжиг (t нагрева 760-780˚) | 4 |
| 44. | Рессорно-пружинные стали должны обладать высокими пределом упругости и пределом выносливости. Для изготовления рессорно-пружинных сталей применяют конструкционные стали с высоким содержанием углерода 0,5-0,7%, дополнительно легированные кремнием, марганцем, хромом и ванадием. Стали должны обладать хорошей закаливаемостью и прокаливаемостью. Срок службы можно увеличить путем поверхностного наклепа. | 4 |
| 45. | Износ – процесс постепенного разрушения рабочих поверхностей. Различают износ контактный и абразивный. Абразивный износ - истирание металлической поверхности в результате трения твердых частиц о поверхность. Чтобы материал имел повышенную износостойкость в таких условиях, необходима высокая твердость. Высокую твердость обеспечивают высокоуглеродистые и высокомарганцовистые стали, белый чугун. Так же повысить износостойкость сплава можно путем введения в сплав элементов, образующих химическое соединение (карбидообразующие элементы). Контактный износ происходит при трении одной поверхности о другую. Хорошей стойкостью к истиранию обладают шарикоподшипниковые сплавы (шарикоподшипниковые хромистые стали, серый и ковкий антифрикционный чугун), графитизированная сталь, сплавы на основе меди (свинцовистая бронза, баббиты). Для снижения сил трения нужно использовать смазку. | 4 |
|  | Всего баллов: | 70 |

Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся

| оценка | правильных ответов | количество баллов |
| --- | --- | --- |
| отлично | 91-100% | 64-70 |
| хорошо | 81-90% | 57-63 |
| удовлетворит. | 51-80% | 36-56 |
| неудовл. | менее 51% | менее 36 |

Лабораторная работа №1

Тема: «Изучение микроструктуры металлов и сплавов»

Цель:   Изучить   микроструктуры   углеродистой   стали.   Закрепление теоретических знаний.

Перечень учебного оборудования, учебно-наглядных пособий:

1. микроскоп МЕТ 1М, образцы металлов.

Задание: С помощью микроскопа исследуйте структуру углеродистой стали. Зарисуйте микроструктуры сталей. По графику зависимости определите механические свойства стали, в зависимости от содержания углерода (содержание углерода задает преподаватель). По правилу отрезков определите концентрацию фаз стали (точку на диаграмме задает преподаватель).

Краткие теоретические сведения

Сталью называют сплав железа с углеродом и другими элементами с содержанием углерода до 2,14%. Если сталь имеет в своем составе железо и углерод и некоторое количество постоянных примесей - марганец (до 0,7%), кремний (до 0,4%), серу (до 0,4%), фосфор (до 0,07%) и газы, то такую сталь называют углеродистой.

Стали, содержащие 0,8% углерода, называются эвтектоидные, менее 0,8% -доэвтектоидные, от 0,8 до 2,14% - заэвтектоидные.

В системе железо - углерод различают следующие фазы: жидкий расплав, твердые растворы - феррит и аустенит, а также цементит и графит (приложение 2).

Феррит (Ф) - твердый раствор углерода и других примесей в ОЦК-железе. Атом углерода располагается в решетке феррита в центре грани куба. Под микроскопом феррит выявляется в виде однородных полиэдрических (многогранных) зерен. Твердость и прочность феррита невысоки (ав=250 МПа, НВ =800 МПа).

Аустенит (А) - твердый раствор углерода и других примесей в у-железе. Атом углерода располагается в центре куба.

Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом - карбид железа Fe3C, содержащий 6,67% С. Цементит имеет сложную ромбическую решетку с плотной упаковкой атомов. К характерным особенностям цементита относятся высокая твердость (НВ - 8000 МПа) и очень малая пластичность (5 около 0%).

Эвтектоидная сталь, соответствует 0,8% углерода. Выше линии ликвидуса (ACD) диаграммы железо-цементит, сплав находится в жидком состоянии. При охлаждении по линии ликвидуса начинается выделение кристаллов аустенита. Между линией ликвидуса и солидуса происходит первичная кристаллизация. Ниже линии перлитного превращения (PSK) в точке S аустенит распадается и образует смесь цементита и феррита -перлит. На рисунке 1 в приведена микроструктура перлита при большом увеличении (*1000), где видно равномерное распределение цементита (темные участки) по светлому полю феррита.

Доэвтектоидная сталь, соответствует менее 0,8% углерода. В структуру доэвтектоидной стали содержащей, более 0,02% углерода после медленного охлаждения входит перлит и феррит, а при содержании более 0,8% - феррит и цементит третичный. На рисунке 1 а,б приведена микроструктура доэвтектоидной стали (х 1000).

Заэвтектоидная сталь. В структуру заэвтектоидной стали после медленного охлаждения входит перлит и цементит вторичный (избыточный). На рисунке 1 г приведена микроструктура заэвтектоидной стали (хЮОО), здесь цементит образует тонкую сетку игл на фоне перлита. Избыточный цементит в структуре стали никогда не занимает больших участков, и заэвтектоидная сталь состоит в основном из перлита.

Свойства стали зависят от её состава и структуры. Феррит - фаза мягкая и пластичная; цементит, наоборот, придает стали твердость и хрупкость; перлит содержит 1/8 цементита и поэтому имеет повышенные прочность и твердость по сравнению с ферритом (приложение 1).

Рис. 1 Фотографии микроструктуры стали

а, б) доэвтектоидная; в) эвтектоидная; г) заэвтектоидная

В двухфазных областях в любой точке можно определить количество

фаз и их концентрацию, используя правило отрезков. Например, определим

химический состав и количество фаз для сплава системы желез о-цементит в

точкеа, находящейся в области GSP (рис.2).   В этой области структурные

составляющие феррит и аустенит. Проведем горизонтальную линию через

точкуа до пересечения с линиями GP (точка Ь) и GS (точка с). Массовое

тА = — хЮ0%,	то= — х100%.

содержание аустенита        Ьс	а феррита        Ьс

Порядок выполнения работы:

- Включить в сеть компьютер и микроскоп.

- Установить на предметный столик микроскопа, изучаемый шлиф
стали и произвести регулировку на четкость изображения структуры.

- Зарисовать схемы изучаемых структур.

- Зная марку стали по графику зависимости определить механические
свойства стали, в зависимости от содержания углерода. Проанализировать
зависимость между структурой и свойствами.

- Пользуясь правилом    отрезков определить концентрацию фаз
стали в точке диаграммы.

Содержание отчета: тема, цель, рисунки микроструктур изучаемых сплавов, анализ зависимости структуры и свойств сталей, расчеты, выводы в соответствии с поставленной целью, ответы на контрольные вопросы.

Лабораторная работа №2

Тема: Определение ударной вязкости металлов и сплавов

(прочность на удар)

1.Цель лабораторной работы

1.1.Определение ударной вязкости металлов и сплавов;

1.2.Приобретение навыков в проведении испытаний на ударную вязкость;

Время выполнения работы – 2часа.

2. Краткие теоретические сведения

Детали машин (коленчатые валы, зубчатые колеса и др.), работающих при динамических нагрузках, должны обладать высокой прочностью на удар (ударная вязкость).

Ударная вязкость – это способность материала оказывать сопротивление действию ударных нагрузок. Ударная вязкость определяется на специальной установке – маятниковом копре (см. рис. 1).

Для испытания конструкционных материалов на ударную вязкость изготавливают образцы размерами 55×10×10мм с надрезом посередине радиусом 1мм и глубиной 2; 3; 5мм. Форма надреза (концентрата напряжений) может быть трех видов: U- образной с радиусом1мм и глубиной 2мм; V – образной с углом 450 и глубиной 2мм; Т- образной с трещиной глубиной 5мм посередине (см. рис. 2). Различные формы концентратора напряжений позволяют создать в образцах неравномерные напряжения, способствующие хрупкому разрушению (или изгибу под определенным углом) испытуемых образцов.

Ударная вязкость – это работа удара маятника, затраченная на разрушение образца и отнесенная к площади поперечного сечения этого образца (за вычетом площади надреза).

Работу К, (дж), затраченную на разрушение образца (работа удара), определяют по формуле:

К= Gℓ(cos β –cos α) (2.1)

где G –вес маятника, Н; ℓ –расстояние от оси вращения маятника до его центра тяжести, м; α –угол начального подъема маятника,..0; β- угол отклонения маятника от вертикальной оси после разрушения образца,..0;

Ударную вязкость КС, дж/м2, рассчитывают по формуле:

КС = К/S0 (2.2)

где S0-площадь поперечного сечения образца с учетом надреза (концентрата), м2.

1-маятник; 2-испытуемый образец; 3-стрелка; 4- шкала; l- плечо маятника; Н-начальная высота подъема маятника; α –угол подъема маятника; β – угол отклонения маятника; h- высота подъема маятника после отклонения;

Рис.2 Образцы для испытания на маятниковом копре

а-с U-образным концентратором напряжения; б- с V- образным концентратором напряжения; в- с T- образным концентратором напряжения с трещиной посередине;

3. Оборудование, материалы, образцы

1.Маятниковый копер;

2.Образцы для испытания размерами 55×10×10мм (изготавливают в слесарной мастерской);

3.Штангенциркуль;

4.Порядок выполнения работы

Сущность метода испытания заключается в установке образца с концентратором напряжений (надрезом) посередине, подъеме маятника и разрушение образца при свободном падении маятника. При подъеме маятника фиксируется угол α (угол подъема). После разрушения образца маятник отклоняется на угол β. Далее рассчитывается работа удара К, затраченная на разрушение образца, и ударная вязкость.

1.Изучите инструкцию по охране труда при испытании материалов, устройство и принцип действия маятникового копра.

2.Установите образец на опоре так, чтобы концентратор напряжения (надрез) был обращен в сторону, противоположную направлению удара маятника.

3.Поднимите маятник до высшего положения Н1, закрепите его защелкой и по шкале определите угол подъема α. Установите стрелку 3 шкалы 4 в нулевое положение и плавно, освободив защелку, отпустите маятник. При ударе маятника произойдет разрушение образца. После разрушения образца маятник, отклонится от вертикальных стоек на угол β. По шкале определите угол отклонения β.

4. Рассчитайте работу, затраченную на разрушение образца, по формуле (2.1), ударную вязкость материала по формуле

5. Заполните таблицу 1.

Материал

Размеры образца

Сечение образца в месте концентратора S0, м2

Наибольший угол подъема

α. (0)

Угол отклонения

β . (0)

Эскиз разрушаемых деталей, форма излома

Работа удара, К, дж

Ударная вязкость , КС, дж/м2

Сталь марки 30, 40

Сталь марки У8, У10

Аl сплав

Серый чугун

5.Содержание отчета

1.Тема и цель работы;

2. Оборудование, материалы и образцы;

3.Данные измерений и результаты испытаний заполните в таблице 1;

Контрольные вопросы:

- Назовите области диаграммы (однофазные и двухфазные).

- Назовите фазы в диаграмме и охарактеризуйте каждую из них.

- Объясните, как определяется состав и количество фаз в диаграмме.

- Расскажите о классификации сталей.

5.Сравните ударную вязкость испытуемых образцов и сделайте выводы;

Практическая работа №1

Исследование кристаллических решеток металлов

Студента______________________________________    гр. №_____________     Дата_________________                                                               			Оценка______________________    Преподаватель____________________________

Ответить на поставленные вопросы и выполнить задания:

1. Сформулируйте определение металла

с позиции химии__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

физики__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

техники___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На  какие пять групп делятся черные металлы:

1________________________________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________________________________3________________________________________________________________________________________________4_______________________________________________________________________________________________

5________________________________________________________________________________________________

3. Изобразите и охарактеризуйте геометрические и формы элементарных кристаллических ячеек

| Геометрическая форма | Характеристика | Геометрическая форма | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |  | ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |
|  | ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |  | ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |
|  | ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ _____________________ | 4. За счет чего осуществляется связь между атомами в решётке и между решетками?______ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ___________________________________________ |  |

Практическая работа№2:

«Определение марки сталей по маркировке».

Цель работы – привить навыки расшифровки марок сталей.

Задание:

- Изучить систему маркировки сталей.

- Законспектировать основные положения.

- Расшифровать марки сталей и сплавов, предложенные преподавателем.

- МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ

Сталями называют сплавы железа с углеродом (+ разные примеси), в которых углерода содержится не более 2,14%.

Углеродистые стали

Конструкционные углеродистые стали. Разделяются на стали обыкновенного качества и качественные. В обозначении марок стали углеродистой обыкновенного качества (ГОСТ 380-2005) входят символы Ст, обозначающий сталь, и цифры от 0 до 6 – условный номер марки в зависимости от химического состава стали и механических свойств. Чем больше условный номер, тем выше прочность и ниже пластичность.

Сталь углеродистую обыкновенного качества выпускают следующих марок: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6.

Например: Ст3 - сталь конструкционная, углеродистая, обыкновенного качества, условный номер которой 3.

В обозначении марки стали конструкционной углеродистой качественной (ГОСТ 1050-88) цифры указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Выпускают такую сталь следующих марок: 05; 08; 10; 15; 20; 25; 30; …60.

Например: Сталь 15 - конструкционная, углеродистая, качественная, содержащая в среднем 0,15% углерода.

Инструментальные углеродистые стали (ГОСТ 1435-99). В обозначении марок этих сталей на первом месте ставят букву У (углеродистые). Цифры, следующие за буквами, указывают среднее содержание углерода в десятых долях процента.

Различают качественную и высококачественную инструментальную сталь. Марки инструментальной углеродистой стали:

- качественной – сталь У7, У8, У9, У10, У12;

- высококачественной – У7А, …У12А.

Например: У10А - инструментальная, углеродистая, высококачественная сталь, которая содержит в среднем 1% углерода.

Задание: Расшифровать марки углеродистых сталей:

Ст5, Ст 25, У8, У12А

Легированные стали (ГОСТ 4543-71)

В основу обозначения марок легированных сталей положена буквенно-цифровая система: 40ХН, 20Х2Н4А, Х12, 9ХФ.

Легирующие элементы обозначают русскими буквами

Б – ниобий; П – фосфор;

В – вольфрам; С – кремний;

Г – марганец; Т – титан;

Д – медь; Ф – ванадий;

К – кобальт; Х – хром;

М – молибден; Ц – цирконий;

Н – никель; Ю – алюминий;

А – азот (если буква стоит Р – бор (если буква стоит

не в начале и не в конце марки); не в начале марки)/

Первые цифры, стоящие перед буквой, показывают среднее содержание углерода: если две или три цифры – в сотых долях процента (сталь 15ХФ, 110Г13Л), одна – в десятых долях процента (сталь 9ХС). Если первых цифр нет, то это значит, что углерода в стали около 1% (сталь Х12М).

Цифры стоящие после букв, обозначающих легирующий элемент, указывают среднее содержание данного элемента в целых единицах процента (сталь 12Х2Н4). Если за буквой отсутствует цифра, значит содержания данного элемента около 1% (сталь 30ХГС).

Буква А в конце, как и для углеродистой, стали, обозначает высококачественную сталь (30ХГСН2А), буква Л - литейную (сталь 110Г13Л).

Например: сталь 30ХГСН2А - конструкционная, легированная, высококачественная, содержащая 0,3% углерода, 1% хрома, 1% марганца, 1% кремния, 2% никеля.

Инструментальные легированные стали (ГОСТ 5950 – 2000)

К этой группе относятся, стали марок 9ХС, Х12М, 9ХФ, Х12Ф, Х, 7Х3, В2Ф. В обозначении марок первые цифры показывают среднее содержание углерода в десятых долях процента. Если первых цифр (перед буквами) нет, содержание углерода около 1%.

Принципы расшифровки остальных букв и цифр этих марок изложены выше.

Например: сталь 9Х5ВФ означает инструментальная, легированная, качественная, содержащая 0,9% углерода, 5% хрома, 1% вольфрама, 1% ванадия.

Задание: Расшифровать марки легированных сталей:

20Х2Н4А , 9ХС, 7Х3,

Практическая работа№3

«Маркировка чугунов»

Цель работы – привить навыки расшифровки марок чугунов.

Задание:

1.Изучить систему маркировки чугунов.

2.Законспектировать основные положения.

3.Расшифровать марки чугунов, предложенные преподавателем.

МАРКИРОВКА ЧУГУНОВ

Чугунами называют сплавы железа с углеродом, в которых углерода свыше 2%. В зависимости от формы графита (графит – 100% углерод) различают серые, ковкие и высокопрочные чугуны.

Серый чугун (ГОСТ 1412-85) маркируют буквами СЧ, после которых указывают цифры, соответствующие пределу прочности (σb ) при растяжении (МПа 10-1). Марки серого чугуна: СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, СЧ35.

Например: СЧ20 означает серый чугун, характеризующий пределом прочности при растяжении (200МПа х10-1).

Ковкий чугун (ГОСТ 1215-79) маркируется буквами КЧ, после которых указывают два числа: первое соответствует пределу прочности (σb ) при растяжении МПа х10-1, второе – относительному удлинению (%, ε). Марки ковких чугунов: КЧ30-6, КЧ33-8, … КЧ80-1,5.

Например: КЧ35-10 - ковкий чугун, характеризующийся пределом прочности при растяжении 350МПа х10-1 и относительным удлинением 10%.

Высокопрочный чугун (ГОСТ 7293-85) маркируют буквами ВЧ и цифрами аналогично серому чугуну. Марки высокопрочных чугунов: ВЧ35, ВЧ40, … ВЧ100.

Задание: Расшифровать марки чугунов:

КЧ80-1,5; СЧ35;  КЧ30-6.

Практическая работа №4

«Определение состава легированных сталей и чугуна»

Цель: изучить классификацию, структуру и области применения сталей и чугунов с особыми свойствами.

Порядок выполнения работы

Прочитай теорию

Выполни задания

Здание 1.

1)Какие обозначении марок стали используют для обозначения химических элементов (перечисли)?

2) Объясни, как по маркировке стали определить примерный химический состав стали.

3) Заполни таблицу «Влияние легирующих элементов»

Процент содержания. На какие свойства оказывает влияние.

Хром

Никель

Марганец

Кремний

Молибден и вольфрам

Ванадий и титан

Бор

Задание 2. Заполни таблицу «Стали и сплавы с особыми свойствами»

Стали Процент содержания легирующих элементов Свойства стали Применение

Примеры марок

1.Строительные низколегированные

2Машиностроительные цементуемые легированные

3Машиностроительные улучшаемые легированные

4Мартенситостареющие высокопрочные

5Пружинные

6.Износостойкие конструкционные

7.Коррозионностойкие

8Жаростойкие (окалиностойкие)

9Жаропрочные

Сталью называются сплавы железа с углеродом и другими элементами, содержащие менее 2,14 % С. Стали широко применяются во всех сферах жизнедеятельности человека. В промышленности сталь является основным материалом, широко применяемым в машиностроении, а также для изготовления различного инструмента.

Для улучшения физических, химических, механических и технологических свойств стали легируют, т. е. вводят в состав дополнительные элементы (хром, никель, молибден и др.). Стали могут содержать один или несколько легирующих элементов, которые придают им специальные свойства. Сумма легирующих элементов у низколегированных сталей до 2,5 %, у среднелегированных 2,5-10,0 %, у высоколегированных - более 10,0%.

1. Влияние легирующих элементов.

Основной структурной составляющей в конструкционной стали является феррит. Растворяясь в феррите, легирующие элементы упрочняют его. Большинство легирующих элементов, упрочняя феррит и мало влияя на пластичность, снижают его ударную вязкость (за исключением никеля).

Высокая прочность стали обеспечивается рациональным содержанием в ней легирующих элементов. Избыточное легирование (за исключением никеля) приводит к снижению вязкости и способствует хрупкому разрушению стали.

Хром в количестве до 2 % оказывает благоприятное влияние на механические свойства конструкционной стали.

Никель — наиболее ценный легирующий элемент. Его вводят в количестве от 1 до 5 %.

Марганец вводят в сталь до 1,5 %. Он заметно повышает предел текучести стали, но делает сталь чувствительной к перегреву.

Кремний значительно повышает предел текучести стали и при содержании более 1 % снижает вязкость и повышает порог хладноломкости.

Молибден и вольфрам в количестве 0,2—0,4 % и 0,8—1,2 % соответственно, в комплексно-легированных сталях способствуют измельчению зерна, увеличивают прокаливаемость и улучшают некоторые другие свойства.

Ванадий и титан вводят в небольшом количестве (до 0,3 % V и 0,1 %Ti) в стали, содержащие хром, марганец, никель, для измельчения зерна. Повышенное содержание ванадия, молибдена и вольфрама в конструкционных сталях недопустимо из-за образования труднорастворимых при нагреве карбидов этих элементов. Избыточные карбиды, располагаясь по границам зерен, способствуют хрупкому разрушению и снижают стали.

Бор вводят для увеличения прокаливаемости и в очень небольших количествах (0,002—0,005 %).

При обозначении марок стали используют следующие обозначения химических элементов:

Г — марганец, М — молибден, Д — медь, Р — бор, С — кремний, В — вольфрам, Ю — алюминий, П — фосфор, Н — никель, Ф — ванадий, Б — ниобий, А — азот, X — хром, Т — титан, К — кобальт, Ц — цирконий.

Для маркировки стали в России пользуются определенным сочетанием цифр и букв, показывающих примерный химический состав стали.

Первые цифры в марке стали указывают содержание углерода в сотых долях процента. Если в начале маркировки перед буквами стоит одна цифра, то она выражает содержание углерода в десятых долях процента; при содержании углерода свыше 1 % цифру перед буквами не ставят.

Далее в маркировке следуют буквы, показывающие наличие соответствующих легирующих элементов в составе стали.

Цифры за буквами показывают среднее (округленное до 1) процентное содержание легирующего элемента.

При этом, если содержание элемента до 1,5 %, цифра не ставится. В отдельных случаях может быть указано более точно содержание легирующего элемента. Например, сталь 32Х06Л — содержит в среднем 0,32 % С и 0,6 % Сг. Последняя буква «Л» указывает, что сталь литейная.

Для обозначения высококачественной легированной стали в конце маркировки добавляют букву «А». Высококачественная сталь содержит меньше серы и фосфора, чем качественная.

Некоторые стали специального назначения выделены в отдельные группы и имеют особую маркировку. Каждой группе присваивается своя буква и ставится впереди:

Ж — хромистая нержавеющая сталь;

Я — хромоникелевая нержавеющая сталь;

Р — быстрорежущая сталь;

Ш — шарикоподшипниковая сталь;

Е — электротехническая сталь.

Строительные низколегированные стали

Стали с повышенным содержанием марганца (Г1 — 0,4—0,7 % и Г2 — 1,2—1,6 %) и кремния (0,6—1,2 %) после горячей прокатки или термической обработки используют для изготовления сварных и клепаных конструкций строительных ферм, конструкций мостов, рам и т. п. Марганцовистую сталь марок 19Г и 14Г применяют для изготовления магистральных нефтепроводов, стали 35ХС, 25Г2С — для производства арматуры обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Низколегированные стали после прокатки значительно превосходят по техническим свойствам углеродистые стали. Оптимальное сочетание их свойств достигается при введении нескольких легирующих элементов (например, стали 10Г2С1Д, 15Г2СФ, 14Г2АФД и др.). Конструкции, эксплуатируемые при низких температурах окружающей среды, выполняют из сталей, легированных никелем.

Низколегированные низкоуглеродистые стали хорошо свариваются. Свойства сварных швов и прилегающих к ним участков близки к свойствам основного металла. Стали, используемые для сварных конструкций, содержат алюминий или титан, предотвращающие укрупнение зерна металла в околошовной зоне. Легирование медью, никелем, хромом, фосфором способствует увеличению коррозионной стойкости сталей в газовоздушных и влажных средах.

3. Машиностроительные цементуемые легированные стали.

Стали этой группы содержат 0,1-0,3 % углерода и 0,2-4,4 % легирующих элементов.

Цементуемые легированные стали применяют для изготовления нагруженных деталей, испытывающих знакопеременные и ударные нагрузки (зубчатых колес, валов, кулачков и т. п.). Характерные представители этой группы - стали 15ХФ, 15Х, 20Х - отличаются средней прочностью. После закалки в масле сердцевина деталей из таких сталей упрочняется, но поверхностный слой чувствителен к надрезам. Применяют их для изготовления небольших деталей, эксплуатируемых при средних нагрузках.

Комплексно легированные стали 12ХН3А, 20ХН3А, 20ХН4А применяют для изготовления деталей средних и больших размеров, работающих в условиях интенсивного изнашивания при повышенных нагрузках (зубчатых колес, поршневых пальцев, осей и др.).

Особо ответственные детали — зубчатые колеса авиационных двигателей, судовых редукторов – изготовляют из сталей 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, которые мало разупрочняются при отпуске. Они могут быть использованы и без цементации после закалки и отпуска.

Экономно легированными сталями 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГТ можно заменить хромоникелевые. Главным их преимуществом является наследственная мелкозернистость, что позволяет сократить технологический цикл обработки деталей. Такие стали применяют для изготовления ответственных деталей крупносерийного и массового производства.

4. Машиностроительные улучшаемые легированные стали

Эти стали используются преимущественно после термической операции - улучшения (закалки и высокого отпуска при температуре 500-6000 С на сорбит). Улучшаемые легированные стали характеризуются содержанием углерода 0,3-0,5 % и легирующих элементов не более 5 %. Основное их назначение - изготовление ответственных деталей машин, эксплуатируемых при воздействии циклических и ударных нагрузок. Поэтому они должны обладать высоким пределом текучести, низкой чувствительностью к концентрации напряжений, достаточными вязкостью и пластичностью.

Хромистые стали 30Х, 40Х, 50Х применяют для изготовления средненагруженных деталей машин и механизмов, технологической оснастки.

Хромокремнемарганцевые стали (хромансили) марок 30ХГСА, 35ХГСА отличаются сочетанием хороших механических и технологических свойств. Хорошо свариваются и штампуются. Широко применяются в автомобилестроении.

Хромоникелевые стали 40ХН, 50ХН обладают высокой прокаливаемостью в сочетании с достаточными прочностью и вязкостью. Из них изготовляют ответственные детали, работающие при воздействии динамических нагрузок.

Хромоникельмолибденовые стали 40ХНМА, 38НХ3МА, 38ХН3МФА относятся к числу наиболее прочных улучшаемых сталей. Введение никеля способствует снижению порога хладноломкости и повышению прокаливаемости стали. Легирование молибденом и вольфрамом обеспечивает повышение механических свойств стали, стойкости ее к воздействию повышенных температур

(до 4500 С). Используют такие стали для изготовления особо ответственных крупных деталей - валов и роторов турбин, компрессоров, редукторов. Недостатки этой группы сталей - трудность обработки резанием.

5. Мартенситостареющие высокопрочные стали.

Стали этой группы (Н18К9М5Т, Н12К1510, Н10Х11М2Т) являются перспективными конструкционными материалами. Высокие механические свойства этих сталей достигаются за счет старения мартенсита, легирования твердого раствора и закалки на воздухе при температурах 800-9000С.

Мартенситостареющие стали сохраняют высокие механические характеристики при низких температурах вплоть до температур сжиженных газов. Такие стали и теплоустойчивы до + 500-7000 С. Достоинством сталей данного класса является высокая технологичность их переработки. Стали находят широкое применение для изготовления ответственных деталей в авиации, ракетной технике, судостроении и криогенной технике.

6. Пружинные стали.

Стали с высокими пределами упругости и выносливости, сочетающимися с достаточной их пластичностью и вязкостью, применяют для изготовления упругих элементов общего назначения — пружин, рессор, амортизаторов и т. п. Упругие элементы простой формы изготовляют из термически обработанных сталей. Крупные пружины получают навивкой отожженной проволоки.

Для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств в стали вводят не менее 0,5 % углерода, их подвергают закалке и отпуску на троостит.

Рессорно-пружинные стали относят к классу перлитных. Основными легирующими элементами таких сталей являются кремний, марганец, хром, ванадий, никель. Легирование обусловливает в основном повышение стали, предела ее выносливости, снижение остаточных деформаций.

Кремнистые стали 50С2, 55С2, 60С2 имеют высокий предел текучести и используются для изготовления рессор автомобилей, торсионных валов, пружин и др. Стали марок 60С2ХА, 60С2ФА применяют для высоконагруженных рессор и пружин. Стали марок 70СЗА, 60С2ХА, 60С2Н2А обладают наиболее высокими механическими свойствами и идут на изготовление нагруженных и ответственных упругих элементов.

7. Износостойкие конструкционные стали

Обладают высоким сопротивлением изнашиванию, для чего вводят легирующие добавки или применяют специальные методы обработки в зависимости от условий эксплуатации.

Шарикоподшипниковые стали по составу и структуре относят к классу инструментальных. Содержание углерода в них - около 1 %. Для увеличения прокаливаемости в состав стали вводят легирующие элементы (Cr, Si, Mn), содержание которых зависит от размеров деталей. Например, сталь марки ШХ6 применяют для деталей с максимальным размером до 10 мм, а ШХ15ГС — свыше 30 мм, крупногабаритные детали изготовляют из стали 20Х2Н44. Для подшипников, работающих в агрессивных средах, применяют коррозионностойкую высокоуглеродистую сталь 95X18.

Высокомарганцовистая сталь марки Г13Л применяется для деталей, эксплуатируемых при воздействии ударных нагрузок, вызывающих их поверхностный наклеп (дробильно-размольного оборудования, деталей экскаваторов, гусеничных тракторов).

Графитизированная сталь применяется для изготовления деталей, эксплуатируемых в условиях трения, скольжения. Эту сталь получают из высокоуглеродистой стали (1,5—2 % С) с повышенным содержанием кремния, который способствует графитизации.

Структура графитизированной стали – ферритно-цементитная смесь и графит. Графит играет роль смазочного материала, предотвращающего схватывание контактирующих поверхностей.

8. Коррозионностойкие стали.

К коррозионностойким относят металлические материалы, не разрушающиеся под воздействием коррозионных сред. Коррозионностойкие стали подразделяют на два основных класса: хромистые и хромоникелевые.

Хромистые стали обладают высокой коррозионной стойкостью, которая повышается после термической обработки и придания высокой чистоты поверхности изделий (шлифованием, полированием).

Стали марки 3Х13, 4X13 используют для изготовления хирургических инструментов; Х17, Х25Т — оборудования химических заводов; Х25Т, Х28 — деталей, эксплуатируемых в высокоагрессивных средах.

Хромоникелевые стали, легированные хромом и никелем (или марганцем), обладают более высокой устойчивостью к коррозии по сравнению с хромистыми.

Стали этого класса (18% Сг, 9-10% Si) технологичны при обработке давлением, хорошо свариваются, однако имеют низкие показатели литейных свойств и обрабатываемости резанием.

При нарушении режимов термической обработки, а также при эксплуатации деталей при повышенных температурах (400-8000 С) коррозионная стойкость хромоникелевых сталей резко снижается. Для устранения этого недостатка стали дополнительно легируют титаном и ниобием (стали 04Х18Н10, 08Х18НЮ) и применяют в авиа-, судо-, машиностроении.

9. Жаростойкие (окалиностойкие) стали.

Сопротивляются окислению (образованию окалины) при высокой температуре. Свойство жаростойкости стали придает хром. Для повышения жаростойкости хромистых сталей в них вводят алюминий и кремний.

Наиболее распространены жаростойкие стали, содержащие:

- хром и никель (сильхромы);

- хром и алюминий (хромали);

- хром, кремний и алюминий (сильхромали).

Типичные представители жаростойких сталей – 40Х9С2, 10Х13СЮ, 12Х18Н9Т, Х8СМ, Х8С2М. Из этих сталей изготовляют, например, клапаны двигателей внутреннего сгорания.

10. Жаропрочные стали

Сохраняют или мало снижают механические свойства и обеспечивают эксплуатацию изделий при температурах свыше 500°С.

Для изготовления изделий, эксплуатируемых при температурах 350-400 0С применяют стали 15, 20, 25, 30, 40 и 45; для деталей с рабочей температурой среды 500-580 0С - низкоуглеродистые стали, легированные кобальтом, молибденом и ванадием (16М, 25ХМ, 12Х1МФ).

Нагруженные детали установок с температурой рабочей среды 450-470 0С изготовляют из хромистых сталей. Для повышения эксплуатационных характеристик стали дополнительно легируют ванадием, вольфрамом, молибденом, ниобием и титаном. Эти элементы, образуя карбиды, увеличивают жаропрочность стали. Легирование бором, цирконием, церием, а также азотирование способствует дополнительному увеличению ее жаропрочности. Для достижения оптимальной жаропрочности высокохромистые стали 15Х11МФ и

1ХКВНМФ закаливают в масле при 1000- 1060°С и отпускают при 700-740 0С. Еще более высокой жаропрочностью обладают аустенитные стали 4ХН14В2М и 4Х15Н7Г7Ф2МС, применяемые для изготовления клапанов авиационных двигателей.

Выводы:

Практическая работа№5:

»Определение марки сплава по маркировке сплава цветных металлов»

Цветные металлы: расшифровка марок цветных металлов; применение цветных металлов». Цели работы: - изучить цветные металлы; - научиться определять химический состав цветных металлов по их маркам; - применение цветных металлов.

Цветные металлы и их сплавы обладают различными физико-химическими, механическими и технологическими свойствами, благодаря которым они нашли широкое применение: высокой устойчивостью против коррозии, электро- и теплопроводностью, способностью подвергаться различным видам обработки.

Медь. По ГОСТ 859-2001 первичная техническая медь выпускается в виде катодов, слитков, полуфабрикатов, прутков, которые перерабатываются в круглые, квадратные, шестигранные горячекатаные и тянутые ленты, труб, проволоки электротехнической, фольги медной и рулонной и электролитической и медных порошков. Медь в этой продукции в зависимости от массовой доли примесей выпускается следующих марок: М00А, М00БК, М0А, М0, МБ, М1, М2, М2Р, М3, М3Р, М4. В  маркировке первичной технической меди приняты следующие обозначения: М – медь; цифры от 00 до 4 – массовая доля естественных примесей от 0,01 до 1,00 %; Б – бескислородная, Р – раскисленная, А – анодная, К – катодная.

Латуни. Сплавы меди с цинком называются латунями.

По сравнению с медью латунь обладает более высокой прочностью, твердостью, упругостью, коррозионной стойкостью, меньшей пластичностью и высокими технологическими свойствами (литейными свойствами, деформируемостью и обрабатываемостью резанием).

По ГОСТ 15527-70 латунь выпускается в виде проволоки, лент, полос, полос, труб, тянутых и прессованных изделий в отожженном и нагартованном состоянии.

Простые латуни состоят из меди и цинка.

Марки простых латуней: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60. Латуни маркируются буквой Л – латунь, после которой стоят цифры, указывающие содержание в ней меди в процентах. Например, Л63 означает, что латунь состоит из 63% меди и 37% цинка.

Сложные латуни состоят из меди, цинка, алюминия, железа, марганца, никеля, олова, свинца и других химических элементов. По ГОСТ 15527-70 выпускаются следующие марки сложных латуней: ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАМш59-3-2, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛЖМц59-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛН65-5, ЛЖц58-2, ЛМцА57-1-1, ЛО90-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛО60-1, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС74-3, ЛС64-3, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-3, ЛС74-3, ЛМш68-0,05.

Сложные латуни маркируются буквой Л – латунь, после которой следуют буквы, обозначающие легирующие элементы: А – алюминий, Ж – железо, Мц – марганец, К – кремний, С – свинец, О – олово, Мш – мышьяк, Н – никель. Первые цифры, стоящие за буквами, обозначают массовую долю меди в процентах, последующие цифры – массовую долю компонентов в процентах в той последовательности, в какой они приведены в буквенной части условного обозначения. Количество цинка определяется по разности. Например, латунь марки ЛС60-1 имеет следующее содержание компонентов: 60% меди, 1% свинца, 39% цинка.

Приведенные марки сложных латуней обрабатываются давлением. Кроме того, выпускается большая группа литейных латуней в виде чушек (ГОСТ 1020-77) следующих марок: ЛС, ЛСД, ЛС1, ЛОС, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛКС, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛЖ, ЛАЖМц.

Бронзы. Бронзами называются сплавы меди с оловом и другими химическими элементами. По способу переработки различают литейные и деформируемые бронзы, по химическому составу – оловянистые и безоловянистые.

Оловянистые бронзы (ГОСТ 613-79) выпускаются в виде чушек следующих марок: БрО3Ц12С5, БрО3ЦТС5Н1, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5С25, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф01, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО4Ц7С5.

Безоловянистые бронзы (ГОСТ493-79) выпускаются в виде чушек для последующего литья следующих марок: БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л, БрА9ЖЗЛ, БрА10Ж3Мц2, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, БрА71Мц15Ж3Н2Ц2, БрСу3НЦ3С20Ф.

Маркируют бронзы буквами Бр – бронза, за которыми следуют буквы, обозначающие легирующие элементы, введенные в бронзу: А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, С – свинец, Су – сурьма, Ц – цинк, Ф – фосфор, и далее цифры, показывающие содержание этих элементов в процентах. Количество меди определяется по разности.

Алюминий. По ГОСТ 11069-2001 в зависимости от химической чистоты выпускается первичный алюминий трех групп: особой чистоты (А999), высокой чистоты (А995, А99, А97, А95), технической чистоты (А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А5Е, АО). В маркировке первичного алюминия цифры соответствуют массовой доле чистого алюминия. Например, марка алюминия А999 означает, что массовая доля чистого алюминия составляет 99,999%, примесей не более 0,001%.

По ГОСТ 2685-75 литейные алюминиевые сплавы выпускаются следующих групп и марок:

- сплавы на основе системы алюминий – кремний  - АЛ2, АЛ4, АЛ4-1, АЛ-9, АЛ9-1, АЛ-34, АК9, АК7;

- сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь – АЛ3, АЛ5, АЛ5-1, АЛ6, АЛ32 и др.;

- сплавы на основе системы алюминий – медь – АЛ7, АЛ19, АЛ33;

- сплавы на основе системы алюминий – магний – АЛ8, АЛ13, АЛ22, АЛ23, АЛ23-1, АЛ27, АЛ27-1, АЛ28;

- сплавы на основе системы алюминий и прочие компоненты – АЛ1, АЛ11, АЛ21, АЛ24, АЛ25, АЛ30 и др.

Литейные алюминиевые сплавы идут на изготовление фасонных отливок, работающих при различных нагрузках: корпусов приборов, кронштейнов, блоков цилиндров, головок цилиндров, поршней и т.д.

Разновидностью деформируемых алюминиевых сплавов являются силумины, которые иногда также применяются в качестве литейных сплавов. Сплавы в чушках используются для подшихтовки при выплавке деформируемых сплавов, сплавы в слитках – для обработки давлением и в виде готовых изделий, полученных обработкой давлением в горячем и холодном состоянии: прутки, фасонные профили, трубы, листы, ленты, полосы, поковки, штамповки и проволока.

Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термической обработкой (ММ, М, ДМН, АМ4С, АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг4,5, АМгВС, АМг5, АМг6), - это группы сплавов системы алюминий – марганец и сплавы системы алюминий – магний, так называемые сплавы АМг.

Дюралюминий (Д1, Д16, В65, Д18, В95 и др.) – это наиболее распространенный представитель деформируемых алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой.

Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок (АК4, АК4-1, АК5, АК6, АК8) обладают высокой прочностью, твердостью, а также пластичностью в горячем состоянии.

Магний. В зависимости от массовой доли примесей по ГОСТ 804-95 выпускается первичный магний следующих марок: Мг96 (99,96% магния), Мг95 (99,95% магния), Мг90 (99,90% магния). В состав примесей входят такие химические элементы, как железо, алюминий, марганец, кремний, никель, медь.

По ГОСТ 2856-79 выпускаются следующие магниевые сплавы для производства фасонных отливок в виде чушек: МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ15, МЛ19 (пч – повышенной чистоты).

Из этих сплавов получают фасонные отливки сложной формы.

Литейные магниевые сплавы применяют для изготовления деталей в самолетостроении и приборостроении  (арматура, штурвалы, корпуса приборов и др.).

К деформируемым магниевым сплавам относятся сплавы на основе алюминия, цинка, марганца, циркония с различной степенью легирования.

По ГОСТ 14957-76 выпускаются следующие марки магниевых деформируемых сплавов: МА1, МА2, МА5, МА8, МА11, МА13, МА14, ВМД1.

Магниевые деформируемые сплавы идут на изготовление различных деталей в авиационной, автомобильной промышленности и станкостроении: масло- и бензобаки, арматура топливных, гидравлических и масляных систем, обшивка самолетов, детали грузоподъемных машин, автомобилей и др.

Титан. В зависимости от массовой доли примесей выпускают технический титан следующих марок: ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1 (ГОСТ 19807-74).

Титановые литейные сплавы выпускают следующих марок: ВТ1, ВТ5Л, ВТ3-1Л, ВТ1Л, ВТ21Л. Титановые     литейные идут на изготовление фасонных отливок различной формы и труб.

Задания к практической работе.

1.      Определите химический состав:

простых латуней по маркам: Л63, Л85, Л90, Л96;

сложных латуней: ЛАЖ60-1-1Л, ЛА77-2, ЛО70-1, ЛМцЖ52-4-1, ЛА67-2,5.

2.      Определите химический состав бронз по их маркам:

БрОЦСН3-7-5-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4Л, БрАЖМц10-3-1, БрОС8-12, БрБН1-7, БрКМц3-1.

3.      Выбрать применение цветных металлов и сплавов

4.      Преимущества цветных металлов.

5.      Задания 3,4 оформить в виде таблице.

Практическая работа№6:

«Технологические свойства пластмасс»

Цели работы: Изучение технологических свойств пластмасс; получение и

применение пластмасс.

свойства полимерных материалов характеризуют, с одной стороны, податливость к переработке в изделия, с другой – легкость механической обработки изделий на станках.

Пластмассы технологичны. Они хорошо обрабатываются механи-ческими способами, легко поддаются сверлению, фрезерованию, строганию и т.п., кроме того, они хорошо режутся, прочно склеиваются и свариваются, способны легко окрашиваться. Поверхность изделий из пластмасс, полученных путем литья или горячего прессования, не требует дополнительной обработки.

Основные технологические свойства пластмасс:

1 Насыпная плотность – это отношение массы формуемого материала (порошка, гранул) к его объему, выражается г/см3, и служит для расчета загрузочного объема пресс-форм, бункеров или соответствующих машин.

2 Коэффициент уплотнения характеризует изменение объема формо-вочной массы и определяется по формуле

К=ρф/ρн , (10)

гдеρф – плотность формовочной массы в формованном виде;

ρн – насыпная плотность формовочной массы.

Коэффициент уплотнения нужен для расчета бункеров и пресс- форм.

3 Гранулометрический состав характеризует форму, размеры и однородность частиц исходного сырья. Определяется ситовым анализом и указывается в стандарте и технических условиях на исходный материал.

Однородность частиц формуемой массы улучшает сыпучесть, объемную дозировку, сортировку, таблетирование, распределение красителя и обеспечивает более равномерный прогрев материала при переработке.

4 Таблетируемость – способность пресс–порошков превращаться из сыпучего материала в таблетку

под воздействием повышенного давления в формах без добавления связующего.

Таблетка должна выдерживать нагрузку при хранении и не должна рассыпаться при давлении, равном 8,5 МПа.

5 Влажность и содержание летучих определяет качество готовой продукции. Содержание летучих сверх нормы способствует образованию пара при переработке в изделие, который приводит к появлению трещин, вздутий на поверхности, коробления готового изделия, а также увеличению выдержки времени при прессовании.

Допустимое содержание влаги и летучих составляет:

фенопластов 2 – 4,5 %;

аминопластов 3,5-4 %;

волокнистых и слоистых пластиков 0,8-3 %;

полиамидов 0,2 %.

6 Текучесть характеризует способность материала к переработке, то есть способность пластмасс при допустимых температурах и давлении протекать по каналам и заполнять пресс-формы.

Текучесть материалов зависит от скорости отверждения полимера, от сил трения между частицами материала и стенками пресса. Регулируется присутствием пластификаторов и смазывающих добавок и других ингредиентов.

7 Скорость отверждения – способность полимера затвердевать. Оказывает влияние на продолжительность всего технологического процесса. Этот параметр указывается только для термореактивных материалов.

8 Усадка – свойства полимера изменять размеры после отверждения. Характеризуется коэффициентом усадки. Зависит от свойств полимера, от режимов прессования и наличия летучих. Наполнители уменьшают усадку, поэтому, изменяя его количество и тип, можно регулировать величину усадки. Расчетную усадку учитывают при конструировании изделий и пресс-форм. Усадка составляет для фенопластов – 0,4 %, для винипласта 0,1-0,6 %, для ПЭ 1 - 3 %, для полиамида 1 - 2 %.

9 Температура переработки – оптимальная для каждого вида мате-риала, зависит от природы полимера, технологических свойств пластмасс, конфигурации и размеров изделия. Определяется опытным путем непосредственно при изготовлении изделия при условии сохранения текучести материала. Температура переработки пластмасс прессованием и литьем под давлением лежит в интервале вязкотекущего состояния полимеров.

10 Удельное давление прессования – это давление, приходящееся на 1см2 площади горизонтальной поверхности изделия.

Удельноедавление при литье – это давление, приходящееся на 1 см2 площади плунжера. Максимальное удельное давление определяется опытным путем:

для пресс – порошков – от 20 до 35 МПа;

дляволокнитов – от 30 до 75 МПа;

для различных термопластов – от 70 до 150 МПа;

иногда 220 МПа.

3.3 Технологии переработки пластмасс в изделия

В настоящее время имеется множество процессов и методов переработки пластических и эластомерных материалов в промышленные изделия. Основными из них являются литье под давлением, экструзия, отливка, прямое прессование, пневмоформование, холодное формование, термоформование, каландрование, вспенивание, армирование.

В этом разделе мы в общем виде рассмотрим эти важные процессы. Для более детального ознакомления с этими и другими процессами, таки-ми как нанесение покрытий окунанием и методом вихревого напыления псевдоожиженного слоя, электронная и тепловая герметизация, сварка, следует обратиться к специальным учебникам по переработке полимеров. За пределы курса лекций выходят и вопросы, касающиеся покрытий и адгезивов.

Прежде чем перейти к обсуждению разнообразных методов переработки полимеров, напомним, что полимерные материалы могут быть термопластичными или термореактивными (термоотверждаю-щимися). После формования термопластичных материалов под действием температуры и давления перед освобождением из пресс-формы их следует охлаждать ниже температуры размягчения полимера, так как в противном случае они теряют форму. В случае термореактивных материалов такой необходимости нет, поскольку после однократного совместного воздействия температуры и давления изделие сохраняет приобретенную форму даже при его освобождении из пресс-формы при высокой температуре.

Для мебельной промышленности наибольшее значение имеют следующие методы переработки пластмасс в изделия: литье под давлением, экструзия, термоформование, вальцово-каландровый, беспрес-совый метод получения крупногабаритных изделий из пенопластмасс.

Задания к практической работе.

  - Определите химический состав эластомерных материалов;

  - Выбрать применение эластомеров;

  - Применение эластомеров.

3.5 Пакет экзаменатора.

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Материаловедение.

Формой аттестации по дисциплине является рубежный контроль

Итогом является оценка результатов обучения по пятибалльной шкале.

проводится письменно

Содержание материалов отвечает требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по дисциплине Материаловедение и зафиксированным в программе.

Материалы дополняются критериями оценки.

Содержание материалов и критерии оценки разработаны преподавателем учебной дисциплины, согласованы с предметной цикловой комиссией и утверждены.

Материалы для проведения рубежного контроля с использованием набора контрольных заданий формируются из открытых и закрытых вопросов: Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное задание выставляется два балла.

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу – 70.

Оценка результатов выполнения тестовой работы осуществляется согласно утвержденным критериям оценки, которые открыты для обучающихся до конца зачёта.

Все варианты тестовой работы равноценны между собой по всем параметрам (структуре, количеству заданий, представленности заданий разных содержательных линий учебного курса Материаловедение, по проверяемым элементам содержания, умениям и видам деятельности, а также по уровню сложности заданий и критериям оценки). Задания, включенные в разные варианты под одним и тем же номером, проверяют одни и те же элементы содержания одинакового уровня сложности.

Задания предусматривают одновременную проверку усвоенных знаний и освоенных умений по всем темам программы.

Ответы предоставляются письменно. Время выполнения задания –90 минут.

Время на дополнительные вопросы (не более двух) – 5 мин.

Оборудование:	бумага,	ручка,	карандаш,	линейка,	вариант	задания,	справочная  литература, микрокалькулятор.

Задание

Тест состоит из открытых и закрытых вопросов.

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное задание выставляется два балла.

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу – 70.

Часть А

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение»

а) да б) нет

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью»

а) да б) нет

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение»

а) да б) нет

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

а) кристаллизация б) легирование в) модифицирование

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам:

а) железо б) молибден в) свинец г) ванадий

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита:

а) серый  б) белый в) высокопрочный г) ковкий

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств:

а) углеродистые б) легированные в) раскисленные г) улучшаемые

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей:

а) отжиг б) нормализация в) закалка г) отпуск

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах:

а) кремний б) хром в) марганец г) фосфор д) сера е) никель

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали:

а) вольфрам б) хром в) кобальт г) никель д) марганец

11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали:

а) сталь 45 б) А20 в) БСт3 г) У7 д) 5ХНМ

12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства:

а) баббит б) латунь в) оловянистая бронза г) алюминиевая бронза

д) шарикоподшипниковая сталь

13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми:

а) трещина б) пережог в) перегрев г) окисление д) мягкие пятна

14. В чем заключается сложность при сварке меди?

а) повышенные теплопроводность и электропроводность

б) повышенные теплопроводность и жидкотекучесть

в) повышенные жидкотекучесть и электропроводность

15. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов?

а) увеличивает твердость б) увеличивает пластичность в) увеличивает ударную вязкость

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

а) титан б) марганец в) фтор г) кислород д) алюминий

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:

а) содержанием углерода б) содержанием легирующих элементов ьв) содержанием вредных примесей

18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах:

а) до 0,65% б) свыше 0,6% в) от 0,25 – 0,45 %

19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к:

а) упрочнению шва б) изменению его химического состава в) пористости

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к:

а) высокоуглеродистой б) низкоуглеродистой в) среднеуглеродистой

21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки:

а) сталь 35 б) сталь 15 в) СТ 2 КП г) 30

22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не разрушаясь – это

а) твердость б) прочность в) пластичность

23. Свариваемость металлов и сплавов – это

а) способность металла и сплава расплавляться

б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение

в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы

24. Температура плавления – это свойство

а) механическое б) физическое в) технологическое

25. Как влияет на качество стали фосфор?

а) улучшает б) ухудшает в) не влияет никак

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается

а) медь б) ванадий в) кремний г) марганец

27. Количество углерода в стали 20 равно

а) 0,20% б) 2% в) 20%

28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т?

а) не более 8% б) не более 0,8% в) не более 0,08%

29. Установите соответствие:

1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения 1. упругость 2. твердость 3. прочность 4. пластичность 5. вязкость 6. выносливость 7. ползучесть

2. способность материала изменять свою форму и размеры

под действием внешних сил

3. способность материала восстанавливать первоначальную

форму и размер после прекращения действия внешних сил

4. способность материала оказывать сопротивление

проникновению в него другого более твердого тела

5. способность материала работать в условиях циклических

нагрузок

Часть В

30. Перечислить четыре основных вида термообработки стали

31. Вставьте пропущенные слова: «Сталь - _____________________, в которой ___________________ содержится до 2%»

32. Вставьте пропущенные слова: «Чугун – это ______________ сплав, в котором _______________ содержится свыше 2%»

33. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

34. Вставьте пропущенное слово: «В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается металл ___________________».

35. Дополните предложение: «Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________»

36. Температура плавления стали ______________________________ градусов

37. Приведите примеры сплавов повышенной обрабатываемости резанием.

38. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л

39. Расшифруйте марку сплава: 30ХН2МА

40. Приведите способы защиты металлов от коррозии.

Часть С

41. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал из стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9.

42. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на более высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей.

43. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей?

44. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей?

45. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как повысить износостойкость и работоспособность изделий? Какие износостойкие материалы вы могли бы предложить?

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | а | 1 |
| 2. | б | 1 |
| 3. | а | 1 |
| 4. | в | 1 |
| 5. | в | 1 |
| 6. | г | 1 |
| 7. | б | 1 |
| 8. | в | 1 |
| 9. | а, в, г, д | 1 |
| 10. | б, г | 1 |
| 11. | б, в | 1 |
| 12. | а, в, д | 1 |
| 13. | а, б | 1 |
| 14. | б | 1 |
| 15. | а | 1 |
| 16. | в | 1 |
| 17. | а | 1 |
| 18. | в | 1 |
| 19. | в | 1 |
| 20. | в | 1 |
| 21. | б | 1 |
| 22. | б | 1 |
| 23. | б | 1 |
| 24. | б | 1 |
| 25. | б | 1 |
| 26. | г | 1 |
| 27. | а | 1 |
| 28. | в | 1 |
| 29. | 1.3; 2.4; 3.1; 4.2; 5.6 | 1 |
| 30. | Отпуск, отжиг, закалка, нормализация | 2 |
| 31. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 32. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 33. | Фтор | 2 |
| 34. | Марганец | 2 |
| 35. | Свариваемость металлов и сплавов | 2 |
| 36. | 1200 – 1500 градусов | 2 |
| 37. | Серые чугуны и автоматные стали | 2 |
| 38. | Литейная латунь. Содержание элементов: медь – 80%; кремний – 3%; цинк – 17% | 2 |
| 39. | Конструкционная высококачественная легированная сталь. Содержание элементов: углерод – 0,30%; хром – около 1%; никель – 2%; молибден – около 1% | 2 |
| 40. | Легирование сплавов, нанесение защитных пленок (оксидирование), диффузионная металлизация (хромирование, алитирование, оцинкование), защита лакокрасочными материалами. | 2 |
| 41. | В одном охладителе можно закаливать вал из стали 40 и ролики из стали У9, т.к. они имеют простую форму. Сверло закаливать этим способом нельзя, появятся трещины. | 3 |
| 42. | Карбиды тугоплавких металлов придают твердым сплавам более высокую твердость, красностойкость и износоустойчивость. | 4 |
| 43. | Для сталей с содержанием углерода 0,5% лучше применить полный отжиг (t нагрева 800-820˚) для сталей с содержанием углерода 0,9% и более - неполный отжиг (t нагрева 760-780˚) | 4 |
| 44. | Рессорно-пружинные стали должны обладать высокими пределом упругости и пределом выносливости. Для изготовления рессорно-пружинных сталей применяют конструкционные стали с высоким содержанием углерода 0,5-0,7%, дополнительно легированные кремнием, марганцем, хромом и ванадием. Стали должны обладать хорошей закаливаемостью и прокаливаемостью. Срок службы можно увеличить путем поверхностного наклепа. | 4 |
| 45. | Износ – процесс постепенного разрушения рабочих поверхностей. Различают износ контактный и абразивный. Абразивный износ - истирание металлической поверхности в результате трения твердых частиц о поверхность. Чтобы материал имел повышенную износостойкость в таких условиях, необходима высокая твердость. Высокую твердость обеспечивают высокоуглеродистые и высокомарганцовистые стали, белый чугун. Так же повысить износостойкость сплава можно путем введения в сплав элементов, образующих химическое соединение (карбидообразующие элементы). Контактный износ происходит при трении одной поверхности о другую. Хорошей стойкостью к истиранию обладают шарикоподшипниковые сплавы (шарикоподшипниковые хромистые стали, серый и ковкий антифрикционный чугун), графитизированная сталь, сплавы на основе меди (свинцовистая бронза, баббиты). Для снижения сил трения нужно использовать смазку. | 4 |
|  | Всего баллов: | 70 |

Условия  выполнения  заданий

Требования  охраны  труда:

Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  правила техники безопасности при работе в учебном кабинете

Литература для экзаменующихся:

Плакаты. Методические пособия для проведения практических и лабораторных работ, справочники.

3.6. Критерии оценки

Критерии оценивания рубежного контроля знаний обучающихся

| оценка | правильных ответов | количество баллов |
| --- | --- | --- |
| отлично | 91-100% | 64-70 |
| хорошо | 81-90% | 57-63 |
| удовлетворит. | 51-80% | 36-56 |
| неудовл. | менее 51% | менее 36 |