Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»

Комплект оценочных материалов

по дисциплине

ОП.04 Материаловедение

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

2025г

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с рабочей программой дисциплины ОП.04 Материаловедение, входящей в состав образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Разработчик-организация: ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Авторы-составители:

Каминский С.И преподаватель

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

# 1.1. Область применения комплекта оценочных материалов

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение, входящей в состав образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Оценочные материалы представляют собой комплект для текущего контроля и промежуточной аттестации усвоенных знаний и освоенных умений по дисциплине в целях овладения предусмотренных стандартом общих компетенций.

# Комплект оценочных материалов позволяет оценивать:

1.Формирование элементов общих компетенций (ОК):

# Комплект оценочных материалов позволяет оценивать:

1.Формирование элементов общих компетенций (ОК):

Общие компетенции:

| Код ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 | определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | закономерностей процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии; особенностей строения металлов и сплавов; классификации, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; методов измерения параметров и определения свойств материалов; основных сведений о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; основных свойств полимеров и их использование; основных свойств смазочных и абразивных материалов; способов получения композиционных материалов; виды прокладочных и уплотнительных материалов сущности технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. |

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов раскрываются через усвоенные знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование элементов общих компетенций.

| Формы и методы оценки и контроля |  | ФОС |  | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Стартовая диагностика (входной контроль) | 1 | Диагностическая работа (нулевой срез)устный опрос | Таблица 1 |
| 3.2 | Текущий контроль: |  |  |  |
| 3.2.1 | - письменный опрос | 2 | Критерии оценивания письменной работы | Таблица 2 |
| 3.2.2 | - устный ответ | 3 | Критерии оценивания устного ответа | Таблица 4 |
| 3.2.3 | - тестирование | 4 | Критерии оценивания тестирования | Таблица 3 |
| 3.2.4 | - практические задания, упражнения | 5 | Эталон (критерии оценивания письменной работы и устного опроса) | Таблица 5,1 |
| 3.2.5 | - анализ текста | 6 | Алгоритм, критерии оценивания | Таблица |
| 3.2.6 | И т.д |  |  |  |
| 3.3 | Промежуточная аттестация |  | Зачет с оценкой | Таблица |

- Структура оценочных материалов для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД

Спецификация зачета с оценкой по учебной дисциплине  ОП.04 Материаловедение

Назначение  зачета с оценкой – оценить уровень подготовки студентов по ОП.04 Материаловедение с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОП специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

1. Содержание зачета с оценкой определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств рабочей программой дисциплины ОП.04 Материаловедение

2. Принципы отбора содержания зачета с оценкой:

Ориентация на требования к результатам освоения ОП.04 Материаловедение, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств рабочей программой дисциплины ОП.04 Материаловедение

-

Структура зачета с оценкой

1 Зачет с оценкой состоит из обязательной и дополнительной части, состоящих из заданий или вопросов.

2 Задания (вопросы) зачета с оценкой, дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.

3 Задания  зачета с оценкой предлагаются в традиционной/тестовой форме (устный, письменный).

4 Билеты зачета с оценкой  равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. Тематика экзаменационных вопросов:

Первый вопрос – теоретический, направленный на проверку знаний.

Второй вопрос – практический, связан с решением задачи.

Тематика экзаменационных дополнительных вопросов:

Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи теории и практики.

Практический вопрос, направлен на применение известных методик расчета для определения.

Время проведения:

- зачета с оценкой в рамках времени, отведенного на УД.

На подготовку к устному ответу студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента составляет 10 минут.

На выполнение письменной работы отводится 30 минут. На ответ на дополнительные вопросы студенту отводится не более 5 минут.

- Типы оценочных мероприятий

| Раздел | Тип оценочных мероприятий | № задания |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Входной контроль (стартовая диагностика) | Устный опрос | 1 |
| Раздел 2 | Тестирование Лабораторные и практические занятия | 2,3 |
| Раздел 3 | Контрольная работа. Устный опрос | 4,5 |
| Раздел 4 | Тестирование | 6 |
| Промежуточная аттестация – зачет с оценкой | Билеты | 7 |

5.Критерии оценивания результатов освоения оп.04 Материаловедение

5.1 Критерии оценивания устного опроса

Таблица 1

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | полно излагает изученный материал, даёт правильные определения физических понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; |
| 4, хорошо | даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| 3, удовлетворительно | излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. |
| 2, неудовлетворительно | ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал |

5.2 Критерии оценивания письменной работы Контрольная работа

Таблица 2

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | Полно описывает изученный материал, даёт правильные определения физических понятий; правильно решает все задачи, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; |
| 4, хорошо | Описывает изученный материал, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| 3, удовлетворительно | Описывает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого |
| 2, неудовлетворительно | ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал |

5.3 Критерии оценивания тестирования

Таблица 3

| Баллы | Перевод в оценку |
| --- | --- |
| 86-100 | 5 «отлично» |
| 76-85 | 4 «хорошо» |
| 60-75 | 3 «удовлетворительно |
| 0-59 | 2 «неудовлетворительно» |

5.4 Критерии оценивания устного ответа

Таблица 4

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | полно излагает изученный материал, даёт правильные определения физических понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; |
| 4, хорошо | даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. |
| 3, удовлетворительно | излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. |
| 2, неудовлетворительно | ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал |

5.5 Критерии оценивания практической работы

Таблица 5

| Оценка | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 5, отлично | -самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведет тетрадь; свободно пользуется справочным материалом; изображения выполняет без ошибок в соответствии с требованиями ГОСТ; не допускает ошибок при оформлении чертежей. |
| 4, хорошо | -самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; справочным материалом пользуется, но испытывает некоторые затруднения; при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет самостоятельно допускает незначительные отклонения от требований ГОСТ; допускает незначительные ошибки в оформлении чертежей. |
| 3, удовлетворительно | -чертежи выполняет и читает неуверенно; работы выполняет несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью учителя; допускает значительные отклонения от требований ГОСТ оформляет чертеж небрежно с нарушением правил оформления. |
| 2, неудовлетворительно | -при выполнении графических и практических работ допускает серьезные ошибки, которые искажают конструкцию предмета не ведет тетрадь; чертежи выполняет только с помощью учителя; выполняет работу, не соблюдая требований ГОСТ; чертежи не оформляет или оформляет с грубыми нарушениями правил оформления. |

6. Комплект оценочных материалов

6.1. Задания для стартовой диагностики (входной контроль)

Задание № 1

Устный опрос.  Контрольные вопросы.

      - Что изучает материаловедение?

      - Что называется структурой материалов?

      - Что называется фазой состояния вещества?

      - Опишите строение кристаллических веществ.

      - Какие существуют основные показатели свойств материалов?

      - Какие параметры определяют техническую прочность материалов?

      - Что понимают под триботехническими материалами?

      - Каким образом улучшить коррозионную стойкость материала?

      - Назовите основные технологические характеристики материалов.

      - Как классифицируются материалы по своим структурным признакам?

      - Перечислите нормативно-техническую документацию, устанавливающую комплекс норм, правил и требований к материалам.

      - Чем необходимо руководствоваться при выборе материалов?

      - Что является основными свойствами изделия?

      - Из чего складывается показатель – материалоемкость продукции?

15.      Назовите основные свойства металлов.

16.      Что называется кристаллизацией расплавов?

17.      Назовите основные виды коррозии металлов.

18.       Что называется сплавом?

19        Что называется эвтектикой?

20.      Какая существует связь между твердым раствором и свойствами сплава?

21.      Какими свойствами характеризуются металлы?

22.      Какие существуют виды деформации металлов?

23.      Что является основными характеристиками механических свойств металлов?

24.       Какие существуют методы определения твердости металлов и сплавов?

25.      Что называется технологическими свойствами материалов?

26.       Какие существуют технологические пробы металлов?

27.      Что называется термической обработкой металлов?

28.       Назовите виды термической обработки стали.

29       Какие структурные превращения происходят при термической обработке стали?

30.      С какой целью проводится термическая обработка сталей?

31. Какая структура обеспечивает высокий комплекс механических свойств стали после термической обработки?

32. Что называется отжигом стали?

33. Что называется закалкой сталей?

34. Назовите способы закалки сталей.

35. Что называется отпуском стали?

36. В чем заключается термомеханическая обработка стали?

37. Какие свойства обеспечивает поверхностная закалка сталей?

38. Назовите виды химико-термической обработки сталей.

39. Какие виды брака изделий могут возникнуть в результате нарушения технологии термической обработки сталей?

40. Опишите технологию изготовления отливок в песчаных формах.

41. Перечислите специальные способы литья.

42. Каким образом подразделяются прокатные изделия?

43. В чем состоит сущность процесса волочения?

44. Что называется сваркой металлов?

45. На чем основана работа резания режущего инструмента?

46. Каким образом получается чугун?

47. Какие существуют плавильные агрегаты для получения чугуна?

48. Опишите технологический процесс получения алюминия.

49. Что представляет собой порошковая металлургия?

50. Что называется чугуном?

51 Какими параметрами определяются типы чугунов?

52. По каким признакам осуществляется классификация чугунов?

53. Назовите структурные составляющие чугунов.

54. Чем обусловлены механические свойства высокопрочного чугуна?

55. Каким образом получается ковкий чугун?

56. Каким образом подразделяются легированные чугуны по своему назначению?

57. Каким образом производится сталь?

58. Какие существуют процессы получения стали?

59. В каких плавильных агрегатах может выплавляться сталь?

60. Каким образом классифицируются стали?

61. Как подразделяются стали по своему назначению?

62. Какие существуют группы углеродистых сталей?

63. С какой целью осуществляется легирование сталей?

64. Какие стали относятся к группе инструментальных?

65. Что представляют собой твердые сплавы?

66. Каким образом классифицируются алюминиевые сплавы?

67. Что называется силумином?

68. Что называется бронзой?

69. Какие сплавы используют в качестве антифрикционных материалов?

70. С какой целью используются припои?

6.2. Задания для текущего контроля

Задание № 2

3.3. Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине

Тест 1  Выберите правильный вариант ответа:

1.	Назвать тип кристаллической решетки металла

а)	объемно центрированная б)	гранецентрированная кубическая

в)	гексагональная плотноупакованная

2.	Какой дефект кристаллической решетки является точечным?
а) граница зерен б) дислокация в)вакансии

3.	Неодинаковость свойств металла в разных кристаллографических направлениях
называется ...

а)	аллотропия; б)	анизотропия; в)	полиморфизм;

4.	Как называется переход металла из твердого состояния в жидкое?

а)	рекристаллизация; б)	плавление; в)	кристаллизация;

5.	Возможна ли 100-процентная концентрация растворяемого компонента в решетке
растворителя?

а)	Возможна в системе неограниченных твердых растворов. б)	Нет.

в)	Возможна в системе механических смесей.

Тест №2  Выберите правильный вариант ответа:

1.	Какой из перечисленных элементов лишний?
а) марганец б)ниобий  в)кислород

2.	Какие из перечисленных элементов наиболее сильно повышают твердость стали?

а)	марганец б)	хром в)титан

3.	Выберите правильную маркировку, соответствующую данному описанию:
высококачественная легированная сталь содержит 0,30 % углерода, до 1 % хрома,
марганца, кремния и до 2 % никеля.

а)	30Х2Н4Аб)	ЗОХГСАв)	30ХГСН2А

4.	Чем насыщают цементируемые стали?
а) кислородом б) водородом в) углеродом

5.	Избыточные карбиды в составе стали способствуют:

а)  хрупкому разрушению б)	увеличению прокаливаемости

в)	снижают теплостойкость

Тест № 3

Выберите правильный вариант ответа:

1. К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

а) 	 к благородным металлом б)	к цветным в)	к легкимг)	к редкоземельным

2.	Что такое латунь?

а)	сплав меди с цинком б)	сплав железа с никелем в)	сплав меди с оловом

г)	сплав алюминия с кремния

3.	Как называются  сплавы меди с элементами (кремний, алюминий, олово, бериллий иДР)?

а)	бронзы б)	латуни в)	инвары г)	баббиты

4.	Дюралюмины- это...

а)	сплав железа с углеродом б)	сплавы алюминия с медью в) сплавы алюминия с кремнием
г) сплав алюминия с цинком

5.	Силумины - это ...

а)	сплав свинца с углеродом б)	сплав алюминия с цинком в)	сплавы алюминия с кремнием

г)	сплавы алюминия с медью

Тест №4 Выберите правильный вариант ответа:

1.	Термопластичные полимеры имеют структуру ...

а)	линейную б)	 сферолитную в)	 фибрилярную г)	сетчатую

2.	Термореактивные полимеры имеют структуру...

а)	разветвленную б)	линейную в) сферолитную г) пространственную (сшитую)

3.	Процесс самопроизвольного необратимого изменения свойств полимера в процессе
его хранения или эксплуатации называется...

а) деструкцией б) старением  в) абляцией

4.	К термопластам относятся...
а) полипропилен б)стеклотекстолит в)гетинакс г) эпоксидная смола

5.	Для защиты пластмасс от старения в их состав вводят...

а)	отвердитель б)	наполнитель в)	стабилизатор г)	пластификатор

6.	Наибольшую теплостойкость имеют пластмассы на основе..

а)	полиэтилена б)	фенолформальдегидных смол в)	полиамидов г)	кремнийорганических полимеров

7.	Для повышения прочности и износостойкости в состав резин вводят.

а)	стабилизаторы б)	наполнители в)	пластификаторы г)	регенерат

8.	Ухудшение  свойств резин при эксплуатации и хранении называется .
а) деградацией б)коррозией в)	деструкцией г)	старением

9.	Наполнителем в текстолите является...

а)	древесная мука б)	хлопчатобумажная ткань в)	хлопковые очесы г)	бумага

10.	Композиционным  называется  материал...
а) состоящий из различных полимеров

б)	в состав которого входят различающиеся по свойствам нерастворимые друг в друге
компоненты, разделенные ярко выраженной границей

в)	макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочетающихся с
органическими радикалами.

11.	Неметаллическим проводниковым материалом является...

а)	графит б)	железо в)	кремний г)	сера

12.	Наиболее часто применяемым жидким диэлектриком является ...

а)	трансформаторное масло б)	растительное масло в)	фторорганическая жидкость

г)	кремний органическая жидкость

13.	Какие вещества называются полимерами?

а)	вещества, полученные полимеризацией низкомолекулярных соединений

б)	высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых состоит из
атомов углерода.

в)	высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа
мономерных звеньев

14.	Какой из наполнителей пластмасс: слюдяная мука, асбестовые волокна,
стеклянные  нити  является полимерным материалом?

а)	ни один из названных наполнителей не является полимером

б)	асбестовые волокна и слюдяная мука

в)	все названные наполнители - полимеры

15.	Какие материалы называют пластмассами?

а)	материалы органической и неорганической природы, обладающие высокой пластичностью

б)	высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа
мономерных звеньев

в)	материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или поликонденсации

г)	искусственные материалы на основе природных или синтетических полимерных
связующих

Эталоны ответов

| вопрос | Тест1 | Тест2 | Тест3 | Тест4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | В | А | А |
| 2 | В | Б | А | Б |
| 3 | Б | В | Г | Б |
| 4 | В | Б | Б | В |
| 5 | А | А | В | В |
| 6 |  |  |  | Г |
| 7 |  |  |  | А |
| 8 |  |  |  | Г |
| 9 |  |  |  | Б |
| 10 |  |  |  | Б |
| 11 |  |  |  | А |
| 12 |  |  |  | А |
| 13 |  |  |  | В |
| 14 |  |  |  | В |
| 15 |  |  |  | Г |

Установите соответствие:

| 1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения | 1. упругость 2. твердость 3. прочность 4. пластичность 5. вязкость 6. выносливость 7. ползучесть |
| --- | --- |
| 2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил |  |
| 3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил |  |
| 4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела |  |
| 5. способность материала работать в условиях циклических нагрузок |  |

Эталоны ответов: 1-2; 2-4; 3-1; 4-3; 5-6.

Закончите предложение:

1). Сплавы получают путём смешивания...

2) Латунь- это сплав...

3). Свойство металлов соединяться в пластичном или расплавленном состоянии называется...

4). Из меди делают электрические провода, потому что она...

5). В авиации требуются лёгкие и прочные конструкции, поэтому их

Эталоны ответов:1-2-х и более различных металлов. 2- меди и цинка. 3-свариваемость: 4-высокоэлектропроводна; 5-легируют и изготавливают из композитов.

Выберите из предложенных  вариантов правильный ответ

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение» а) да б) нет

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью» а) да 6) нет

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение» а) да б) нет

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна? а) кристаллизация 6) легирование в) модифицирование

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам: а) железо 6) молибден в) свинец 15 г) ванадий

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита: а) серый б) белый в) высокопрочный г) ковкий

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств: а) углеродистые б) легированные в) раскисленные г) улучшаемые

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей: а) отжиг б) нормализация в) закалка г) отпуск

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах: а) кремний б) хром в) марганец г) фосфор д) cepa е) никель

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали: а) вольфрам 6) хром в) кобальт г) никель д) марганец

Эталоны ответов:1-а; 2-б; 3-б; 4-в; 5-в; 6-г; 7-б; 8-в; 9-г;д; 10-д.

Задание №3

Лабораторная работа №1.1

Тема: «Изучение микроструктуры металлов и сплавов»

Цель:   Изучить   микроструктуры   углеродистой   стали.   Закрепление теоретических знаний.

Перечень учебного оборудования, учебно-наглядных пособий:

1. микроскоп МЕТ 1М, образцы металлов.

Задание: С помощью микроскопа исследуйте структуру углеродистой стали. Зарисуйте микроструктуры сталей. По графику зависимости определите механические свойства стали, в зависимости от содержания углерода (содержание углерода задает преподаватель). По правилу отрезков определите концентрацию фаз стали (точку на диаграмме задает преподаватель).

Краткие теоретические сведения

Сталью называют сплав железа с углеродом и другими элементами с содержанием углерода до 2,14%. Если сталь имеет в своем составе железо и углерод и некоторое количество постоянных примесей - марганец (до 0,7%), кремний (до 0,4%), серу (до 0,4%), фосфор (до 0,07%) и газы, то такую сталь называют углеродистой.

Стали, содержащие 0,8% углерода, называются эвтектоидные, менее 0,8% -доэвтектоидные, от 0,8 до 2,14% - заэвтектоидные.

В системе железо - углерод различают следующие фазы: жидкий расплав, твердые растворы - феррит и аустенит, а также цементит и графит (приложение 2).

Феррит (Ф) - твердый раствор углерода и других примесей в ОЦК-железе. Атом углерода располагается в решетке феррита в центре грани куба. Под микроскопом феррит выявляется в виде однородных полиэдрических (многогранных) зерен. Твердость и прочность феррита невысоки (ав=250 МПа, НВ =800 МПа).

Аустенит (А) - твердый раствор углерода и других примесей в у-железе. Атом углерода располагается в центре куба.

Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом - карбид железа Fe3C, содержащий 6,67% С. Цементит имеет сложную ромбическую решетку с плотной упаковкой атомов. К характерным особенностям цементита относятся высокая твердость (НВ - 8000 МПа) и очень малая пластичность (5 около 0%).

Эвтектоидная сталь, соответствует 0,8% углерода. Выше линии ликвидуса (ACD) диаграммы железо-цементит, сплав находится в жидком состоянии. При охлаждении по линии ликвидуса начинается выделение кристаллов аустенита. Между линией ликвидуса и солидуса происходит первичная кристаллизация. Ниже линии перлитного превращения (PSK) в точке S аустенит распадается и образует смесь цементита и феррита -перлит. На рисунке 1 в приведена микроструктура перлита при большом увеличении (*1000), где видно равномерное распределение цементита (темные участки) по светлому полю феррита.

Доэвтектоидная сталь, соответствует менее 0,8% углерода. В структуру доэвтектоидной стали содержащей, более 0,02% углерода после медленного охлаждения входит перлит и феррит, а при содержании более 0,8% - феррит и цементит третичный. На рисунке 1 а,б приведена микроструктура доэвтектоидной стали (х 1000).

Заэвтектоидная сталь. В структуру заэвтектоидной стали после медленного охлаждения входит перлит и цементит вторичный (избыточный). На рисунке 1 г приведена микроструктура заэвтектоидной стали (хЮОО), здесь цементит образует тонкую сетку игл на фоне перлита. Избыточный цементит в структуре стали никогда не занимает больших участков, и заэвтектоидная сталь состоит в основном из перлита.

Свойства стали зависят от её состава и структуры. Феррит - фаза мягкая и пластичная; цементит, наоборот, придает стали твердость и хрупкость; перлит содержит 1/8 цементита и поэтому имеет повышенные прочность и твердость по сравнению с ферритом (приложение 1).

Рис. 1 Фотографии микроструктуры стали

а, б) доэвтектоидная; в) эвтектоидная; г) заэвтектоидная

В двухфазных областях в любой точке можно определить количество

фаз и их концентрацию, используя правило отрезков.

Например, определим химический состав и количество фаз для сплава системы железо-цементит в точке а, находящейся в области GSP (рис.2).   В этой области структурные

составляющие феррит и аустенит. Проведем горизонтальную линию через

точку а до пересечения с линиями GP (точка Ь) и GS (точка с). Массовое

тА = — хЮ0%,	то= — х100%.

содержание аустенита        Ьс	а феррита        Ьс

Порядок выполнения работы:

Включить в сеть компьютер и микроскоп.

Установить на предметный столик микроскопа, изучаемый шлиф стали и произвести регулировку на четкость изображения структуры.

Зарисовать схемы изучаемых структур.

Зная марку стали по графику зависимости определить механические свойства стали, в зависимости от содержания углерода. Проанализировать зависимость между структурой и свойствами.

Пользуясь правилом    отрезков определить концентрацию фаз
стали в точке диаграммы.

Содержание отчета: тема, цель, рисунки микроструктур изучаемых сплавов, анализ зависимости структуры и свойств сталей, расчеты, выводы в соответствии с поставленной целью, ответы на контрольные вопросы.

За полностью выполненную лабораторную работу выставляется положительная оценка - зачет.

Лабораторная работа № 1.2.

Тема: «Определение твердости  металлов»

Цель  работы:  изучить  механические  свойства  металлов и определение твёрдости металлов.

Ход работы:

1.Ознакомьтесь с теоретическими положениями.

2.Выполните задание преподавателя.

3.Составьте отчет в соответствии с заданием.

Теоретическая часть

Твердостью  называют  способность  материала  оказывать сопротивление проникновению в него другого тела. При  испытаниях  на  твердость  тело,  внедряемое  в  материал  и называемое индентором,  должно  быть более твердым,  иметь  определенные размеры и  форму,  не должно получать остаточной  деформации. Испытания на  твердость  могут  быть  статическими  и  динамическими.   К  первому  виду относятся испытания методом вдавливания, ко второму  -  методом ударного вдавливания.  Кроме  того,  существует  метод  определения  твердости царапанием - склерометрия.

По  значению  твердости  металла  можно  составить  представление  об уровне  его  свойств.  Например,  чем  выше  твердость,  определенная давливанием наконечника, тем меньше пластичность металла, и наоборот.

Испытания  на  твердость по  методу вдавливания  состоят в том, что  в образец  под  действием  нагрузки  вдавливают  индентор  (алмазный,  из закаленной  стали,  твердого  сплава),  имеющий  форму  шарика,  конуса  или пирамиды.  После  снятия  нагрузки  на  образце  остается  отпечаток,  измерив величину  которого  (диаметр,  глубину  или  диагональ)  и  сопоставив  ее  с размерами  индентора  и  величиной  нагрузки,  можно  судить  о  твердости металла.

Твердость  определяется  на  специальных  приборах  -  твердомерах. Наиболее часто твердость определяют методами Бринелля (ГОСТ 9012-59) и Роквелла (ГОСТ 9013-59).

Существуют  общие  требования  к  подготовке  образцов  и  проведению испытаний этими методами:

1. Поверхность образца должна быть чистой, без дефектов.

2.  Образцы  должны  быть  определенной  толщины.  После  получения отпечатка на обратной стороне образца не должно быть следов деформации.

3. Образец должен лежать на столике жестко и устойчиво.

4. Нагрузка должна действовать перпендикулярно поверхности образца.

Определение твердости по Бринеллю

Твердость  металла  по  Бринеллю  определяют  вдавливанием  в  образец закаленного  стального  шарика  (рис.  1)  диаметром  10;  5  или  2,5  мм  и выражают  числом  твердости  НВ,  полученным  делением  приложенной нагрузки  Р  в   Н  или  кгс  (1Н  =  0,1  кгс)  на  площадь  поверхности образовавшегося  на  образце  отпечатка  F  в мм

Число твердости по Бринеллю HB выражается отношением приложенной нагрузки F к площади S сферической поверхности отпечатка (лунки) на измеряемой поверхности.

HB = FS=2FπD(D-D2-d2 ,  (Мпа),

где

F – нагрузка, Н;

S – площадь сферической поверхности отпечатка, мм2 (выражена через D и d );

D – диаметр шарика, мм;

d – диаметр отпечатка, мм;

Величину нагрузки F , диаметр шарика D и продолжительность выдержки под нагрузкой τ, выбирают по таблице 1.

Рисунок 1. Схема измерения твердости по методу Бринелля.

а) Схема вдавливания шарика в испытуемый металл

F- нагрузка, D – диаметр шарика, dотп – диаметр отпечатка;

б) Измерение лупой диаметра отпечатка (на рисунке d=4,2 мм).

Таблица 1.

Выбор диаметра шарика, нагрузки и выдержки под нагрузкой в зависимости

от твердости и толщины образца

| Материал | Интервал твердости в единицах Бринелля, МПа | Толщина испытуемого образца, мм | Диаметр шарика D, мм | Нагрузка F, Н (кгс) | Выдержка под нагрузкой τ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черные металлы | 1400-4500 | более 6 6…3 менее 3 | 10 5 2,5 | 29430 (3000) 7355 (750) 1840 (187,5) | 10 |
|  | Менее 1400 | более 6 6…3 менее 3 | 10 5 2,5 | 9800 (1000) 2450 (750) 613 (62,5) |  |
| Цветные металлы и сплавы (медь, латунь, бронза, магниевые сплавы и др.) | 350-1300 | более 6 6…3 менее 3 | 10 5 2,5 | 9800 (1000) 2450 (750) 613 (62,5) | 30 |
| Цветные металлы (алюминий, подшипниковые сплавы и др.) | 80-350 | более 6 6…3 менее 3 | 10 5 2,5 | 2450 (250) 613 (62,5) 153,2 (15,6) | 60 |

На рисунке 2 приведена схема рычажного прибора. Образец устанавливают на предметный столик 4. Вращая маховик 3, винтом 2 поднимают образец до соприкосновения его с шариком 5 и далее до полного сжатия пружины 7, надетой на шпиндель 6. Пружина создает предварительную нагрузку на шарик, равную 1 кН (100 кгс), что обеспечивает устойчивое положение образца во время нагружения. После этого включают электродвигатель 13 и через червячную передачу редуктора 12, шатун 11 и систему рычагов 8,9, расположенных в корпусе 1 твердомера с грузами 10 создает заданную полную нагрузку на шарик. На испытуемом образце получается шаровой отпечаток. После разгрузки прибора образец снимают и определяют диаметр отпечатка специальной лупой. За расчетный диаметр отпечатка принимают среднее арифметическое значение измерений в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Рисунок 2. Схема прибора Бринелля

По выше приведенной формуле, используя измеренный диаметр отпечатка, вычисляется число твердости HB. Число твердости в зависимости от диаметра полученного отпечатка можно также найти по таблицам (см.таблицу чисел твердости).

При измерении твердости шариком диаметром D = 10,0 мм под нагрузкой F = 29430 Н (3000 кгс), с выдержкой τ  = 10 с – число твердости записывается так: HB 2335 Мпа или по старому обозначению НВ 238         (в кгс/мм2)

При измерении твердости по Бринеллю необходимо помнить следующее:

- Можно испытывать материалы с твердостью не более НВ 4500 Мпа, так как при большей твердости образца происходит недопустимая деформация самого шарика;

- Во избежание продавливания минимальная толщина образца должна быть не менее десятикратной глубины отпечатка;

- Расстояние между центрами двух соседних отпечатков должно быть не менее четырех диаметров отпечатка;

- Расстояние от центра отпечатка до боковой  поверхности образца должно быть не менее 2,5 d.

Определение  твердости  по Роквеллу

По  методу  Роквелла  твердость металлов определяют вдавливанием в испытуемый  образец  шарика  из закаленной  стали  диаметром  1,588 мм или алмазного конуса с углом при вершине  120о под  действием  двух последовательно  прилагаемых  нагрузок:  предварительной  Р0  =  10  кгс  и общей  Р ,  равной  сумме  предварительной   Р0  и  основной  Р1нагрузок  (рис. 3).

Число твердости по Роквеллу HR измеряется в условных безразмерных единицах и определяется по формулам:

HRc = 100- h-h00,002 – при вдавливании алмазного конуса

HRв = 130- h-h00,002 – при вдавливании стального шарика,

где 100 – число делений черной шкалы С, 130 – число делений красной шкалы В циферблата индикатора, измеряющего глубину вдавливания;

h0 – глубина вдавливания алмазного конуса или шарика под действием предварительной нагрузки. Мм

h – глубина вдавливания алмазного конуса или шарика под действием общей нагрузки, мм

0,002 – цена деления шкалы циферблата индикатора (перемещение алмазного конуса при измерении твердости на 0,002 мм соответствует перемещению стрелки индикатора на одно деление), мм

Вид наконечника и величина нагрузки выбирается по таблице 2, в зависимости от твердости и толщины испытуемого образца. .

Число твердости по Роквеллу (HR) является мерой глубины вдавливания индентора и выражается в условных единицах. За единицу твердости принята безразмерная величина, соответствующая осевому перемещению на 0,002 мм. Число твердости по Роквеллу указывается непосредственно стрелкой на шкале С или В индикатора после автоматического снятия основной нагрузки. Твердость одного и того же металла, определенная различными методами выражается различными единицами твердости.

Например, HB 2070, HRc 18 или HRв 95.

Рисунок 3. Схема измерения твердости по Роквеллу

Таблица 2

| Пределы измерения твердости образца в единицах Бринелля, НВ | Обозначение твердости по Роквеллу |  | Вид наконечника | Общая нагрузка F, Н (кгс) | Минимальная толщина образца | Пределы измерения в единицах Роквелла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шкала | Число твердости |  |  |  |  |
| От 500 до 2300 (незакаленные стали, цветные металлы и их сплавы | В | HRВ | Стальной шарик | 981 (100) | 0,7 | 25…100 по шкале В |
| от 2000 до 7000 (закаленные стали) | С | HRС | Алмазный конус | 1471 (150) | 0,7 | 20…67 по шкале С |
| От 4000 до 9000 (детали подвергшиеся цементации или азотированию, твердые сплавы и др.) | А | HRА | Алмазный конус | 588 (60) | 0,4 | 70…85 по шкале В |

Метод Роквелла отличается простотой и высокой производительностью, обеспечивает сохранение качественной поверхности после испытания, позволяет испытывать металлы и сплавы, как низкой, так и высокой твердости. Этот метод не рекомендуется применять для сплавов с неоднородной структурой (чугуны серые, ковкие и высокопрочные, антифрикционные подшипниковые сплавы и др.).

Практическая часть

Содержание отчета.

- Укажите название работы, ее цель.

- Зафиксируйте в тетради схему определения твердости по Бриннелю и по Роквеллу.

Практическая работа № 1.1.1.

Тема: «Определение марки чугунов по их маркировке»

Цель  работы:  ознакомление  студентов  с  маркировкой  и  областью применения чугунов; формирование умения расшифровки марок чугунов.

Ход работы:

1.Ознакомьтесь с теоретической частью.

2.Выполните задание практической части.

Теоретическая часть

Чугун  отличается  от  стали:  по  составу  -  более  высокое  содержание углерода  и  примесей;  по  технологическим  свойствам  -  более  высокие литейные  свойства,  малая  способность  к  пластической  деформации,  почти не используется в сварных конструкциях.

В    зависимости  от  состояния  углерода  в  чугуне  различают:  белый чугун  –  углерод  в  связанном  состоянии  в  виде  цементита,  в  изломе  имеет белый цвет и металлический блеск;  серый чугун  –  весь углерод или большая часть  находится  в  свободном  состоянии  в  виде  графита,  а  в  связанном состоянии  находится  не  более  0,8  %  углерода.  Из-за  большого  количества графита  его  излом  имеет  серый  цвет;  половинчатый  –  часть  углерода находится  в  свободном  состоянии  в  форме  графита,  но  не  менее  2  % углерода находится в форме цементита. Мало используется в технике.

В зависимости от формы графита и условий его образования различают следующие  группы  чугунов:  серый  -  с  пластинчатым  графитом; высокопрочный  -  с  шаровидным  графитом;  ковкий  -  с  хлопьевидным графитом.

Графитовые  включения  можно  рассматривать  как  соответствующей формы пустоты в структуре чугуна. Около таких дефектов при нагружении концентрируются  напряжения,  значение  которых  тем  больше,  чем  острее дефект. Отсюда следует, что графитовые включения пластинчатой формы в максимальной мере разупрочняют металл. Более благоприятна хлопьевидная форма,  а  оптимальной  является  шаровидная  форма  графита.  Пластичность зависит  от  формы  таким  же  образом.  Наличие  графита  наиболее  резко снижает  сопротивление  при  жестких  способах  нагружения:  удар;  разрыв. Сопротивление сжатию снижается мало.

Серые чугуны

Серый  чугун  широко  применяется  в  машиностроении,  так  как  легко обрабатывается и обладает хорошими свойствами. В  зависимости  от  прочности  серый  чугун  подразделяют  на  10  марок (ГОСТ 1412).

Серые  чугуны  при  малом  сопротивлении  растяжению  имеют достаточно  высокое  сопротивление  сжатию.  Структура  металлической основы зависит от количества углерода и кремния.

Учитывая  малое  сопротивление  отливок  из  серого  чугуна растягивающим  и  ударным  нагрузкам,  следует  использовать  этот  материал для  деталей,  которые  подвергаются  сжимающим  или  изгибающим нагрузкам. В станкостроении это  -  базовые, корпусные детали, кронштейны, зубчатые  колеса,  направляющие;  в  автостроении  -  блоки  цилиндров, поршневые кольца, распределительные валы, диски сцепления. Отливки   из серого  чугуна  также  используются  в  электромашиностроении,  для изготовления товаров народного потребления.

Маркировка  серых  чугунов:  обозначаются  индексом  СЧ  (серый чугун)  и  числом,  которое  показывает  значение  предела  прочности, умноженное на 10-1.

Например:  СЧ  10  –  серый  чугун,  предел  прочности  при  растяжении  100 Мпа.

Ковкий чугун

Хорошие  свойства  у  отливок  обеспечиваются,  если  в  процессе кристаллизации  и  охлаждения  отливок  в  форме  не  происходит  процесс графитизации.  Чтобы  предотвратить  графитизацию,  чугуны  должны  иметь пониженное содержание углерода и кремния.

Различают  7  марок  ковкого  чугуна:  три  с  ферритной  (КЧ  30  -  6)  и четыре с перлитной (КЧ 65 - 3) основой (ГОСТ 1215).

По механическим и технологическим свойствам ковкий чугун занимает промежуточное  положение  между  серым  чугуном  и  сталью.  Недостатком ковкого  чугуна  по  сравнению  с  высокопрочным  является  ограничение толщины стенок для отливки и необходимость отжига.

Отливки  из  ковкого  чугуна  применяют  для  деталей,  работающих  при ударных и вибрационных нагрузках.

Из  ферритных  чугунов  изготавливают  картеры  редукторов,  ступицы,крюки, скобы, хомутики, муфты, фланцы.

Из  перлитных  чугунов,  характеризующихся  высокой  прочностью, достаточной пластичностью, изготавливают вилки карданных валов, звенья и ролики цепей конвейера, тормозные колодки.

Маркировка  ковкого  чугуна:  обозначаются  индексом  КЧ  (ковкий чугун)  и  числами.  Первое  число  соответствует  пределу  прочности  на растяжение, умноженное на 10-1, второе число – относительное удлинение.

Например:  КЧ  30-6  –  ковкий  чугун,  предел  прочности  при  растяжении 300Мпа, относительное удлинение 6 %.

Высокопрочный чугун

Получают  эти  чугуны  из  серых,  в  результате  модифицирования магнием  или  церием.  По  сравнению  с  серыми  чугунами,  механические свойства  повышаются,  это  вызвано  отсутствием  неравномерности  в распределении напряжений из-за шаровидной формы графита.

Эти  чугуны  обладают  высокой  жидкотекучестью,  линейная  усадка  -около  1%.  Литейные  напряжения  в  отливках  несколько  выше,  чем  для серого  чугуна.  Из-за  высокого  модуля  упругости  достаточно  высокая обрабатываемость  резанием.  Обладают  удовлетворительной свариваемостью.

Из  высокопрочного  чугуна  изготовляют  тонкостенные  отливки (поршневые кольца), шаботы ковочных молотов, станины и рамы прессов и прокатных станов, изложницы, резцедержатели, планшайбы.

Отливки  коленчатых  валов  массой  до  2..3  т,  взамен  кованых  валов  из стали, обладают более высокой циклической вязкостью, малочувствительны к  внешним  концентраторам  напряжения,  обладают  лучшими антифрикционными свойствами и значительно дешевле.

Маркировка  высокопрочного  чугуна:  обозначаются  индексом  ВЧ (высокопрочный  чугун)  и  числом,  которое  показывает  значение  предела прочности, умноженное на 10-1.

Например:  ВЧ  50  –  высокопрочный  чугун  с  пределом  прочности  нарастяжение 500 Мпа.

Практическая часть

Задание для студентов:

1.Запишите название работы, ее цель.

2. Опишите производство чугуна.

3.Заполните таблицу:

| Название чугуна | Свойства чугуна | Маркировка чугуна | Применение чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Серые чугуны |  |  |  |
| 2.Ковкие чугуны |  |  |  |
| 3.Высокопрочные чугуны |  |  |  |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическая работа № 1.1.2.

Тема: « Определение сталей по их маркировке»

Цель  работы:  ознакомление  студентов  с  маркировкой  и  областью применения  сталей;  формирование  умения  расшифровки маркировки сталей.

Ход работы:

1.Ознакомьтесь с теоретической частью.

2.Выполните задания практической части.

Теоретическая часть

Сталь –  это сплав железа с углеродом, в котором углерода содержится в количестве 0 -2,14%. Стали  являются  наиболее  распространенными  материалами.  Обладают хорошими  технологическими  свойствами.  Изделия  получают  в  результате обработки давлением и резанием.

Достоинством  является  возможность,  получать  нужный  комплекс свойств, изменяя состав и вид обработки.

В  зависимости  от  назначения  стали  делятся  на  3  группы: конструкционные, инструментальные и стали специального назначения.

Качество  в  зависимости  от  содержания  вредных  примесей:  серы  и фосфора стали подразделяют на стали:

˗  Обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и до 0,07% фосфора.

˗  Качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно.

˗  Высококачественные - до 0.025% серы и фосфора.

˗  Особовысококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

Раскисление –  это процесс удаления кислорода из стали, т. е. по степени её  раскисления,  существуют:  спокойные  стали,  т.  е.,  полностьюраскисленные; такие стали обозначаются буквами "сп" в конце марки (иногда буквы  опускаются);  кипящие  стали  –  слабо  раскисленные;  маркируются буквами "кп"; полуспокойные стали, занимающие промежуточное положение между двумя предыдущими; обозначаются буквами "пс".

Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3группы:  сталь  группы  А  поставляется  потребителям  по  механическим свойствам  (такая  сталь  может  иметь  повышенное  содержание  серы  или фосфора);  сталь  группы  Б  –  по  химическому  составу;  сталь  группы  В  –  с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.

Конструкционные стали предназначены для изготовления конструкций, деталей машин и приборов.

Наличие  широкого  сортамента  выпускаемых  сталей  и  сплавов, изготавливаемых  в  различных  странах,  обусловило  необходимость  их идентификации,  однако  до  настоящего  времени  не  существует  единой системы маркировки сталей и сплавов, что создает определенные трудности для металлоторговли.

Так  в  России  и  в  странах  СНГ  (Украина,  Казахстан,  Белоруссия  и  др.) принята  разработанная  раннее  в  СССР  буквенно-цифровая  система обозначения марок сталей и сплавов, где согласно ГОСТу, буквами условно обозначаются названия элементов и способов выплавки стали, а цифрами  — содержание элементов. До настоящего времени международные организации по стандартизации не выработали единую систему маркировки сталей.

Маркировка конструкционных углеродистых сталей

обыкновенного качества

˗  Обозначают по ГОСТ 380-94 буквами "Ст" и условным номером марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств.

˗  Чем  выше  содержание  углерода  и  прочностные  свойства  стали,  тем больше её номер.

˗  Буква  "Г"  после  номера  марки  указывает  на  повышенное  содержание марганца в стали.

˗  Перед  маркой  указывают  группу  стали,  причем  группа  "А"  в обозначении марки стали не ставится.

˗  Для указания категории стали к обозначению марки добавляют номер в конце соответствующий категории, первую категорию обычно не указывают.

Например:

˗  Ст1кп2  -  углеродистая  сталь  обыкновенного  качества,  кипящая,  № марки  1,  второй  категории,  поставляется  потребителям  по  механическим свойствам (группа А);

˗  ВСт5Г  -  углеродистая  сталь  обыкновенного  качества  с  повышенным содержанием  марганца,  спокойная,  №  марки  5,  первой  категории  с гарантированными  механическими  свойствами  и  химическим  составом (группа В);

˗  ВСт0  -  углеродистая  сталь  обыкновенного  качества,  номер  марки  0, группы Б, первой категории (стали марок Ст0 и Бст0 по степени раскисления не разделяют).

Маркировка конструкционных углеродистых качественных сталей

˗  В соответствии с ГОСТ 1050-88 эти стали маркируются двухзначными числами,  показывающими  среднее  содержание  углерода  в  сотых  долях процента: 05 ; 08 ; 10 ; 25 ; 40, 45 и т.д.

˗  Для  спокойных  сталей  буквы  в  конце  их  наименований  не добавляются.

Например, 08кп, 10пс, 15, 18кп, 20 и т.д.

˗  Буква Г в марке стали указывает на повышенное содержание марганца.

Например: 14Г, 18Г и т.д.

˗  Самая  распространенная  группа  для  изготовления  деталей  машин (валы, оси, втулки, зубчатые колеса и т.д)

Например:

˗  10 –  конструкционная углеродистая качественная сталь, с содержанием углерода около 0,1 %, спокойная

˗  45 – конструкционная углеродистая качественная сталь, с содержанием углерода около 0,45%, спокойная

˗  18  кп  –  конструкционная  углеродистая  качественная  сталь  с содержанием углерода около 0.18%, кипящая

˗  14Г  –  конструкционная  углеродистая  качественная  сталь  с содержанием углерода около 0,14%, спокойная, с повышенным содержанием марганца.

Маркировка легированных конструкционных сталей

˗  В соответствии с ГОСТ 4543-71 наименования таких сталей состоят из цифр и букв.

˗  Первые цифры марки обозначают среднее содержание углерода в стали в сотых долях процента.

˗  Буквы  указывают  на  основные  легирующие  элементы,  включенные  в сталь.

˗  Цифры  после  каждой  буквы  обозначают  примерное  процентное содержание  соответствующего  элемента,  округленное  до  целого  числа,  при содержании  легирующего  элемента  до  1.5%  цифра  за  соответствующей буквой не указывается.

˗  Буква А в конце марки указывает на то, что сталь высококачественная (с пониженным содержанием серы и фосфора)

˗  Н –  никель, Х –    хром, К –    кобальт, М –    молибден, В –    вольфрам, Т – титан, Д –  медь, Г –  марганец, С –  кремний.

Например:

˗  12Х2Н4А  –  конструкционная легированная сталь, высококачественная, с содержанием углерода около 0,12%, хрома около 2%, никеля около 4%

˗  40ХН  –  конструкционная легированная сталь, с содержанием углерода около 0,4%, хрома и никеля до 1,5%

Маркировка других групп конструкционных сталей

Рессорно-пружинные стали.

˗  Основной отличительный признак этих сталей – содержание углерода в них  должно  быть  около  0.8%  (в  этом  случае  в  сталях  появляются  упругие свойства)

˗  Пружины  и  рессоры  изготовляют  из  углеродистых  (65,70,75,80)  и легированных (65С2, 50ХГС, 60С2ХФА, 55ХГР) конструкционных сталей

˗  Эти стали легируют элементами которые повышают предел упругости – кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом, ванадием, бором

Например:  60С2  –  сталь  конструкционная  углеродистая  рессорно-пружинная с содержанием углерода около 0,65%, кремния около 2%.

Шарикоподшипниковые стали

˗  ГОСТ  801-78  маркируют  буквами  "ШХ",  после  которых  указывают содержание хрома в десятых долях процента.

˗  Для  сталей,  подвергнутых  электрошлаковому  переплаву,  буква  Ш добавляется также и в конце их наименований через тире.

Например: ШХ15, ШХ20СГ, ШХ4-Ш.

˗  Из них изготовляют детали для подшипников, также их используют для изготовления деталей, работающих в условиях высоких нагрузок.

Например:  ШХ15  –  сталь  конструкционная  шарикоподшипниковая  с содержанием углерода 1%, хрома 1,5%

Автоматные стали

˗  ГОСТ 1414-75 начинаются с буквы А (автоматная).

˗   Если  сталь  при  этом  легирована  свинцом,  то  ее  наименование начинается с букв АС.

˗  Для  отражения  содержания  в  сталях  остальных  элементов используются  те  же  правила,  что  и  для  легированных  конструкционных сталей. Например: А20, А40Г, АС14, АС38ХГМ

Например:  АС40  –  сталь  конструкционная  автоматная,  с  содержанием углерода 0,4%, свинца 0,15-0,3% (в марке не указывается)

Практическая часть

Задание для студентов:

1.  Запишите название работы, ее цель.

2.  Запишите  основные  признаки  маркировки  всех  групп конструкционных  сталей  (обыкновенного  качества,  качественных  сталей, легированных  конструкционных  сталей,  рессорно-пружинных  сталей, шарикоподшипниковых сталей, автоматных сталей), с примерами.

Задание по вариантам:

- Расшифруйте  марки  сталей  и  запишите  область  применения конкретной марки (т.е. для изготовления чего она предназначена)

| № | Задание для 1 варианта | Задание для 2 варианта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ст0 | Ст3 |
| 2 | БСт3Гпс | ВСт3пс |
| 3 | 08 | 10 |
| 4 | 40 | 45 |
| 5 | 18Х2Н4МА | 12ХН3А |
| 6 | 30ХГСА | 38ХМЮА |
| 7 | 70 | 85 |
| 8 | 55С2А | 60С2Х2 |
| 9 | 50ХФА | 55С2 |
| 10 | ШХ4-Ш | ШХ20 |
| 11 | А40 | А11 |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№1.2.

Тема: «Сравнение  свойств стали до и после закалки»

Цель: изучить технологию термической обработки стали методом закалки.

Время: 1 час.

Закалка — это термическая обработка, которая заключается в нагреве стали до температур, превышающих температуру фазовых превращений, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении со скоростью, превышающей критическую минимальную скорость охлаждения. Основной целью закалки является получение высокой твердости, упрочнение. В основе закалки лежит аустенитно-мартенситное превращение.

Оптимальный интервал закалочных температур углеродистой стали представлен на рис. 1.

Рис. 1. Оптимальный интервал закалочных температур

углеродистой стали

В зависимости от температуры нагрева различают:

- полную закалку при которой нагрев осуществляется в однофазную аустенитную область (на 30 - 50°С выше линии GSE). При быстром охлаждении происходит полное превращение аустенита в мартенсит;

- неполную закалку при которой нагрев осуществляется в двухфазную область (на 30—50°С выше линии PSK, но ниже линии GSE) и при охлаждении формируется в доэвтектоидных сталях феррито-мартенситная, а в заэвтектоидных сталях — мартенсито-цементитная структура.

На практике полную закалку применяют для доэвтектоидных сталей, неполную для заэвтектоидных сталей.

Температура нагрева под закалку легированных сталей обычно выше, чем для углеродистых. Диффузионные процессы в легированных сталях протекают медленнее, поэтому для них требуется более длительная выдержка. Нагрев легированных сталей до более высокой температуры и более длительная выдержка не сопровождается ростом зерна, так как легирующие элементы снижают склонность к росту зерна при нагреве. После закалки структура состоит из легированного мартенсита.

Для достижения максимальной твердости при закалке стремятся получать мартенситную структуру. Минимальная скорость охлаждения, необходимая для переохлаждения аустенита до мартенситного превращения, называется критической скоростью закалки. Скорость охлаждения определяется видом охлаждающей среды.

Обычно для закалки используют кипящие жидкости:

- воду;

- водные растворы солей и щелочей;

- масла.

Выбор конкретной закалочной среды определяется видом изделия. Например, воду с температурой 25°С используют в основном при закалке деталей простой формы и небольших размеров, выполненных из углеродистой стали. Детали более сложной формы из углеродистых и легированных сталей закаляют в маслах. Для закалки легированных сталей часто используют водные растворы NaCL и NaOH с наиболее высокой охлаждающей способностью. Для некоторых легированных сталей достаточная скорость охлаждения обеспечивается применением спокойного или сжатого воздуха.

Из-за пониженной теплопроводности легированных сталей их нагревают и охлаждают медленнее.

Важными характеристиками стали, необходимыми для назначения технологических режимов закалки, являются закаливаемость и прокаливаемость.

Закаливаемость характеризует способность стали к повышению твердости при закалке и зависит главным образом от содержания углерода в стали. Закаливаемость оценивают по твердости поверхностного слоя стального образца после закалки.

Прокаливаемость характеризует способность стали закаливаться на требуемую глубину. Прокаливаемость оценивается по расстоянию от поверхности изделия до слоя, в котором содержится не менее 50 % мартенсита. Зависит прокаливаемость от критической скорости охлаждения: чем меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. На прокаливаемость оказывают влияние химический состав стали, характер закалочной среды, размер и форма изделия и многие другие факторы. Легирование стали способствует увеличению ее прокаливаемости. Прокаливаемость деталей из среднеуглеродистой стали при закалке в масле ниже, чем при закалке в воде. Прокаливаемость резко уменьшается с увеличением размеров заготовки.

При сквозной прокаливаемости по сечению изделия механические свойства одинаковы, при несквозной прокаливаемости в сердцевине наблюдается снижение прочности, пластичности и вязкости металла. Прокаливаемость является важной характеристикой стали и при выборе марки стали рассматривается наряду с ее механическими свойствами, технологичностью и себестоимостью.

Способы закалки стали:

- закалка в одном охладителе, при которой нагретая деталь погружается в охлаждающую жидкость и остается там до полного охлаждения. Наиболее простой способ. Недостаток — возникновение значительных внутренних напряжений. Закалочная среда — вода для углеродистых сталей сечением более 5 мм, масло — для деталей меньших размеров к легированных сталей;

- закалка в двух средах, при которой деталь до 300— 400°С охлаждают в воде, а затем переносят в масло. Применяют для уменьшения внутренних напряжений при термообработке изделий из инструментальных высокоуглеродистых сталей. Недостаток — трудность регулирования выдержки деталей в первой среде;

- ступенчатая закалка, при которой деталь быстро охлаждается погружением в соляную ванну с температурой, немного превышающей температуру мартенситного превращения, выдерживается до достижения одинаковой температуры по всему сечению, а затем охлаждается на воздухе. Медленное охлаждение на воздухе снижает внутренние напряжения и возможность коробления. Недостаток - ограничение размера деталей;

- изотермическая закалка, при которой деталь выдерживается в соляной ванне до окончания изотермического превращения. Применяют для конструкционных легированных сталей. При такой закалке обеспечивается достаточно высокая твердость при сохранении повышенной пластичности и вязкости;

- закалка с самоотпуском, при которой в закалочной среде охлаждают только часть изделия, а теплота, сохранившаяся в остальной части детали после извлечения из среды, вызывает отпуск охлажден ной части. Применяют для термообработки ударного инструмента типа зубил, молотков, которые должны сочетать высокую твердость и вязкость;

- обработка холодом состоит в продолжении охлаждения закаленной стали ниже 0°С до температур конца мартенситного превращения (обычно не ниже -75 0С). В результате обработки холодом повышается твердость и стабилизуются размеры деталей. Наиболее распространенной является охлаждающая среда смеси ацетона с углекислотой.

Поверхностная закалка — это термическая обработка, при которой закаливается только поверхностный слой изделия на заданную глубину, тогда как сердцевина изделия остается незакаленной. В результате поверхностный слой обладает высокой прочностью, а сердцевина изделия остается пластичной и вязкой, что обеспечивает высокую износостойкость и одновременно стойкость к динамическим нагрузкам.

В промышленности применяют следующие методы поверхностной закалки:

— закалку с индукционным нагревом токами высокой частоты при массовой обработке стальных изделий;

— газопламенную поверхностную закалку пламенем газовых или кислород-ацетиленовых горелок (температура пламени 2400-3000 0С) для единичных крупных изделий;

— закалку в электролите для небольших деталей в массовом производстве;

— лазерную закалку, позволяющую существенно увеличить износостойкость, предел выносливости при изгибе и предел контактной выносливости.

Закалка с индукционным нагревом (нагрев токами высокой частоты - ТВЧ) — наиболее распространенный способ поверхностной закалки.

Схема устройства для закалки с нагревом токами высокой частоты представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема устройства для закалки с нагревом токами высокой

частоты: 1 — закаливаемая деталь; 2 — индуктор; 3 — охладитель

Деталь 1 помещают в индуктор 2, который представляет собой медные трубки с циркулирующей внутри водой для охлаждения. К индуктору подводят переменный электрический ток. Внутри индуктора возникает переменное магнитное поле. Магнитный поток индуцирует в металле изделия вихревые токи, вызывающие нагрев поверхности. Схема индукционного нагрева приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема индукционного нагрева:

а - распределение магнитного потока в индукторе; б – направление

токов в индукторе и детали; 1-нагреваемая деталь; 2- виток индуктора;

3- магнитные силовые линии; 4-направление тока в индукторе;

5-направление тока в детали

Основное количество тепла выделяется в тонком поверхностном слое. Глубина нагрева зависит от свойств металла и частоты тока. Чем больше частота тока, тем тоньше получается закаленный слой.

После нагрева в индукторе деталь охлаждается с помощью специального охлаждающего устройства 3. Через имеющиеся в нем отверстия на поверхность детали разбрызгивается охлаждающая жидкость. Закаленные изделия подвергают отпуску при 160-200 0С.

Преимущества поверхностной закалки ТВЧ:

- регулируемая глубина закаленного слоя;

- высокая производительность;

- возможность автоматизации;

- отсутствие обезуглероживания и окалинообразования;

- минимальное коробление детали.

Недостатком является высокая стоимость индуктора, для каждой детали.

Поверхностную закалку применяют для углеродистых сталей, почти не содержащих углерода (около 0,4 %), для легированных сталей ее почти не применяют. Высокочастотной закалке подвергают шейки коленчатых валов, гильзы цилиндров, поршневые пальцы, пальцы рессоры и т. д. Толщина упрочняемого слоя составляет 1,5—3 мм, если требуется только высокая износостойкость, и возрастает до 5—10 мм в случае высоких контактных нагрузок и возможной перешлифовки.

Выводы:

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическая работа №1.3

«Определение состава легированных сталей и чугуна»

Цель: изучить классификацию, структуру и области применения сталей и чугунов с особыми свойствами.

Порядок выполнения работы

Прочитай теорию

Выполни задания

Здание 1.

1)Какие обозначении марок стали используют для обозначения химических элементов (перечисли)?

2) Объясни, как по маркировке стали определить примерный химический состав стали.

3) Заполни таблицу «Влияние легирующих элементов»

Процент содержания. На какие свойства оказывает влияние.

Хром

Никель

Молибден и вольфрам

Ванадий и титан

Бор

Марганец

Кремний

Задание 2. Заполни таблицу «Стали и сплавы с особыми свойствами»

Стали

Процент содержания легирующих элементов

Свойства стали

Применение

Примеры марок1

Строительные низколегированные

2Машиностроительные цементуемые легированные

3Машиностроительные улучшаемые легированные

4Мартенситостареющие высокопрочные

5Пружинные

6.Износостойкие конструкционные

7.Коррозионностойкие

8Жаростойкие (окалиностойкие)

9Жаропрочные

Сталью называются сплавы железа с углеродом и другими элементами, содержащие менее 2,14 % С. Стали широко применяются во всех сферах жизнедеятельности человека. В промышленности сталь является основным материалом, широко применяемым в машиностроении, а также для изготовления различного инструмента.

Для улучшения физических, химических, механических и технологических свойств стали легируют, т. е. вводят в состав дополнительные элементы (хром, никель, молибден и др.). Стали могут содержать один или несколько легирующих элементов, которые придают им специальные свойства. Сумма легирующих элементов у низколегированных сталей до 2,5 %, у среднелегированных 2,5-10,0 %, у высоколегированных - более 10,0%.

1. Влияние легирующих элементов.

Основной структурной составляющей в конструкционной стали является феррит. Растворяясь в феррите, легирующие элементы упрочняют его. Большинство легирующих элементов, упрочняя феррит и мало влияя на пластичность, снижают его ударную вязкость (за исключением никеля).

Высокая прочность стали обеспечивается рациональным содержанием в ней легирующих элементов. Избыточное легирование (за исключением никеля) приводит к снижению вязкости и способствует хрупкому разрушению стали.

Хром в количестве до 2 % оказывает благоприятное влияние на механические свойства конструкционной стали.

Никель — наиболее ценный легирующий элемент. Его вводят в количестве от 1 до 5 %.

Марганец вводят в сталь до 1,5 %. Он заметно повышает предел текучести стали, но делает сталь чувствительной к перегреву.

Кремний значительно повышает предел текучести стали и при содержании более 1 % снижает вязкость и повышает порог хладноломкости.

Молибден и вольфрам в количестве 0,2—0,4 % и 0,8—1,2 % соответственно, в комплексно-легированных сталях способствуют измельчению зерна, увеличивают прокаливаемость и улучшают некоторые другие свойства.

Ванадий и титан вводят в небольшом количестве (до 0,3 % V и 0,1 %Ti) в стали, содержащие хром, марганец, никель, для измельчения зерна. Повышенное содержание ванадия, молибдена и вольфрама в конструкционных сталях недопустимо из-за образования труднорастворимых при нагреве карбидов этих элементов. Избыточные карбиды, располагаясь по границам зерен, способствуют хрупкому разрушению и снижают стали.

Бор вводят для увеличения прокаливаемости и в очень небольших количествах (0,002—0,005 %).

При обозначении марок стали используют следующие обозначения химических элементов:

Г — марганец, М — молибден, Д — медь, Р — бор, С — кремний, В — вольфрам, Ю — алюминий, П — фосфор, Н — никель, Ф — ванадий, Б — ниобий, А — азот, X — хром, Т — титан, К — кобальт, Ц — цирконий.

Для маркировки стали в России пользуются определенным сочетанием цифр и букв, показывающих примерный химический состав стали.

Первые цифры в марке стали указывают содержание углерода в сотых долях процента. Если в начале маркировки перед буквами стоит одна цифра, то она выражает содержание углерода в десятых долях процента; при содержании углерода свыше 1 % цифру перед буквами не ставят.

Далее в маркировке следуют буквы, показывающие наличие соответствующих легирующих элементов в составе стали.

Цифры за буквами показывают среднее (округленное до 1) процентное содержание легирующего элемента.

При этом, если содержание элемента до 1,5 %, цифра не ставится. В отдельных случаях может быть указано более точно содержание легирующего элемента. Например, сталь 32Х06Л — содержит в среднем 0,32 % С и 0,6 % Сг. Последняя буква «Л» указывает, что сталь литейная.

Для обозначения высококачественной легированной стали в конце маркировки добавляют букву «А». Высококачественная сталь содержит меньше серы и фосфора, чем качественная.

Некоторые стали специального назначения выделены в отдельные группы и имеют особую маркировку. Каждой группе присваивается своя буква и ставится впереди:

Ж — хромистая нержавеющая сталь;

Я — хромоникелевая нержавеющая сталь;

Р — быстрорежущая сталь;

Ш — шарикоподшипниковая сталь;

Е — электротехническая сталь.

Строительные низколегированные стали

Стали с повышенным содержанием марганца (Г1 — 0,4—0,7 % и Г2 — 1,2—1,6 %) и кремния (0,6—1,2 %) после горячей прокатки или термической обработки используют для изготовления сварных и клепаных конструкций строительных ферм, конструкций мостов, рам и т. п. Марганцовистую сталь марок 19Г и 14Г применяют для изготовления магистральных нефтепроводов, стали 35ХС, 25Г2С — для производства арматуры обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Низколегированные стали после прокатки значительно превосходят по техническим свойствам углеродистые стали. Оптимальное сочетание их свойств достигается при введении нескольких легирующих элементов (например, стали 10Г2С1Д, 15Г2СФ, 14Г2АФД и др.). Конструкции, эксплуатируемые при низких температурах окружающей среды, выполняют из сталей, легированных никелем.

Низколегированные низкоуглеродистые стали хорошо свариваются. Свойства сварных швов и прилегающих к ним участков близки к свойствам основного металла. Стали, используемые для сварных конструкций, содержат алюминий или титан, предотвращающие укрупнение зерна металла в околошовной зоне. Легирование медью, никелем, хромом, фосфором способствует увеличению коррозионной стойкости сталей в газовоздушных и влажных средах.

3. Машиностроительные цементуемые легированные стали.

Стали этой группы содержат 0,1-0,3 % углерода и 0,2-4,4 % легирующих элементов.

Цементуемые легированные стали применяют для изготовления нагруженных деталей, испытывающих знакопеременные и ударные нагрузки (зубчатых колес, валов, кулачков и т. п.). Характерные представители этой группы - стали 15ХФ, 15Х, 20Х - отличаются средней прочностью. После закалки в масле сердцевина деталей из таких сталей упрочняется, но поверхностный слой чувствителен к надрезам. Применяют их для изготовления небольших деталей, эксплуатируемых при средних нагрузках.

Комплексно легированные стали 12ХН3А, 20ХН3А, 20ХН4А применяют для изготовления деталей средних и больших размеров, работающих в условиях интенсивного изнашивания при повышенных нагрузках (зубчатых колес, поршневых пальцев, осей и др.).

Особо ответственные детали — зубчатые колеса авиационных двигателей, судовых редукторов – изготовляют из сталей 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, которые мало разупрочняются при отпуске. Они могут быть использованы и без цементации после закалки и отпуска.

Экономно легированными сталями 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГТ можно заменить хромоникелевые. Главным их преимуществом является наследственная мелкозернистость, что позволяет сократить технологический цикл обработки деталей. Такие стали применяют для изготовления ответственных деталей крупносерийного и массового производства.

4. Машиностроительные улучшаемые легированные стали

Эти стали используются преимущественно после термической операции - улучшения (закалки и высокого отпуска при температуре 500-6000 С на сорбит). Улучшаемые легированные стали характеризуются содержанием углерода 0,3-0,5 % и легирующих элементов не более 5 %. Основное их назначение - изготовление ответственных деталей машин, эксплуатируемых при воздействии циклических и ударных нагрузок. Поэтому они должны обладать высоким пределом текучести, низкой чувствительностью к концентрации напряжений, достаточными вязкостью и пластичностью.

Хромистые стали 30Х, 40Х, 50Х применяют для изготовления средненагруженных деталей машин и механизмов, технологической оснастки.

Хромокремнемарганцевые стали (хромансили) марок 30ХГСА, 35ХГСА отличаются сочетанием хороших механических и технологических свойств. Хорошо свариваются и штампуются. Широко применяются в автомобилестроении.

Хромоникелевые стали 40ХН, 50ХН обладают высокой прокаливаемостью в сочетании с достаточными прочностью и вязкостью. Из них изготовляют ответственные детали, работающие при воздействии динамических нагрузок.

Хромоникельмолибденовые стали 40ХНМА, 38НХ3МА, 38ХН3МФА относятся к числу наиболее прочных улучшаемых сталей. Введение никеля способствует снижению порога хладноломкости и повышению прокаливаемости стали. Легирование молибденом и вольфрамом обеспечивает повышение механических свойств стали, стойкости ее к воздействию повышенных температур

(до 4500 С). Используют такие стали для изготовления особо ответственных крупных деталей - валов и роторов турбин, компрессоров, редукторов. Недостатки этой группы сталей - трудность обработки резанием.

5. Мартенситостареющие высокопрочные стали.

Стали этой группы (Н18К9М5Т, Н12К1510, Н10Х11М2Т) являются перспективными конструкционными материалами. Высокие механические свойства этих сталей достигаются за счет старения мартенсита, легирования твердого раствора и закалки на воздухе при температурах 800-9000С.

Мартенситостареющие стали сохраняют высокие механические характеристики при низких температурах вплоть до температур сжиженных газов. Такие стали и теплоустойчивы до + 500-7000 С. Достоинством сталей данного класса является высокая технологичность их переработки. Стали находят широкое применение для изготовления ответственных деталей в авиации, ракетной технике, судостроении и криогенной технике.

6. Пружинные стали.

Стали с высокими пределами упругости и выносливости, сочетающимися с достаточной их пластичностью и вязкостью, применяют для изготовления упругих элементов общего назначения — пружин, рессор, амортизаторов и т. п. Упругие элементы простой формы изготовляют из термически обработанных сталей. Крупные пружины получают навивкой отожженной проволоки.

Для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств в стали вводят не менее 0,5 % углерода, их подвергают закалке и отпуску на троостит.

Рессорно-пружинные стали относят к классу перлитных. Основными легирующими элементами таких сталей являются кремний, марганец, хром, ванадий, никель. Легирование обусловливает в основном повышение стали, предела ее выносливости, снижение остаточных деформаций.

Кремнистые стали 50С2, 55С2, 60С2 имеют высокий предел текучести и используются для изготовления рессор автомобилей, торсионных валов, пружин и др. Стали марок 60С2ХА, 60С2ФА применяют для высоконагруженных рессор и пружин. Стали марок 70СЗА, 60С2ХА, 60С2Н2А обладают наиболее высокими механическими свойствами и идут на изготовление нагруженных и ответственных упругих элементов.

7. Износостойкие конструкционные стали

Обладают высоким сопротивлением изнашиванию, для чего вводят легирующие добавки или применяют специальные методы обработки в зависимости от условий эксплуатации.

Шарикоподшипниковые стали по составу и структуре относят к классу инструментальных. Содержание углерода в них - около 1 %. Для увеличения прокаливаемости в состав стали вводят легирующие элементы (Cr, Si, Mn), содержание которых зависит от размеров деталей. Например, сталь марки ШХ6 применяют для деталей с максимальным размером до 10 мм, а ШХ15ГС — свыше 30 мм, крупногабаритные детали изготовляют из стали 20Х2Н44. Для подшипников, работающих в агрессивных средах, применяют коррозионностойкую высокоуглеродистую сталь 95X18.

Высокомарганцовистая сталь марки Г13Л применяется для деталей, эксплуатируемых при воздействии ударных нагрузок, вызывающих их поверхностный наклеп (дробильно-размольного оборудования, деталей экскаваторов, гусеничных тракторов).

Графитизированная сталь применяется для изготовления деталей, эксплуатируемых в условиях трения, скольжения. Эту сталь получают из высокоуглеродистой стали (1,5—2 % С) с повышенным содержанием кремния, который способствует графитизации.

Структура графитизированной стали – ферритно-цементитная смесь и графит. Графит играет роль смазочного материала, предотвращающего схватывание контактирующих поверхностей.

8. Коррозионностойкие стали.

К коррозионностойким относят металлические материалы, не разрушающиеся под воздействием коррозионных сред. Коррозионностойкие стали подразделяют на два основных класса: хромистые и хромоникелевые.

Хромистые стали обладают высокой коррозионной стойкостью, которая повышается после термической обработки и придания высокой чистоты поверхности изделий (шлифованием, полированием).

Стали марки 3Х13, 4X13 используют для изготовления хирургических инструментов; Х17, Х25Т — оборудования химических заводов; Х25Т, Х28 — деталей, эксплуатируемых в высокоагрессивных средах.

Хромоникелевые стали, легированные хромом и никелем (или марганцем), обладают более высокой устойчивостью к коррозии по сравнению с хромистыми.

Стали этого класса (18% Сг, 9-10% Si) технологичны при обработке давлением, хорошо свариваются, однако имеют низкие показатели литейных свойств и обрабатываемости резанием.

При нарушении режимов термической обработки, а также при эксплуатации деталей при повышенных температурах (400-8000 С) коррозионная стойкость хромоникелевых сталей резко снижается. Для устранения этого недостатка стали дополнительно легируют титаном и ниобием (стали 04Х18Н10, 08Х18НЮ) и применяют в авиа-, судо-, машиностроении.

9. Жаростойкие (окалиностойкие) стали.

Сопротивляются окислению (образованию окалины) при высокой температуре. Свойство жаростойкости стали придает хром. Для повышения жаростойкости хромистых сталей в них вводят алюминий и кремний.

Наиболее распространены жаростойкие стали, содержащие:

- хром и никель (сильхромы);

- хром и алюминий (хромали);

- хром, кремний и алюминий (сильхромали).

Типичные представители жаростойких сталей – 40Х9С2, 10Х13СЮ, 12Х18Н9Т, Х8СМ, Х8С2М. Из этих сталей изготовляют, например, клапаны двигателей внутреннего сгорания.

10. Жаропрочные стали

Сохраняют или мало снижают механические свойства и обеспечивают эксплуатацию изделий при температурах свыше 500°С.

Для изготовления изделий, эксплуатируемых при температурах 350-400 0С применяют стали 15, 20, 25, 30, 40 и 45; для деталей с рабочей температурой среды 500-580 0С - низкоуглеродистые стали, легированные кобальтом, молибденом и ванадием (16М, 25ХМ, 12Х1МФ).

Нагруженные детали установок с температурой рабочей среды 450-470 0С изготовляют из хромистых сталей. Для повышения эксплуатационных характеристик стали дополнительно легируют ванадием, вольфрамом, молибденом, ниобием и титаном. Эти элементы, образуя карбиды, увеличивают жаропрочность стали. Легирование бором, цирконием, церием, а также азотирование способствует дополнительному увеличению ее жаропрочности. Для достижения оптимальной жаропрочности высокохромистые стали 15Х11МФ и

1ХКВНМФ закаливают в масле при 1000- 1060°С и отпускают при 700-740 0С. Еще более высокой жаропрочностью обладают аустенитные стали 4ХН14В2М и 4Х15Н7Г7Ф2МС, применяемые для изготовления клапанов авиационных двигателей.

Выводы:

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическая работа№2:

«Определение марки сплава по маркировке сплава цветных металлов»

Цветные металлы: расшифровка марок цветных металлов; применение цветных металлов». Цели работы: - изучить цветные металлы; - научиться определять химический состав цветных металлов по их маркам; - применение цветных металлов.

Цветные металлы и их сплавы обладают различными физико-химическими, механическими и технологическими свойствами, благодаря которым они нашли широкое применение: высокой устойчивостью против коррозии, электро- и теплопроводностью, способностью подвергаться различным видам обработки.

Медь. По ГОСТ 859-2001 первичная техническая медь выпускается в виде катодов, слитков, полуфабрикатов, прутков, которые перерабатываются в круглые, квадратные, шестигранные горячекатаные и тянутые ленты, труб, проволоки электротехнической, фольги медной и рулонной и электролитической и медных порошков. Медь в этой продукции в зависимости от массовой доли примесей выпускается следующих марок: М00А, М00БК, М0А, М0, МБ, М1, М2, М2Р, М3, М3Р, М4. В  маркировке первичной технической меди приняты следующие обозначения: М – медь; цифры от 00 до 4 – массовая доля естественных примесей от 0,01 до 1,00 %; Б – бескислородная, Р – раскисленная, А – анодная, К – катодная.

Латуни. Сплавы меди с цинком называются латунями.

По сравнению с медью латунь обладает более высокой прочностью, твердостью, упругостью, коррозионной стойкостью, меньшей пластичностью и высокими технологическими свойствами (литейными свойствами, деформируемостью и обрабатываемостью резанием).

По ГОСТ 15527-70 латунь выпускается в виде проволоки, лент, полос, полос, труб, тянутых и прессованных изделий в отожженном и нагартованном состоянии.

Простые латуни состоят из меди и цинка.

Марки простых латуней: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60. Латуни маркируются буквой Л – латунь, после которой стоят цифры, указывающие содержание в ней меди в процентах. Например, Л63 означает, что латунь состоит из 63% меди и 37% цинка.

Сложные латуни состоят из меди, цинка, алюминия, железа, марганца, никеля, олова, свинца и других химических элементов. По ГОСТ 15527-70 выпускаются следующие марки сложных латуней: ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАМш59-3-2, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛЖМц59-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛН65-5, ЛЖц58-2, ЛМцА57-1-1, ЛО90-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛО60-1, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС74-3, ЛС64-3, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-3, ЛС74-3, ЛМш68-0,05.

Сложные латуни маркируются буквой Л – латунь, после которой следуют буквы, обозначающие легирующие элементы: А – алюминий, Ж – железо, Мц – марганец, К – кремний, С – свинец, О – олово, Мш – мышьяк, Н – никель. Первые цифры, стоящие за буквами, обозначают массовую долю меди в процентах, последующие цифры – массовую долю компонентов в процентах в той последовательности, в какой они приведены в буквенной части условного обозначения. Количество цинка определяется по разности. Например, латунь марки ЛС60-1 имеет следующее содержание компонентов: 60% меди, 1% свинца, 39% цинка.

Приведенные марки сложных латуней обрабатываются давлением. Кроме того, выпускается большая группа литейных латуней в виде чушек (ГОСТ 1020-77) следующих марок: ЛС, ЛСД, ЛС1, ЛОС, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛКС, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛЖ, ЛАЖМц.

Бронзы. Бронзами называются сплавы меди с оловом и другими химическими элементами. По способу переработки различают литейные и деформируемые бронзы, по химическому составу – оловянистые и безоловянистые.

Оловянистые бронзы (ГОСТ 613-79) выпускаются в виде чушек следующих марок: БрО3Ц12С5, БрО3ЦТС5Н1, БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5С25, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, БрО10Ф01, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО4Ц7С5.

Безоловянистые бронзы (ГОСТ493-79) выпускаются в виде чушек для последующего литья следующих марок: БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л, БрА9ЖЗЛ, БрА10Ж3Мц2, БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, БрА71Мц15Ж3Н2Ц2, БрСу3НЦ3С20Ф.

Маркируют бронзы буквами Бр – бронза, за которыми следуют буквы, обозначающие легирующие элементы, введенные в бронзу: А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, С – свинец, Су – сурьма, Ц – цинк, Ф – фосфор, и далее цифры, показывающие содержание этих элементов в процентах. Количество меди определяется по разности.

Алюминий. По ГОСТ 11069-2001 в зависимости от химической чистоты выпускается первичный алюминий трех групп: особой чистоты (А999), высокой чистоты (А995, А99, А97, А95), технической чистоты (А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А5Е, АО). В маркировке первичного алюминия цифры соответствуют массовой доле чистого алюминия. Например, марка алюминия А999 означает, что массовая доля чистого алюминия составляет 99,999%, примесей не более 0,001%.

По ГОСТ 2685-75 литейные алюминиевые сплавы выпускаются следующих групп и марок:

- сплавы на основе системы алюминий – кремний  - АЛ2, АЛ4, АЛ4-1, АЛ-9, АЛ9-1, АЛ-34, АК9, АК7;

- сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь – АЛ3, АЛ5, АЛ5-1, АЛ6, АЛ32 и др.;

- сплавы на основе системы алюминий – медь – АЛ7, АЛ19, АЛ33;

- сплавы на основе системы алюминий – магний – АЛ8, АЛ13, АЛ22, АЛ23, АЛ23-1, АЛ27, АЛ27-1, АЛ28;

- сплавы на основе системы алюминий и прочие компоненты – АЛ1, АЛ11, АЛ21, АЛ24, АЛ25, АЛ30 и др.

Литейные алюминиевые сплавы идут на изготовление фасонных отливок, работающих при различных нагрузках: корпусов приборов, кронштейнов, блоков цилиндров, головок цилиндров, поршней и т.д.

Разновидностью деформируемых алюминиевых сплавов являются силумины, которые иногда также применяются в качестве литейных сплавов. Сплавы в чушках используются для подшихтовки при выплавке деформируемых сплавов, сплавы в слитках – для обработки давлением и в виде готовых изделий, полученных обработкой давлением в горячем и холодном состоянии: прутки, фасонные профили, трубы, листы, ленты, полосы, поковки, штамповки и проволока.

Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые термической обработкой (ММ, М, ДМН, АМ4С, АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг4,5, АМгВС, АМг5, АМг6), - это группы сплавов системы алюминий – марганец и сплавы системы алюминий – магний, так называемые сплавы АМг.

Дюралюминий (Д1, Д16, В65, Д18, В95 и др.) – это наиболее распространенный представитель деформируемых алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой.

Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок (АК4, АК4-1, АК5, АК6, АК8) обладают высокой прочностью, твердостью, а также пластичностью в горячем состоянии.

Магний. В зависимости от массовой доли примесей по ГОСТ 804-95 выпускается первичный магний следующих марок: Мг96 (99,96% магния), Мг95 (99,95% магния), Мг90 (99,90% магния). В состав примесей входят такие химические элементы, как железо, алюминий, марганец, кремний, никель, медь.

По ГОСТ 2856-79 выпускаются следующие магниевые сплавы для производства фасонных отливок в виде чушек: МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ15, МЛ19 (пч – повышенной чистоты).

Из этих сплавов получают фасонные отливки сложной формы.

Литейные магниевые сплавы применяют для изготовления деталей в самолетостроении и приборостроении  (арматура, штурвалы, корпуса приборов и др.).

К деформируемым магниевым сплавам относятся сплавы на основе алюминия, цинка, марганца, циркония с различной степенью легирования.

По ГОСТ 14957-76 выпускаются следующие марки магниевых деформируемых сплавов: МА1, МА2, МА5, МА8, МА11, МА13, МА14, ВМД1.

Магниевые деформируемые сплавы идут на изготовление различных деталей в авиационной, автомобильной промышленности и станкостроении: масло- и бензобаки, арматура топливных, гидравлических и масляных систем, обшивка самолетов, детали грузоподъемных машин, автомобилей и др.

Титан. В зависимости от массовой доли примесей выпускают технический титан следующих марок: ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1 (ГОСТ 19807-74).

Титановые литейные сплавы выпускают следующих марок: ВТ1, ВТ5Л, ВТ3-1Л, ВТ1Л, ВТ21Л. Титановые     литейные идут на изготовление фасонных отливок различной формы и труб.

Задания к практической работе.

1.      Определите химический состав:

простых латуней по маркам: Л63, Л85, Л90, Л96;

сложных латуней: ЛАЖ60-1-1Л, ЛА77-2, ЛО70-1, ЛМцЖ52-4-1, ЛА67-2,5.

2.      Определите химический состав бронз по их маркам:

БрОЦСН3-7-5-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4Л, БрАЖМц10-3-1, БрОС8-12, БрБН1-7, БрКМц3-1.

3.      Выбрать применение цветных металлов и сплавов

4.      Преимущества цветных металлов.

5.      Задания оформить в виде таблице.

| Название сплава, его определение | Основные свойства сплава | Пример маркировки | Расшифровка марки | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

# Практическая  работа № 3.1  «Определение качества бензина»

#### Цель работы

1. Закрепление знаний по качеству бензинов.

2. Знакомство с нормативно-технической документацией по качеству бензинов (ГОСТами на показатели качества и методы их определения).

3. Знакомство с методами проведения контрольного анализа бензинов.

4. Приобретение навыков по контролю и оценке качества бензинов.

Время на проведение работы — 1 час.

#### 1.2. Задание

1. Оценить испытуемый образец по внешним признакам.

2. Провести анализ на содержание водорастворимых кислот и щелочей.

3. Измерить плотность бензина.

4. Определить фракционный состав бензина разгонкой.

5. Составить отчет о работе.

6. Ответить на контрольные вопросы.

#### 1.3. Теоретическая часть

#### 1.3.1. Оценка бензина по внешним признакам

Бензины не должны содержать механических примесей и воды. Определение их отсутствия или наличия проводится по внешним признакам или с помощью специальных приборов. Для оценки по внешним признакам достаточно осмотреть образец бензина в стеклянном цилиндре. При этом невооруженным глазом не должно быть обнаружено твердых частиц как во взвешенном состоянии, так и в осадке.

В небольших количествах (сотые доли процента) вода способна раствориться в бензине, и он при этом не теряет прозрачности. Избыточное же количество воды в бензине при перемешивании вызовет помутнение бензина, а при отстаивании вследствие большего удельного веса приведет к скоплению ее на дне емкости отдельным слоем. Поэтому при оценке бензина на наличие воды достаточно осмотреть его в стеклянном цилиндре и зафиксировать наличие или отсутствие мути либо отдельного слоя воды на дне.

#### 1.3.2. Анализ на содержание водорастворимых кислот и щелочей

Нефтепродукты (топлива, масла) должны обладать минимальным коррозийным воздействием на металлы. Коррозионность нефтепродуктов обусловливается содержанием в них водорастворимых кислот и щелочей, органических кислот и сернистых соединений.

В процессе производства горюче-смазочные материалы подвергаются обработке серной кислотой (H2SO4), а затем для удаления этой кислоты — щелочью.

Если процесс нейтрализации кислоты, а затем промывка продукта водой для удаления щелочи производится недостаточно, то в горюче-смазочных материалах остаются минеральные кислоты или щелочи.

Поскольку минеральные кислоты и щелочи, находящиеся в горюче-смазочных материалах, являются одной из причин, вызывающих коррозию деталей двигателя, а также металлической тары и емкостей, то горюче-смазочные материалы, содержащие их, непригодны к эксплуатации.

Органические кислоты, в основном нафтеновые, содержащиеся в нефти, а также в продуктах ее переработки, по коррозионной активности слабее минеральных. Кроме того, органические кислоты повышают смазывающую способность топлива и масел, чем обусловливается их полезность. Поэтому ГОСТ допускает наличие органических кислот в топливах и маслах (смазках) в определенных количествах.

При большем содержании органических кислот, чем указано в ГОСТе 6307—75, топлива и масла к эксплуатации непригодны.

Количество органических кислот в топливе (и в частности бензине) оценивается «кислотностью топлива».

Кислотностью топлива называется количество миллиграммов едкого калия, пошедшее на нейтрализацию органических кислот в 100 мл испытуемого топлива.

При определении содержания водорастворимых кислот в топливах простейшим (качественным) методом достаточно определенное количество топлива (в данном случае бензина) смешать с таким же количеством дистиллированной воды и после отстаивания водную вытяжку испытать индикаторами.

#### 1.3.3. Измерение плотности бензина

Плотность принадлежит к числу обязательных показателей, включаемых в паспорт на топлива двигателей. Она в основном используется при пересчете объемных единиц нефтепродуктов в массовые и наоборот.

Плотность нефтепродуктов определяется с помощью ареометров (нефтеденсиметров), гидростатических весов и пикнометров. Ареометром и гидростатическими весами определяют плотность нефтепродуктов, вязкость которых не превышает 200 мм2/с при 50 °С. Пикнометром определяют плотность всех нефтепродуктов. Наиболее простым и удобным является определение плотности нефтепродуктов ареометром (ГОСТ 3900—85).

#### 1.3.4. Определение фракционного состава бензина разгонкой

Испаряемость — это способность жидкого топлива переходить в парообразное состояние при данных условиях.

Испаряемость обуславливает эффективность смесеобразования и подачи топлива при пуске и эксплуатации двигателя в условиях низких и высоких температур или низкого давления. Пуск двигателя, время его прогрева и приемистость, расход топлива и износ цилиндропоршневой группы в значительной степени зависят от испаряемости топлива. Процесс испарения не только предшествует воспламенению и горению, но в значительной мере определяет скорость этих процессов, а следовательно, надежность и эффективность работы двигателя. Испаряемость топлива оценивают по совокупности двух главных показателей: теплоте испарения и фракционному составу.

Под фракционном составом топлива понимается содержание в нем различных фракций, выкипающих в определенных температурных пределах. Фракционный состав выражается в объемных % или массовых %. Фракция топлива — это часть топлива, характеризуемая определенными температурными пределами выкипания.

Как было сказано, фракции бензина условно подразделяют на пусковую, содержащую самые легкоиспаряющиеся углеводороды, входящие в первые 10 % отгона; рабочую, включающую последующие 80 % состава бензина, и концевую, в которую входят последние 10 % бензина. В соответствии с таким делением эксплуатационные свойства бензина оценивают по пяти характерным точкам кривой фракционного состава: температуре начала перегонки, температуре перегонки 10 %, 50 %, 90 % количества бензина и температуре конца перегонки (рис. 1.3, с. 12).

Температуры начала перегонки (tнп) и перегонки 10 % (t10%) характеризуют пусковые качества бензина, т. е. способность обеспечивать запуск двигателя при низких температурах и склонность топлива к образованию паровоздушных пробок в топливной системе двигателя.

Чем ниже температура окружающего воздуха при пуске двигателя, тем больше должен иметь бензин легких фракций и тем ниже должна быть их температура кипения. Это качество бензина характеризуется температурами начала его перегонки и перегонки 10 %.

Однако чрезмерно низкая температура перегонки 10 % приводит к образованию в прогретом двигателе «паровых пробок» в топливопроводах и каналах карбюратора. При этом горючая смесь значительно обедняется. Практически это приводит к тому, что двигатель теряет мощность, начинает «чихать» и из-за перебоев подачи топлива может остановиться.

Температура перегонки 50 % бензина (t50%) характеризует его способность обеспечивать быстрый прогрев и приемистость (быстрый переход двигателя на большие обороты) двигателей.

Чем ниже температура перегонки 50 % бензина, тем выше его испаряемость, лучше приемистость и устойчивость работы двигателя на этом бензине.

Температуры перегонки 90 % (t90%) и конца перегонки (tкп) характеризуют наличие в бензине тяжелых фракций, которые испаряются в последнюю очередь. С повышением этих температур увеличивается расход бензина, так как тяжелые фракции не успевают сгорать. Больше бензина проникает в картер, смывая масло со стенок цилиндра и разжижая масло в картере, что ведет к износу деталей и повышенному расходу масла.

Определение фракционного состава бензина перегонкой осуществляется в соответствии с ГОСТом 2177—82. Для этого применяется аппарат (ГОСТ 1393—63) для разгонки нефтепродуктов (рис. 1.1).

Анализируемый образец бензина сначала с целью обезвоживания подвергается осушке. Осушку бензина производят взбалтыванием его в течение 10—15 минут с зерненным хлористым кальцием и фильтрацией после отстоя через бумажный фильтр. Затем, отмерив 100 мл, сливают это количество в колбу, в которую вставляют термометр. Колба помещена в жестяной кожух, в нижней части которого укреплена асбестовая прокладка с отверстием для дна колбы. При перегонке бензина и других легких топлив диаметр отверстия должен быть 30 мм, а при перегонке керосина и дизельного топлива — 50 мм.

Отводной конец трубки пропускается через холодильник и опускается в мерный цилиндр. Внутренняя полость цилиндра заполняется смесью воды со снегом или кусочками льда либо подключается к проточной воде, температура которой на выходе из холодильника должна быть не выше 30 °С.

Горелку для нагрева колбы зажигают вдали от прибора, устанавливают высоту пламени 50—60 мм и помещают в специальный держатель так, чтобы верхушка пламени едва касалась колбы (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов: 1 — штатив; 2 — колба; 3 — термометр; 4 — отводная трубка; 5 — металлическая трубка; 6 — кожух; 7 — держатель; 8 — горелка; 9 — холодильник; 10 — стеклянный мерный цилиндр

При появлении на конце отводной трубки первой капли конденсата фиксируют температуру начала разгонки. После падения первой капли топлива перегонку ведут с равномерной скоростью — 4—5 мл в минуту, что соответствует 20—25 каплям

за 10 с. Нарушение установленного режима перегонки ведет к искажению результата испытания. Так, при повышении скорости выше установленной четкость разделения топлива на фракции ухудшается и наряду с легкими фракциями перегоняются более тяжелые. В результате этого фракционный состав топлива будет казаться более легким. При малой скорости перегонки фракционный состав топлива будет казаться более тяжелым.

После отгона 90 % топлива нагрев колбы усиливают до появления синих язычков пламени из окошек нижней части кожуха. При этом ртутный столбик термометра вначале начнет подниматься, а затем остановится и, продержавшись некоторое время на этом уровне, начнет опускаться.

#### 1.4. Экспериментальная часть

#### 1.4.1. Определение наличия механических примесей и воды (качественно)

Оборудование:

— стеклянный цилиндр диаметром 40—55 мм;

— образец испытуемого бензина.

Порядок выполнения работы

1. Анализируемый бензин налить в стеклянный цилиндр.

2. Определить визуальным осмотром наличие или отсутствие взвешенных или осевших на дно твердых частиц

3. Определить наличие или отсутствие водного слоя на дне цилиндра и характерной мути.

4. Результаты оценки записать в отчет.

#### 1.4.2. Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей

Оборудование:

— воронка делительная;

— пробирки;

— штатив;

— цилиндр мерный на 10 мл;

— дистиллированная вода;

— стакан химический;

— фенолфталеин (1%-ный спиртовой раствор);

— метиловый оранжевый (0,02%-ный водный раствор);

— образец топлива.

Порядок выполнения работы

1. Пробу топлива, подготовленную для испытания, хорошо перемешать трехминутным встряхиванием в склянке.

2. Из перемешанной пробы отмерить мерным цилиндром

10 мл топлива и слить в делительную воронку.

3. Отмерить 10 мл дистиллированной воды и также слить в воронку.

4. Воронку делительную закрыть пробкой, снять со штатива и содержимое перемешать взбалтыванием (но не слишком энергично ) в течение 30—40 с.

5. После взбалтывания воронку опять укрепить на штативе.

6. После отстаивания водную вытяжку слить в стакан.

7. Водную вытяжку из стакана налить в две пробирки.

8. В одну из пробирок с водной вытяжкой испытуемого топлива прибавить две капли раствора метилоранжа, а в другую — три капли спиртового раствора фенолфталеина и содержимое в обеих пробирках хорошо взболтать. Сопоставляя получившиеся цвета индикаторов с данными табл. 1.1, сделать заключение о наличии или отсутствии в испытуемом образце водорастворимых кислот или щелочей.

Таблица 1.1. Окраска индикаторов в различных средах

9. Топливо считается выдержавшим испытание, если водная выдержка остается нейтральной. В противном случае опыт надо повторить, предварительно тщательно вымыть посуду и ополоснуть ее дистиллированной водой. Если в результате второго испытания водная вытяжка получается кислой или щелочной, то топливо бракуют.

10. Результат испытания записать в отчет.

Оборудование:

— стеклянные мерные цилиндры на 250 мл;

— набор ареометров (нефтеденситометров);

— термометр ртутный стеклянный (в том случае, если ареометр без термометра) до +50 °С с ценой деления в 1 °С.

Порядок выполнения работы

1. Установить цилиндр на ровном месте и осторожно налить в него испытуемый нефтепродукт до уровня, отстоящего от верхнего обреза цилиндра на 5—6 см.

2. Выдержать нефтепродукт 2—3 минуты для того, чтобы он принял окружающую температуру.

3. Чистый и сухой ареометр медленно и осторожно опустить в цилиндр с нефтепродуктом, держа его за верхний конец.

4. После того как ареометр установится и прекратятся его колебания, произвести отсчет по верхнему краю мениска с точностью до третьего знака. При этом глаз должен находиться на

Рис. 1.2. Прибор для определения плотности нефтепродукта: 1 — ареометр; 2 — шкала плотности; 3 — линия отсчета плотности; 4 — шкала термометра; 5 —

стеклянный цилиндр.

уровне, отмеченном на рис. 1.2 линией 3. Спустя не менее 1 мин после погружения ареометра записать температуру топлива, отсчитывая ее с точностью до градуса по термометру. На этой операции испытание заканчивается.

5. Ареометр вынуть из цилиндра, протереть, вложить в футляр, а нефтепродукт вылить в ту же склянку, из которой наполнялся цилиндр.

6. В стандартах и других документах плотность нефтепродукта указывается при температуре 20 °С (р20). В связи с этим данные измерений при иной температуре (р) необходимо привести к температуре 20 °С по формуле

ρ20 = ρ+γ(t-20)

где γ — зависящая от величины плотности температурная поправка, которая берется из табл. 1.2; t — температура нефтепродукта при отсчете плотности, °С.

Приведенную плотность следует округлить до третьего знака после запятой.

Таблица 1.2. Значения температурных поправок для определения плотности нефтепродуктов

#### 1.4.4. Определение фракционного состава бензина разгонкой

Оборудование:

— колба на 100 мл;

— холодильник;

— мерный цилиндр на 100 мл;

— мерный цилиндр на 10 мл воронка;

— штатив;

— колбонагреватель;

— термометр;

— образец топлива.

Порядок выполнения работы

1. Чистым сухим цилиндром отметить 100 мл испытуемого топлива и залить его в колбу.

2. Установить в колбу термометр. (Термометр устанавливается при помощи пробки так, чтобы верхний край шарика термометра был на уровне нижнего края отводной трубки.)

3. Установить колбу в колбонагреватель и соединить с холодильником.

4. Установить мерный цилиндр под нижний конец трубки холодильника. Цилиндр устанавливается так, чтобы трубка холодильника входила в него не менее чем на 25 мм, но не ниже отметки 100 мл и не касалась его стенок. Цилиндр на время перегонки закрыть ватой для уменьшения потерь на испарение. При перегонке бензина цилиндр поставить в стеклянный сосуд с водой, температуру которой поддерживают в пределах 20±3 °С.

5. Включить колбонагреватель. Нагрев вести так, чтобы первая капля топлива упала с конца трубки холодильника не ранее 5 и не позже 10 минут от начало нагрева. В противном случае вести регулирование высоты пламени горелки.

6. Отметить температуру, при которой упадает первая капля топлива, как температуру начала перегонки.

7. После падения первой капли топлива перегонку вести с равномерной скоростью 4—5 мл в минуту, что соответствует 20—25 каплям за 10 с.

8. Отметить температуру после отгона каждых 10 мл топлива. Для облегчения замеров необходимо, чтобы перегоняемое топливо с нижнего конца трубки холодильника стекало по стенке приемного цилиндра. Для этого после падения первой капли мерный цилиндр сдвинуть так, чтобы конец трубки холодильника коснулся внутренней стенки цилиндра. Для проверки скорости перегонки по отсчету капель цилиндр на короткое время отставляют от конца трубки холодильника с тем, чтобы капли топлива падали по центру цилиндра. По мере повышения температуры усиливать подогрев колбы, чтобы скорость перегонки была постоянной.

9. После отгона 90 мл топлива нагрев колбы усилить до появления синих язычков пламени из окошек нижней части кожуха так, чтобы до конца перегонки прошло от 3 до 5 минут.

10. Не уменьшая размера пламени, следить за термометром и при снижении температуры на 5—10 °С от максимального значения горелку погасить и дать стечь конденсату в течение 5 мин.

11. Максимальную температуру, достигнутую при разгонке, отметить как температуру конца разгонки.

12. После прекращения разгонки верхнюю часть кожуха снять и охладить прибор в течение 5 мин.

13. Горячий остаток из колбы слить в мерный цилиндр емкостью 10 мл, охладить его до комнатной температуры и определить оставшееся количество. Затем вычислить потери, которые составляют разность между 100 % бензина, залитого в колбу, и суммой процентов собранного конденсата и остатка.

14. Результаты разгонки занести в отчет.

15. Построить график фракционного состава топлива. Для этого по горизонтальной оси откладывают значения температур перегонки, а по вертикальной — соответствующие им значения объемов испарившегося топлива. На пересечении перпендикуляров, восстановленных из отложенных на осях значений, получатся точки кривой графика разгонки бензина или графика его фракционного состава.

1. По результатам анализов заполнить таблицу по форме:

2. Построить график разгонки бензина согласно пункту 15 порядка выполнения работы.

3. С помощью номограммы (рис. 1.3) сделать эксплуатационную оценку по фракционному составу бензина.

На горизонтальной оси номограммы отложены температуры характерных точек разгонки бензина, а на вертикальной — температура наружного воздуха.

Для оценки пусковых свойств найти два значения температуры наружного воздуха, являющиеся нижними границами легкого

Рис. 1.3. Номограмма для эксплуатационной оценки бензинов по данным их разгонки. Области: 1 — возможного образования паровых пробок; 2 — легкого пуска двигателя; 3 — затрудненного пуска двигателя; 4 — практически невозможного пуска холодного двигателя; 5 — быстрого прогрева и хорошей приемистости; 6 — медленного прогрева и плохой приемистости; 7 — незначительного разжижения масла в картере; 8 — заметного разжижения масла в картере; 9 — интенсивного разжижения масла в картереи затрудненного пуска двигателя, для чего на горизонтальной оси отметить точку, соответствующую t10%. Из нее восстановить перпендикуляр до пересечения с наклонными сплошными линиями. Из точек пересечения провести горизонтальные линии на вертикальную ось номограммы, где прочитать ответ.

Подобным образом оценить бензин по остальным показателям и сделать заключение по форме:

Эксплуатационная оценка бензина по данным разгонки

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.2.1

Тема: «Определение состава стекла по цвету».

Цель занятия: Изучить и определить вид и цвет стекла нескольких образцов.

Время на проведение работы — 45 мин.

Теоретическая часть:

Составной частью стекла являются щелочи, вроде окиси натрия (Na2O) или окиси калия (К2O), которые необходимы для ускорения стеклообразования, снижения температуры плавления кварцевого песка и повышения прозрачности и блеска стекла. Их доля примерно составляет 16-17%. На стекло они идут в виде соды (Na2CO3) или поташа (К2CO3), которые при нагревании легко разлагаются на окиси.

Окись кальция (CaO) – делает стекло химически стойким и усиливает блеск. Вводят CaO в стекло с известняком и мелом (CaСO3).

Окись свинца (PbO) придает стеклу высокую плотность, повышает показатель преломления, придает характерный блеск и игру цветов. Сырьем для ввода окиси свинца служит свинцовый глет PbO и свинцовый сурик Pb3O4.

Красителями называют такие вещества, которые будучи введены в состав стекол, окрашивают их в тот или иной цвет.

Соединения марганца окрашивает стекло в фиолетовый, желтый, коричневый цвет; соединения кобальта – в синий; соединения хрома – в травянисто – зеленый; соединения никеля – придают стеклу дымчатую или красновато-фиолетовую окраску; окись меди – в красный; окись сурьмы или сульфат натрия – в желтый (желтый получают также добавлением коллоидного серебра); железистые соединения – в голубовато - зеленый и от желтого до красно-бурого цвета.

В стеклянных изделиях определяют присутствие следующих элементов: натрия, калия, свинца, бария, цинка, железа, кальция, магния, алюминия и бора. Более широко распространенно определение окислов натрия, калия и бора.

Задание 1. Изучить и определить вид стекла нескольких образцов. Результаты работы записать в виде таблицы 1.

Таблица 1 - Вид стекла

| Вид стекла (название) | Состав стекла | Внешние отличительные признаки (цвет, чем окрашено) |
| --- | --- | --- |

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Практическое занятие №3

Тема: Клеи: классификация, приготовление, сойства, область применения

Цель:  Закрепить ранее полученные знания

Ход работы:

1.Теоретическая часть (изучить).

По природе основы клеи подразделяют на неорганические, органические и элементоорганические.

Клеи на неорганической основе можно разделить на силикатные, алюмофосфатные, керамические и металлические.

К органическим клеям относятся композиции на основе природных и синтетических полимеров, олигомеров и мономеров и искусственные. Причем при отверждении мономеры и олигомеры превращаются в полимеры. В производстве клеев на основе природных полимеров используются вещества животного (коллаген, альбумин, казеин) и растительного (крахмал, декстрин) происхождения. Для изготовления клеев на основе синтетических полимеров используются синтетические каучуки и смолы.

В основу классификации по термическим свойствам основы клеев положена их термопластичная или термореактивная природа, которой в большинстве случаев определяются области применения клеев и герметиков.

Термореактивные соединения обычно являются основой конструкционных клеев. Термопласты и соединения на основе каучуков используют, как правило, для склеивания неметаллических материалов. Клеи на основе термореактивных смол часто относят к компаундам (англ. compound — составной, смешанный). Компаунды (эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые, силиконовые, акрилатные) отвердевают в результате самопроизвольного сшивания основы при введении отвердителя или под внешним воздействием, например, влаги из воздуха.

По условиям склеивания клеи делят на контактные (склеивание идет без давления) и липкие (склеивание происходит под давлением мгновенно).

Контактными клеями являются, как правило, все клеи, содержащие легколетучие растворители. В качестве растворителей обычно используются наименее токсичные легколетучие вещества: легкие углеводороды, циклогексан, метилэтилкетон, ацетон, ксилол, эфиры, хлорированные углеводороды. После нанесения клея

на одну или обе поверхности и непродолжительного подсушивания происходит склеивание.

По характеру склеивания клеи и клеевые соединения делятся на обратимые и необратимые по отношению клеевого шва к нагреванию, воздействию воды или органических растворителей.

Некоторые из необратимых синтетических клеев не требуют для отверждения обязательного нагрева, а потому их подразделяют на клеи холодного и горячего отверждения.

Полезной с практической точки зрения является классификация клеящих материалов по водостойкости клеевого соединения на высоководоупорные (клеевой шов выдерживает кипячение в воде), водоупорные (клеевой шов выдерживает пребывание в воде комнатной температуры) и неводоупорные (клеевой шов разрушается под воздействием воды).

По консистенции клеящие материалы подразделяют на твердые (в виде плиток, чешуек, порошков, пленок и т.д.), растворные, дисперсионные, капсулированные и расплавы.

Растворные клеи представляют собой раствор какого-либо полимера в воде (водорастворимые) или органическом растворителе. Растворные клеи на воде имеют основу животного (костный клей), искусственного (метиловый, КМЦ-клей), синтетического (поливиниловый спирт, меламиноальдегидный клей) или неорганического (силикатный клей) происхождения. Такие клеи наиболее экологичны. Клеи на органическом растворителе имеют основу синтетической природы (раствор синтетического каучука в цианакрилате). Время их схватывания на порядок меньше, чем водорастворимых клеев, но испарение растворителя ухудшает их экологические свойства.

Дисперсионные (ПВА) клеи представляют собой дисперсию полимера в воде, в которую для усиления прочности склеивания могут добавляться водорастворимые полимеры с высокой адгезией — поливиниловый спирт, производные целлюлозы. Вода позволяет с успехом использовать такие клеи для склеивания пористых гигроскопичных поверхностей. К их недостаткам можно отнести длительное время схватывания и низкую микробиологическую стойкость клеевого шва (можно повысить введением фунгицидов).

Капсулированные клеи находятся в капсулах, чтобы предотвратить их преждевременное отверждение.

Расплавы — это термопластичные клеи, которые становятся текучими при повышенной температуре и остаются твердыми при комнатной. Термоплавкие клеи представляют собой твердые гранулы полимеров обычно в виде шариков или карандашей. Полимерным карандашом заряжается специальное приспособление — термопистолет, который подключается к электросети. Расплавленный полимер наносится на приклеиваемую поверхность точечным методом. Если клей изготовлен в виде шариков, то их помещают между склеиваемыми поверхностями, и одна из них нагревается до расплавления шариков.

Растворные и дисперсионные клеи могут быть густыми, средними, жидкими. Густые клеи выпускаются в тубах и имеют более длительное время высыхания. Средние клеи выпускаются во флаконах, снабженных аппликатором — кисточкой, закрепленной в пробке. Жидкие клеи выпускаются в полимерных флаконах с аппликатором — тонкой стальной иглой.

По степени готовности клеи бывают однокомпонентными и многокомпонентными. В первом случае они производятся и поступают в продажу в готовом виде. Многокомпонентные клеи (чаще двухкомпонентные, например эпоксидный) готовят на месте потребления из составных частей.

По назначению бытовые клеи подразделяются на хозяйственные, специальные, канцелярские и универсальные (полууниверсальные).

На практике используются классификации по области применения клеев (например, обувные, мебельные, строительные, этикеточные), по специфическим признакам (например, по типам нагрузки, испытываемой клеевыми соединениями при эксплуатации (приложение 2), классификации по ОКП и ТН ВЭД (клеи входят в 35-ю группу).

2. Составить инструкционно-технологическую карту.

За полностью выполненную практическую работу выставляется положительная оценка - зачет.

Задание № 4…

Контрольная работа №1

Контрольная работа содержит четыре  варианта, которые выбираются по списочному составу учебного журнала.

Задание:  Дать определение или краткое описание следующих понятий и ответить на поставленные вопросы.

Вариант№1:

1. Общая характеристика и характерные свойства металлов и сплавов.

2. Формы кристаллических образований и строение слитка. Полиморфные превращения.

3. Определение твердости методом Бринелля, сущность метода, определяемые показатели их обозначение.

4. Свойства аморфных материалов.

Вариант№2:

1. Атомно-кристаллическая структура металлов.

2. Механизм процесса кристаллизации.

3. Упругая и пластическая деформация. Дислокационный механизм деформации.

4. Основные механические свойства и их определение, основные показатели (твердость, прочность, пластичность, вязкость, выносливость.)

Вариант№3:

3. Дефекты кристаллического строения металлов и сплавов.

8. Общие характерные свойства металлов и сплавов.

2. Атомно-кристаллическая структура металлов.

3. Определение твердости методом Роквелла, сущность метода, определение         показателя и их обозначение.

Вариант№4:

1. Что представляет собой химическое соединение?

2.Определение твердости методом Виккерса, сущность метода, определение показателя и их обозначение.

3. Что представляет собой и показывает диаграмма состояния? Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов.

4. Атомно-кристаллическая структура металлов.

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Максимальное время выполнения задания 45 минут.

Критерии оценки результата:

Контрольная работа оценивается по следующей схеме:

- «отлично» - теоретическое содержание темы 1 освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все задания выполнены;

-	«хорошо»- теоретическое содержание темы 1 освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, все задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;

«удовлетворительно» -теоретическое содержание темы 1. освоено частично,
но пробелы не носят систематического характера,  необходимые практические навыки работы   с  освоенным  материалом  в   основном  сформированы,   большинство,   заданий
выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

«неудовлетворительно» - теоретическое содержание темы 1 не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство заданий не выполнено.

Контрольная работа№2

Контрольная работа содержит четыре  варианта, которые выбираются по списочному составу учебного журнала.

Задание:  Дать определение или краткое описание следующих понятий и ответить на поставленные вопросы.

Темы: Классификация и применение смазочных материалов.

Лакокрасочные и клеящие материалы. Электротехническое стекло.

Вариант 1

Задание 1  Клеящие материалы

Задание 2  Свойства, виды и применение лакокрасочных материалов

Задание 3  Электротехническое стекло

Вариант 2

Задание 1 Свойства, виды, применение клеящих материалов

Задание 2  Лакокрасочные материалы

Задание 3  Свойства, виды, применение электротехнического  стекла

вариант 3

Задание 1 Что такое нефть и из чего она состоит.

Задание 2 Каковы требования к дизельным топливам.

Задание 3 Каковы требования к качеству масла.

Вариант 4

Задание 1 Что такое природный газ и какой он бывает.

Задание 2 Каковы требования к бензину.

Задание 3 Дать определение детонационная стойкость.

Инструкция.

1.Внимательно прочитайте задание.

2.Максимальное время выполнения задания 45 минут.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если дал полные ответы на все 3 задания;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если дал неполные ответы на все 3 задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дал полные ответы на все 2 задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не ответил на все 3 задания

Задание №5

Ответьте на вопросы:

1.  Что называется твердостью?

2.  В чем сущность определения твердости?

3.  Какие 2 метода определения твердости вы знаете? В чем их отличие?

4.  Как необходимо подготовить образец к испытанию?

5.  Чем  объяснить  отсутствие  универсального  метода  определения твердости?

6.  Почему  из  многих  механических  характеристик  материалов  наиболее часто определяют твердость?

7.Что такое плотность вещества, как ее определяют?

8. Как зависит плотность от температуры?

9. В каких пределах находится плотность бензинов?

10. Каким показателем оценивается наличие органических кислот в топливе?

11. Что такое фракционный состав топлива и как он определяется?

12. Какое свойство топлива характеризует фракционный состав?

13. Какие свойства топлив характеризует температура 10%, 50% и 90% отгона?

14. Каковы технические требования ГОСТа к фракционному составу бензина?

15. Перечислите марки бензинов.

16. Виды клеев?

17 .Классификация клеев?

18. Какие бывают клеи по назначению?

19. Определите химический состав:

простых латуней по маркам: Л63,

20. сложных латуней: ЛМцЖ52-4-1.

21. Определите химический состав бронз по их маркам: БрОЦСН3-7-5-1,

22. Применение цветных металлов и сплавов

23. Преимущества цветных металлов.

24 Для закалки используют какие кипящие жидкости

25.Область применения чугунов

3.5. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в виде -Зачёта с оценкой

Зачёт по Материаловедению проводится устно с использованием материалов для экзамена в виде вопросов, требующих краткого ответа и/или полного решения.

Содержание материалов для Зачёта отвечает требованиям к уровню подготовки      выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по дисциплине   Материаловедение и зафиксированным в программе.

Материалы для проведения Зачёта с использованием набора контрольных заданий формируются из открытых и закрытых вопросов:

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное задание выставляется два балла.

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу – 70.

Оценка результатов выполнения зачётной работы осуществляется согласно утвержденным критериям оценки, которые открыты для обучающихся до конца зачёта.

Все варианты зачётной работы равноценны между собой по всем параметрам (структуре, количеству заданий, представленности заданий разных содержательных линий учебного курса Материаловедение, по проверяемым элементам содержания, умениям и видам деятельности, а также по уровню сложности заданий и критериям оценки). Задания, включенные в разные варианты под одним и тем же номером, проверяют одни и те же элементы содержания одинакового уровня сложности

Задания предусматривают одновременную проверку усвоенных знаний и освоенных умений по всем темам программы.

Ответы предоставляются письменно. Время выполнения задания –90 минут.

Время на дополнительные вопросы (не более двух) – 5 мин.

Оборудование:	бумага,	ручка,	карандаш,	линейка,	вариант	задания,	справочная  литература, микрокалькулятор

Задание 6

Тест состоит из открытых и закрытых вопросов.

Часть А – задания с одним вариантом ответа и множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Часть В – тестовые вопросы с заданными ограничениями; за каждое верно выполненное задание выставляется два балла.

Часть С – задания со свободным ответом; за верное выполнение заданий выставляется по 3-4 балла.

Максимальное количество баллов за всю работу – 70.

Часть А

Выберите из предложенных вариантов правильный ответ

1. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы имеют кристаллическое строение»

а) да б) нет

2. Согласны ли вы с утверждением: «Все металлы обладают высокой электропроводностью и теплопроводностью»

а) да б) нет

3. Согласны ли вы с утверждением: «Некоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строение»

а) да б) нет

4. Укажите, как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

а) кристаллизация б) легирование в) модифицирование

5. Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам:

а) железо б) молибден в) свинец г) ванадий

6. Укажите, какой из предложенных чугунов имеет хлопьевидную форму графита:

а) серый  б) белый в) высокопрочный г) ковкий

7. Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств:

а) углеродистые б) легированные в) раскисленные г) улучшаемые

8. Укажите вид термической обработки, повышающей твердость и износоустойчивость сталей:

а) отжиг б) нормализация в) закалка г) отпуск

9. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах:

а) кремний б) хром в) марганец г) фосфор д) сера е) никель

10. Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали:

а) вольфрам б) хром в) кобальт г) никель д) марганец

11. Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали:

а) сталь 45 б) А20 в) БСт3 г) У7 д) 5ХНМ

12. Выберите сплавы, имеющие высокие антифрикционные свойства:

а) баббит б) латунь в) оловянистая бронза г) алюминиевая бронза

д) шарикоподшипниковая сталь

13. Укажите, какие дефекты термической обработки являются неисправимыми:

а) трещина б) пережог в) перегрев г) окисление д) мягкие пятна

14. В чем заключается сложность при сварке меди?

а) повышенные теплопроводность и электропроводность

б) повышенные теплопроводность и жидкотекучесть

в) повышенные жидкотекучесть и электропроводность

15. Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов?

а) увеличивает твердость б) увеличивает пластичность в) увеличивает ударную вязкость

16. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

а) титан б) марганец в) фтор г) кислород д) алюминий

17. Пластичность низкоуглеродистых сталей определяется:

а) содержанием углерода б) содержанием легирующих элементов ьв) содержанием вредных примесей

18. Среднеуглеродистые стали содержат углерода в процентах:

а) до 0,65% б) свыше 0,6% в) от 0,25 – 0,45 %

19. Повышенное содержание водорода в металле шва приводит к:

а) упрочнению шва б) изменению его химического состава в) пористости

20. Если содержание углерода в стали 0,45% ,то сталь относится к:

а) высокоуглеродистой б) низкоуглеродистой в) среднеуглеродистой

21. К качественной низкоуглеродистой стали относится сталь марки:

а) сталь 35 б) сталь 15 в) СТ 2 КП г) 30

22. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не разрушаясь – это

а) твердость б) прочность в) пластичность

23. Свариваемость металлов и сплавов – это

а) способность металла и сплава расплавляться

б) способность металлов образовывать прочное сварное соединение

в) способность расплавлению металла хорошо заполнять полость линейной формы

24. Температура плавления – это свойство

а) механическое б) физическое в) технологическое

25. Как влияет на качество стали фосфор?

а) улучшает б) ухудшает в) не влияет никак

26. В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается

а) медь б) ванадий в) кремний г) марганец

27. Количество углерода в стали 20 равно

а) 0,20% б) 2% в) 20%

28. Сколько углерода содержит сталь 08 Х 18 Н 10 Т?

а) не более 8% б) не более 0,8% в) не более 0,08%

29. Установите соответствие:

1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения 1. упругость 2. твердость 3. прочность 4. пластичность 5. вязкость 6. выносливость 7. ползучесть

2. способность материала изменять свою форму и размеры

под действием внешних сил

3. способность материала восстанавливать первоначальную

форму и размер после прекращения действия внешних сил

4. способность материала оказывать сопротивление

проникновению в него другого более твердого тела

5. способность материала работать в условиях циклических

нагрузок

Часть В

30. Перечислить четыре основных вида термообработки стали

31. Вставьте пропущенные слова: «Сталь - _____________________, в которой ___________________ содержится до 2%»

32. Вставьте пропущенные слова: «Чугун – это ______________ сплав, в котором _______________ содержится свыше 2%»

33. При введении какого элемента происходит удаление из металла шва водорода?

34. Вставьте пропущенное слово: «В маркировке легированной стали буквой «Г» обозначается металл ___________________».

35. Дополните предложение: «Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это _____________________________»

36. Температура плавления стали ______________________________ градусов

37. Приведите примеры сплавов повышенной обрабатываемости резанием.

38. Расшифруйте марку сплава: ЛК 80-3Л

39. Расшифруйте марку сплава: 30ХН2МА

40. Приведите способы защиты металлов от коррозии.

Часть С

41. Объясните, какие из перечисленных сталей можно закаливать в одном охладителе: вал из стали марки 40, сверло из стали марки У8, ролики из стали марки У9.

42. Объясните, почему твердосплавные режущие инструменты позволяют работать на более высоких скоростях резания, чем инструменты из быстрорежущих сталей.

43. Объясните, какой вид отжига лучше применить для инструментальных сталей?

44. Опишите, какими свойствами должны обладать рессорно-пружинные стали, какие химические элементы улучшают свойства. Как повысить работоспособность сталей?

45. Опишите, какими причинами вызван износ деталей в процессе эксплуатации. Как повысить износостойкость и работоспособность изделий? Какие износостойкие материалы вы могли бы предложить?

| № п/п | ОТВЕТЫ | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | а | 1 |
| 2. | б | 1 |
| 3. | а | 1 |
| 4. | в | 1 |
| 5. | в | 1 |
| 6. | г | 1 |
| 7. | б | 1 |
| 8. | в | 1 |
| 9. | а, в, г, д | 1 |
| 10. | б, г | 1 |
| 11. | б, в | 1 |
| 12. | а, в, д | 1 |
| 13. | а, б | 1 |
| 14. | б | 1 |
| 15. | а | 1 |
| 16. | в | 1 |
| 17. | а | 1 |
| 18. | в | 1 |
| 19. | в | 1 |
| 20. | в | 1 |
| 21. | б | 1 |
| 22. | б | 1 |
| 23. | б | 1 |
| 24. | б | 1 |
| 25. | б | 1 |
| 26. | г | 1 |
| 27. | а | 1 |
| 28. | в | 1 |
| 29. | 1.3; 2.4; 3.1; 4.2; 5.6 | 1 |
| 30. | Отпуск, отжиг, закалка, нормализация | 2 |
| 31. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 32. | Сплав железа с углеродом, углерода | 2 |
| 33. | Фтор | 2 |
| 34. | Марганец | 2 |
| 35. | Свариваемость металлов и сплавов | 2 |
| 36. | 1200 – 1500 градусов | 2 |
| 37. | Серые чугуны и автоматные стали | 2 |
| 38. | Литейная латунь. Содержание элементов: медь – 80%; кремний – 3%; цинк – 17% | 2 |
| 39. | Конструкционная высококачественная легированная сталь. Содержание элементов: углерод – 0,30%; хром – около 1%; никель – 2%; молибден – около 1% | 2 |
| 40. | Легирование сплавов, нанесение защитных пленок (оксидирование), диффузионная металлизация (хромирование, алитирование, оцинкование), защита лакокрасочными материалами. | 2 |
| 41. | В одном охладителе можно закаливать вал из стали 40 и ролики из стали У9, т.к. они имеют простую форму. Сверло закаливать этим способом нельзя, появятся трещины. | 3 |
| 42. | Карбиды тугоплавких металлов придают твердым сплавам более высокую твердость, красностойкость и износоустойчивость. | 4 |
| 43. | Для сталей с содержанием углерода 0,5% лучше применить полный отжиг (t нагрева 800-820˚) для сталей с содержанием углерода 0,9% и более - неполный отжиг (t нагрева 760-780˚) | 4 |
| 44. | Рессорно-пружинные стали должны обладать высокими пределом упругости и пределом выносливости. Для изготовления рессорно-пружинных сталей применяют конструкционные стали с высоким содержанием углерода 0,5-0,7%, дополнительно легированные кремнием, марганцем, хромом и ванадием. Стали должны обладать хорошей закаливаемостью и прокаливаемостью. Срок службы можно увеличить путем поверхностного наклепа. | 4 |
| 45. | Износ – процесс постепенного разрушения рабочих поверхностей. Различают износ контактный и абразивный. Абразивный износ - истирание металлической поверхности в результате трения твердых частиц о поверхность. Чтобы материал имел повышенную износостойкость в таких условиях, необходима высокая твердость. Высокую твердость обеспечивают высокоуглеродистые и высокомарганцовистые стали, белый чугун. Так же повысить износостойкость сплава можно путем введения в сплав элементов, образующих химическое соединение (карбидообразующие элементы). Контактный износ происходит при трении одной поверхности о другую. Хорошей стойкостью к истиранию обладают шарикоподшипниковые сплавы (шарикоподшипниковые хромистые стали, серый и ковкий антифрикционный чугун), графитизированная сталь, сплавы на основе меди (свинцовистая бронза, баббиты). Для снижения сил трения нужно использовать смазку. | 4 |
|  | Всего баллов: | 70 |

Условия  выполнения  заданий

Требования  охраны  труда:

Микроклимат  в кабинете соответствует санитарным  нормам охраны труда. Во время проведения контроля знаний необходимо соблюдать инструкции  правила техники безопасности при работе в учебном кабинете

Литература для экзаменующихся:

Плакаты. Методические пособия для проведения практических и лабораторных работ, справочники.

3.7. Критерии оценки

Критерии оценивания тестового контроля знаний обучающихся

| оценка | правильных ответов | количество баллов |
| --- | --- | --- |
| отлично | 91-100% | 64-70 |
| хорошо | 81-90% | 57-63 |
| удовлетворит. | 51-80% | 36-56 |
| неудовл. | менее 51% | менее 36 |